BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

# SCIENCES Physiques APPLIQUÉES

# Sous-épreuve commune aux deux options

# - U4.1 -

SESSION 2019

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

CORRIGÉ

| Exercice 1 : Trempe en bain de sels (6,5 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Préparation du bain |  |  |  |
| 1.1.a. | Le mélange eutectique contient, en masse 56 % de nitrate de potassium KNO3 et 44% de nitrite de sodium NaNO2. Pour 900 kg : 504 kg de KNO3 et 396 kg de NaNO2. | 0,5 0,5 | 2,5 |
| 1.1.b. | Etat liquide car 180>141°C (température de fusion de l’eutectique) | 0,5 |  |
| 1.1.c. | Volume occupé par 900 kg de mélange de sels : 900/1,95.103 = 0,461 m3 | 0,5 |  |
| 1.1.d. | 461 + 14 = 475 L oui cela suffit pour un volume utile de 500 L | 0,5 |  |
| 1.2. Trempe |  |  |  |
| 1.2.a. | Transfo adiabatique car transfert thermique très rapide | 0,5 | 4 |
| 1.2.b. | Qpièces = m.cmoy. = m.cmoy.f - pièces) Qb = m. cliq. ’ = m.cliq.f - i bain) Transformation adiabatique : Qpièces + Qb = 0 ϑf=m.cmoy.ϑpièces+mb.cliq.ϑibainm.cmoy+mb.cliq ϑf=80×0,55103×(840+273)+900×1,84.103×(180+273)80×0,55.103+900×1,84.103 Jf=197°C | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |  |
| 1.2.c. | Conduction, Convection, Rayonnement | 0,75 |  |
| 1.2.d. | Convection | 0,25 |  |

| Exercice 2 : Suivi d’un bain de décapage acide (7,5 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.a. | FeO(s) + 2 H+(aq) = Fe2+(aq) + H2O | 1 | 2 |
|  | Aucun élément ne subit de modification de son nombre d’oxydation : ce n’est donc pas une réaction rédox Décapage chimique : On élimine par une action chimique la couche d’oxyde de fer. | 0,5 |  |
| 2.1.b. | Fe(s) + 2 H+(aq) = Fe2+(aq) + H2(g) | 0,5 |  |
| 2.2.a. | Le volume de 1 mL de bain à 30 °C va se contracter en revenant à température ambiante. NB : La quantité de matière prélevée sera inférieure à celle prévue. La valeur de la concentration trouvée serait sous-évaluée. | 0,5 | 5,5 |
| 2.2.b. | Fe2+ = Fe3+ + e- ( 5) MnO4- + 8 H+ + 5 e- = Mn2+ + 4 H2O 5 Fe2+(aq) + MnO4-(aq) + 8 H+(aq)= Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+(aq) | 0,5 0,5 0,5 |  |
| 2.2.c. | L’acide sulfurique fournit les ions H+(aq) nécessaires à la réaction (sinon il se forme du MnO2). | 0,5 |  |
| 2.2.d. | Réaction totale car E°(MnO4- / Mn2+) - E°(Fe3+ / Fe2+) = 1,51- 0,68 = 0,83 V 0,83 V > 0,30 V. | 0,5 |  |
| 2.2.e. | A l’équivalence tous les ions fer sont consommés ; les ions permanganate de couleur rose ne réagissent plus ; ils s’accumulent et colorent la solution en rose. | 0,25 0,25 |  |
| 2.2.f. | A l’équivalence, d’après l’équation : 5 Fe2+ + MnO4- + 8 H+ = Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+ n(Fe2+)i/5 = n(MnO4-)versé à l’équivalence donc Fe2+i . V0./5 = MnO4-. V(MnO4-) Fe2+i = 5. MnO4-. V(MnO4-) / V0 | 0,5 0,5 |  |
|  | On multiplie par M(Fe) ; en gardant le volume de prise d’essai en mL, ce qui fait que V(MnO4-) sera en mL : C(Fe2+)mass = 56×5×0,02/1×V(MnO4-) = 5,6×V(MnO4-) | 0,5 |  |
| 2.2.g. | C(Fe2+)mass = 45,9 g/L Oui, le bain est conforme car 45,9 < 100 g/L | 0,25 0,25 |  |

| Exercice 3 : Conséquences dimensionnelles du chauffage du fer (6 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Le chauffage provoque la dilatation du métal donc son volume augmente. | 0,5 | 1 |
|  | Ceci est observé sur les parties AB et CD du dilatogramme | 0,5 |  |
| 3.2.a. | Maille CC | 1 | 5 |
| 3.2.b. | 1 atome au centre + 8*1/8 aux coins donc 2 atomes au total par maille | 0,5 |  |
| 3.2.c. | Selon la ligne de tangence des atomes (grande diagonale du cube), on a : 4R=a3 (avec schéma). Donc a=4R3=4×1243=286pm a = 286 pm = 0,286 nm. | 0,5 0,25 0,5 0,25 |  |
| 3.2.d. | On attend un calcul bien justifié (calcul littéral ou un calcul numérique pour le fer). C=2×43π×R3a3×100 2 atomes par maille Volume de la sphère AN C=2×43π×12432863×100=68 % | 0,25 0,25 0,5 |  |
| 3.2.e. | On passe d’un réseau semi-compact à un réseau compact. Les atomes sont donc « plus serrés ». Le volume de la pièce diminue (contraction). Ceci est observé sur la partie BC du dialatogramme | 0,5 0,5 |  |