MENTION COMPLÉMENTAIRE Technicien(ne) en Soudage

# DOSSIER TECHNIQUE # E1 : Étude technique et préparation d’une intervention Durée : 3h30 Coef : 2 SKID DE BRÛLAGE DU BOG «GAZ D’ÉVAPORATION» SUR METHANIER Documents remis au candidat : - DT1 : Mise en situation générale et zone d’étude. - DT2 : Plan d’ensemble. - DT3 : Plan de la tuyauterie en 3D. - DT4 à DT20 : Cahier de soudage.

- MISE EN SITUATION GENERALE

Un méthanier est un navire servant à transporter du gaz naturel liquéfié dans ses citernes. On appelle ces navires aussi LNG (en anglais : Liquefied Natural Gas) tankers.

À température et pression ambiantes, le gaz naturel possède une masse volumique très faible. Ainsi, pour le transporter dans des conditions économiquement viables, il est nécessaire d'augmenter sa masse volumique en le liquéfiant pour le conserver à l'état liquide. Sa température est maintenue à environ −162 °C, dans des citernes comportant un isolant thermique.

L'isolation ne peut empêcher une partie de la cargaison de se réchauffer et de repasser à l'état gazeux durant le transport à raison, en moyenne, de 0,15 % du volume total par jour.

Le BOG (en anglais : Boil Off Gaz « gaz d’évaporation ») qui s'échappe est selon le type de méthanier et la quantité évaporée, soit brûlé pour la propulsion, soit libéré dans l'atmosphère au moyen de cheminées coiffant les cuves, ou sur certains modèles récents reliquéfié.

- ZONE D’ÉTUDE

Ensemble constitué de quatre panoplies permettant de brûler le BOG sur un méthanier, dans le but de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement du navire.

ZONE D’ETUDE

Page DT2/DT20

Page DT3/DT20

Page DT3/DT20

ZONE D’ETUDE

ZONE D’ETUDE

| N° SOUDURE | DESSIN/ DRAWING | TYPE SOUDURE/ WELD N° | DMOS/ WPS | QMOS/ PQR | QS/ WPQ | CONTROLE/ CHECKING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S38 à S49 / S50 à S53 / S73 à S76 / S80 | H1663A | Ø 48.3ep 3.68 | 1 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| S55 / S60 à S64 / S66 / S67 / S69 / S70 / S28 à S36 / S78 / S79 / S82 à S86 | H1663A | Ø 88.9 ep 5.49 | 1 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| S7 à S15 | H1663A | Ø 114.3 ep 6.02 | 1 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| S27 / S65 | H1663A | Ø 168.3 ep 7.11 | 1 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| S56 à S59 | H1663A | Ø 60.3 ep 3.91 | 1 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| S1 à S5/ S17 à S25 | H1663A | Ø 273.1 ep 9.27 | 2 | EN AL 16 3008 | QP A 1001908 GS 1 160113 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |
| Tuyauterie d’air 316L | H1663A | Ø21.3 ep2.77 /socket | 3 | EN AL 103037 | QP EN AL 083 14 0426 | 100% ressuage 100% visuel |
| S81 / S77 / S54 | H1663A | Ø 48.3ep 3.68 / Ø 88.9 ep 5.49 | 4 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel |
| S37 | H1663A | Ø 48.3ep 3.68 / Ø 273.1 ep 9.27 | 4 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel |
| S6 / S16 | H1663A | Ø 114.3 ep 6.02 / Ø 273.1 ep 9.27 | 4 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel |
| S26 / S72 | H1663A | Ø 168.3 ep 7.11 / Ø 273.1 ep 9.27 | 4 | EN AL 15 3140 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel |
| S91 | H1663A | Ø21.3 ep2.77 / Ø 48.3ep 3.68 | 5 | EN AL 12 5076 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 | 100% ressuage 100% visuel |
| S92 | H1663A | Ø21.3 ep2.77 / Ø 88.9 ep 5.49 | 5 | EN AL 12 5076 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 | 100% ressuage 100% visuel |
| S87 à S90 | H1663A | Ø21.3 ep2.77 / Ø 273.1 ep 9.27 | 5 | EN AL 12 5076 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 | 100% ressuage 100% visuel |
| S93 à S96 | H1663A | Ø21.3 ep2.77 /manchon | 6 | EN AL 12 5076 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 | 100% ressuage 100% visuel |
| S68 / S71 | H1663A | Ø Ø 88.9 ep 5.49 / Ø 168.3 ep 7.11 | 7 | EN AL 16 3007 | QP EN AL 083 15 0539 rev1 QP A 100 1908 GS 151216 QP EN AL 083 15 0671 QP EN AL 083 15 0672 | 100% ressuage 100% visuel 10% radio |

S17

S17

S5

S5

S5

S5

S17

S17

| Affaire (Project) | 129015 |  | Qualifications de référence / Reference qualifications |  |  |  |  |  | DMOS N° WPS N° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QMOS / PQR |  |  | EN AL 12 5076 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| N° du plan Drawing number | Voir nomenclature |  | QS / WPQ |  |  | QP EN AL 083 15 0539 rev 1 QP EN AL 083 15 0540 rev 1 QP EN AL 083 15 0671 |  |  |  |  |  |  |
| Avant de soudage /beforewelding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage (cleaning) |  |  |  | OUI |  |  | Contrôle par ultasons(ultasonic test) |  |  |  | / |  |
| Mode de préparation (preparation mode) |  |  |  | MEULAGE – USINAGE |  |  | Contrôle par ressuage (dyepenetrant test) |  |  |  | / |  |
| Contrôles dimensionnels (cheking) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessin /Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de joint – détail du chanfrein / joint – groove design |  |  |  |  |  |  | Séquence de soudage - schéma /Weldingsequence - plan |  |  |  |  |  |
| 3 3 2 2 |  |  |  |  |  |  | 2 2 3 3 |  |  |  |  |  |
| Matériaux / Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Repère (Repère) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| - Nuance (Grade) |  |  |  |  |  |  | P 265 GH |  |  | P 265 GH |  |  |
| - Diamètre extérieur (outsidediameter) - Epaisseur (Thickness) |  |  |  |  |  |  | Ø 21.3 ép 2.77 |  |  | Ø 273 ép9,27 |  |  |
| Soudage/Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° passes (Pass number) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | n |  |  |
| Procédé de soudage (Welding process) |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |
| Position de soudage (Welding position) |  |  |  |  |  |  | PB |  |  |  |  |  |
| Métal d'apport: - marque et désignation commerciale (Filler metal : - supplier) |  |  |  |  |  |  | 12-64 |  |  |  |  |  |
| - désignation normalisée (Trade designation) |  |  |  |  |  |  | ISO 636 A :W 42 4 W3 Si 1 |  |  |  |  |  |
| - diamètre (Diameter) |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| Electrode tungstène tungstenelectrode |  |  |  |  |  |  | WLa 15 ø 2.4 |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection Endroit, type (Shieldinggas face, type) : |  |  |  |  | ISO 14175 |  | ARGON |  |  | I1 |  |  |
| Débit (l/min) Flow rate (l/min)± 20% |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection envers, type (Shielding gas root, type) : |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| T° de préchauffage (preheat) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| T° maxi entre passe (Interpasstemperature) |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 220 |  |  |
| Courant CA ou CC (Current AC or DC) - Polarité (Polarity) |  |  |  |  |  |  | DC (- A L’ELECTRODE) |  |  |  |  |  |
| Intensité (Ampères) (amps (Amperes)± 20% |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 145 |  |  |
| Tension (Volts) (Voltage (volts) ± 20% |  |  |  |  |  |  | 12.7 |  |  | 13.3 |  |  |
| Vitesse de soudage (mm/s) (travel speed (mm/s)± 20% |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.63 à 1.17 |  |  |
| Apport de chaleur (kj/mm) |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 0.99 à 1.73 |  |  |
| Contrôles non destructif (CND)/non destructive test (NDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressuage (Dyepenetrant) (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| Visuel (visual) (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| Radio (Radio) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Magnétoscopie (magnetoscopic) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Ultrasons (ultrasonic) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Traitementthermique après soudage (TTAS) / post welding heat treatment (PWHT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de montée (°C/h) (heat rate °C/h) |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Durée du maintien (C°) (holding time C°) |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Vitesse de refroidissement (C°/h) (cooling C°/h) |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Autre information : (Other information :) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Affaire (Project) | 129015 |  | Qualifications de référence / Reference qualifications |  |  |  |  |  |  | DMOS N° WPS N° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QMOS / PQR |  |  | EN AL 16 3008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| N° du plan Drawing number | Voir nomenclature |  | QS / WPQ |  |  | QP A1001908 GS 1 160113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avant de soudage /beforewelding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage (cleaning) |  |  |  | OUI |  |  |  | Contrôle par ultasons(ultasonic test) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Mode de préparation (preparation mode) |  |  |  | MEULAGE – USINAGE |  |  |  | Contrôle par ressuage (dyepenetrant test) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Contrôles dimensionnels (cheking) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessin /Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de joint – détail du chanfrein / joint – groove design |  |  |  |  |  |  | Séquence de soudage - schéma /Weldingsequence - plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3 3.1 3.1 |  |  |  |  |  |  | 3 3.1 1 et 2 3 à n 3 3.1 1 et 2 3 à n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux / Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Repère (Repère) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |
| - Nuance (Grade) |  |  |  |  |  |  | P 265 GH |  |  |  | P 280 GH |  |  |  |  |  |
| - Diamètre extérieur (outsidediameter) - Epaisseur (Thickness) |  |  |  |  |  |  | Ø 273 ép 9.27 |  |  |  | Ø 273 ép 9.27 |  |  |  |  |  |
| Soudage/Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° passes (Passnumber) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 à n |  |  |  |  |  |
| Procédé de soudage (Welding process) |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| Position de soudage (Welding position) |  |  |  |  |  |  | PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Métal d'apport: - marque et désignation commerciale(Filler metal : - supplier) |  |  |  |  |  |  | 12-64 |  |  |  | 206 A |  |  |  |  |  |
| - désignation normalisée (Trade designation) |  |  |  |  |  |  | ISO 636 A :W 42 4 W3 Si 1 |  |  |  | T 42 2 M M 1 H5 |  |  |  |  |  |
| - diamètre (Diameter) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| Electrode tungstène tungstenelectrode |  |  |  |  |  |  | WLa 20 ø 2.4 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection Endroit, type (Shieldinggas face, type) : |  |  |  |  | ISO 14175 |  | ARGON |  | I1 |  | ATAL 5 |  |  |  | M21 |  |
| Débit (l/min) Flow rate (l/min)± 20% |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection envers, type (Shielding gas root, type) : |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° de préchauffage (preheat) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° maxi entre passe (Interpasstemperature) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Courant CA ou CC (Current AC or DC) - Polarité (Polarity) |  |  |  |  |  |  | DC (- A L’ELECTRODE) |  |  |  | + AU FIL |  |  |  |  |  |
| Intensité (Ampères) (amps (Amperes)± 20% |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 128 |  | 230 |  |  |  |  |  |
| Tension (Volts) (Voltage (volts) ± 20% |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Vitesse de soudage (mm/s) (travel speed (mm/s)± 20% |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 1.25 |  | 5.96 |  | 4.26 |  |  | 3.73 |
| Apport de chaleur e (kj/mm) |  |  |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.73 |  | 0.83 |  | 1.16 |  |  | 1.33 |
| Contrôles non destructif (CND)/non destructive test (NDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressuage (Dyepenetrant)(%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visuel (visual) (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radio (Radio)(%) |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnétoscopie (magnetoscopic) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ultrasons (ultrasonic)(%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traitementthermique après soudage (TTAS) / post welding heat treatment (PWHT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de montée (°C/h) (heat rate °C/h) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée du maintien (C°) (holding time C°) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de refroidissement (C°/h) (cooling C°/h) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre information : (Other information :) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Affaire (Project) | 129015 |  | Qualifications de référence / Reference qualifications |  |  |  |  |  | DMOS N° WPS N° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QMOS / PQR |  |  | EN AL 10 3037 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| N° du plan Drawing number | Voir nomenclature |  | QS / WPQ |  |  | QP EN AL 083 15 0670 QP EN AL 083 15 0541 rev 1 |  |  |  |  |  |  |
| Avant de soudage /beforewelding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nettoyage(cleaning) |  |  |  | OUI |  |  |  | Contrôle par ultasons(ultasonic test) |  |  | / |  |
| Mode Préparation(preparation mode) |  |  |  | MEULAGE – USINAGE |  |  |  | Contrôle par ressuage (dyepenetrant test) |  |  | / |  |
| Contrôles dimensionnels (cheking) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessin /Drawing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de joint – détail du chanfrein / joint – groove design |  |  |  |  |  |  | Séquence de soudage - schéma /Weldingsequence - plan |  |  |  |  |  |
| Matériaux / Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Repère (Repère) |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  |
| - Nuance (Grade) |  |  |  |  |  |  | 316 L |  |  | 316 L |  |  |
| - Diamètre extérieur (outsidediameter) - Epaisseur (Thickness) |  |  |  |  |  |  | SOCKET |  |  | Ø 21.3 ép 2.77 |  |  |
| Soudage/Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° passes (Pass number) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | n |  |  |
| Procédé de soudage (Welding process) |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |
| Position de soudage (Welding position) |  |  |  |  |  |  | PB |  |  |  |  |  |
| Métal d'apport: - marque et désignation commerciale(Filler metal : - supplier) |  |  |  |  |  |  | EAS4M-IG |  |  |  |  |  |
| - désignation normalisée (Trade designation) |  |  |  |  |  |  | ISO 14343 A : W19.12.3.L |  |  |  |  |  |
| - diamètre (Diameter) |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| Electrode tungstène tungstenelectrode |  |  |  |  |  |  | WLa 10 ø 2.4 |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection Endroit, type (Shieldinggas face, type) : |  |  |  |  | ISO 14175 |  | ARGON |  |  | I1 |  |  |
| Débit (l/min) Flow rate (l/min)± 20% |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Gaz de protection envers, type (Shielding gas root, type) : |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| T° de préchauffage (preheat) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| T° maxi entre passe (Interpasstemperature) |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 220 |  |  |
| Courant CA ou CC (Current AC or DC) - Polarité (Polarity) |  |  |  |  |  |  | DC (- A L’ELECTRODE) |  |  |  |  |  |
| Intensité (Ampères) (amps (Amperes)± 20% |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| Tension (Volts) (Voltage (volts) ± 20% |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |
| Vitesse de soudage (mm/s) (travel speed (mm/s)± 20% |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.82 à 0.53 |  |  |
| Apport de chaleur (kj/mm) |  |  |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.65 à 1.01 |  |  |
| Contrôles non destructif (CND)/non destructive test (NDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressuage (Dyepenetrant) (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| Visuel (visual) (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |
| Radio (Radio) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Magnétoscopie (magnetoscopic) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Ultrasons (ultrasonic) (%) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Traitementthermique après soudage (TTAS) / post welding heat treatment (PWHT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse de montée °(C/h) (heat rate °C/h) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Durée du maintien (C°) (holding time C°) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Vitesse de refroidissement (C°/h) (cooling C°/h) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Autre information : (Other information :) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13/01/2021

13/01/2021