MENTION COMPLÉMENTAIRE

Technicien (ne) en Soudage

DOSSIER RESSOURCES

E1 : Étude technique et préparation d’une intervention

Durée : 3h30 			Coefficient : 2

Ce dossier comporte 11 pages numérotées de DR 1 à DR 11

Norme EN 10027

MODE DE TRANSFERT

Le transfert globulaire (G) : L'intensité et la tension d'arc sont de valeurs moyennes. C'est le régime d'arc intermédiaire entre le court-circuit et la pulvérisation axiale.

La pulvérisation axiale ou spray-arc (PA): L'intensité (> 200 A) et la tension d'arc (20 à 40 V) sont élevées. L'extrémité du fil fond en très fines gouttelettes projetées dans le bain de fusion. L'arc est long et très stable. Le taux de dépôt est important. Il n'y a pratiquement pas de projections sur les abords des pièces soudées. Le tube contact est placé en retrait à l'intérieur de la buse.

Abaque thermique général de l’IRSID

1

2

3

4

5

Lecture du résultat

1

2

3

4

5

Lecture du résultat

Norme ISO/TR 15608:2017(F)

Norme ISO/TR 15608:2017(F)

PRODUITS D’APPORTS

Groupement des matériaux d'apport

Généralités

Les assemblages de qualification doivent être réalisés avec un matériau d'apport de l'un des groupes selon le

Tableau 2. Pour le soudage avec des matériaux d'apport en dehors du groupement des matériaux d'apport du

Tableau 2, un assemblage de qualification séparé est requis.

Le matériau de base utilisé dans l'assemblage de qualification peut être n'importe quel matériau de

l'ISO/TR 15608, groupes de matériaux 1 à 11.

Domaine de validité

Les groupes des matériaux d'apport sont définis dans le Tableau 2.

Le soudage avec un matériau d'apport d'un groupe confère au soudeur la qualification pour le soudage avec

tous les autres matériaux d'apport du même groupe, ainsi que d'autres groupes énumérés dans le Tableau 3

et pour le soudage sur tous les matériaux de base des groupes 1 à 11.

Type de matériau d'apport

Le soudage avec matériau d'apport qualifie le soudage sans matériau d'apport, mais pas l'inverse.

FORMULE ÉCART EN %

Ecart en %=Affichage débit × 100 Affiche poste-100

FORMULE FONCTION TANGENTE