CONCOURS GÉNÉRAL

DES MÉTIERS DE LA FONDERIE

ÉPREUVE Écrite

SESSION 2022

Durée : 6 heures

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation : 	pages 02/22 à 04/22

- Dossier travail :	pages 	05/22 à 22/22

Le dossier technique DT1/13 à DT13/13 se trouve dans le dossier candidat sur poste informatique

L’intégralité du dossier papier est à rendre par le candidat.

Il est conseillé au candidat de prévoir 30 min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, type « collège » est autorisé.

ST

/ 19

ST

/ 19

A. ÉTUDE DE MOULAGE DU CHAPEAU AVANT TC6

Problématique

Afin d’identifier sur la pièce à mouler le plan de joint, de définir les surépaisseurs d’usinage et d’étudier le dispositif de remplissage, on propose d’effectuer une étude de moulage. Cette étude se terminera par la mise en plaque.

Le Chapeau avant TC6, coulé en fonte GL, est réalisé avec le procédé secousse-pression en sable silico argileux.

Q1 : Déterminer la classe des surépaisseurs d’usinage spécifiées et les surépaisseurs d’usinage spécifiées (voir DT page 7/13) puis repasser les surépaisseurs en rouge sur le plan ci-dessous.

Classe des surépaisseurs d’usinage spécifiées RMAG : Classe de E – G

Surépaisseurs d’usinage spécifiées : la plus grande dimension 174.5 donc de 1.4 à 2.8

/3,5

Q2 : Tracer le plan de joint dans toutes les vues où il est visible. Indiquer « Du » pour dessus et « Do » pour dessous dans les cadres prévus à cet effet.

/2

Do

Du

Do

Du

ST

/5.5

Q3 : Étude du dispositif de remplissage :

/1

L’échelonnement des sections est   1 – 1 – 1. Inscrire dans le tableau ci-dessous les différentes sections (Sd, Sc, Sta).

| 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Sd | Sc | Sta |

Q4 : Une étude a permis de déterminer que Sd = 254 mm², calculer Sc et Sta, détailler les calculs.

Sc = Sd donc 254 mm²

/1

Sta = 254 mm²

À partir des sections obtenues à la question précédente, calculer les dimensions du système de remplissage, en sachant qu’il y aura deux attaques de coulée d’épaisseur ep = 5 mm. Détailler les calculs.

Ø = ?

Calcul du diamètre.

√ 254 / π

/1

r = 9 mm

Ø = 18 mm

ep

Calcul de la largeur des attaques.

L = ?

/1

Sta = L x 5

127 = L x 5

L =127 / 5

L = 25.4 mm

Calcul de la largeur du chenal

Sc = C²

/1

254 = C²

C = √ 254   donc C = 16 mm                                                    C = ?

Déterminer le nombre de pièces par moule :

Le document page 8 représente le châssis et le document page 9 représente les silhouettes des demi-modèles.

Q5 : Afin d’optimiser la plaque modèles (vue de dessus), on vous demande de découper, positionner et coller, sur la page 8 les silhouettes des demi-modèles.

/3

ST

/ 19

ST

/ 19

Q6 : Tracer le système d’attaque à l’échelle.

(Nous vous préconisons pour l’attaque une valeur de 25.4mm et pour la descente un Ø 18mm).

/2

ST

/10

SIMULATION NUMÉRIQUE

Problématique

Avant de lancer la fabrication de la présérie des Chapeaux avant T6C Rep 10, l’entreprise décide de réaliser une simulation de remplissage et de solidification pour cette pièce.

Les informations qui en découleront seront analysées afin d’optimiser et valider la conception des outillages.

- Pour aider l’utilisateur dans l’analyse des résultats, les logiciels offrent la possibilité de faire des sorties graphiques sous formes d’images ou d’animations.

- Ces résultats permettent d’optimiser la géométrie d’une pièce ou les paramètres de coulée, plusieurs simulations peuvent être nécessaires, ce processus doit pouvoir remplacer ou raccourcir des campagnes d’essais longues et coûteuses.

Regarder et analyser les vidéos, Dossier simulation dans le dossier candidat.

(Simulation_1_Chapeau-Phase_Liquide.wmv et Simulation_2_Chapeau-température.wmv) relatives aux différentes simulations de la pièce.

Q7 : Relever et compléter les différentes informations données par les simulations :

Température de coulée : 			1290 °C

/3

Temps de remplissage et de solidification :	10 min 52 sec

Masse d’alliage coulé :				8,2 kg

Q8 : Pour mettre en évidence le défaut éventuel lié à la solidification, à partir de la vidéo, créer une image de la dernière zone de solidification (à l’aide de la touche du clavier « Imprécran » ou outil capture) et enregistrer cette image dans le DOSSIER DE TRAVAIL sous le nom : Solidification chapeau.jpg

/2

Q9 : Expliquer en quelques mots, pourquoi il est intéressant de savoir où se trouve cette zone sur la pièce.

Cela permet de mettre en évidence la zone qui se solidifie en dernier ce qui permettra de comprendre où risquent de se trouver les éventuels défauts

Q10 :

/2

Nommer le défaut observé : retassure

Q11 : Cocher ci-dessous la ou les différentes solutions possibles pour résoudre ce défaut :

Ajouter un refroidisseur

Ajouter une masselotte

- Ajouter un évent

/3

Faire le noyau en Zircon

- Augmenter les dimensions du système de remplissage

Votre entreprise décide d’ajouter une masselotte.

Lancer Solidworks à partir de l’icône   et charger l’assemblage OUTILLAGE CHAPEAU v2.SLDASM dans le DOSSIER CANDIDAT\MAQUETTES NUMERIQUES\OUTILLAGE.

Vous trouverez dans le dossier candidat, (MAQUETTES NUMERIQUES) 3 types de masselotte.

Q12 : Choisir l’une d’elles et la positionner à l’endroit souhaité dans l’assemblage de la grappe.

/3

(Attention cette masselotte devra être complètement contrainte).

/2

Justifier en quelques mots votre choix :

Justification

Masselotte 2 : Volume suffisant et col de liaison important

Masselotte 1 : Volume suffisant, seuil de liaison trop petit

Masselotte 3 : Impossible de la démouler

ST

/15

| Type de masselotte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

/2

Q13 : À partir des images ci-dessous et du dossier technique, donner la vitesse d’écoulement maximale de l’alliage dans les attaques :

Vitesse maximale :  Vitesse maximale : 1,46 m/s environ

ST

/2

Compte-tenu de cette observation, l’entreprise décide qu’il convient de ramener cette vitesse à 1,2 m/s pour éviter une érosion prématurée des attaques et l’entrainement éventuel de grains de sable dans l’empreinte (inclusion).

Q14 : Modifier les dimensions du système de remplissage dans l’assemblage Solidworks de la grappe « OUTILLAGE CHAPEAU V2.SLDASM » de la façon suivante :

  - Section du chenal : 20 x 20 mm

  - Descente : ø 18mm

- Enregistrer ces modifications de l’assemblage dans le dossier « DOSSIER TRAVAIL».

- Nommer le ficher dans le dossier travail : « OUTILLAGE CHAPEAU V3 »

/6

ÉLABORATION DU MATERIAU

Problématique

Afin d’élaborer le chapeau avant, on vous demande de caractériser le matériau utilisé (EN-GJL 250).

Le chapeau avant TC6 est réalisé en fonte EN-GJL 250, au four à induction.

Q15 : Expliquer la signification de cette désignation normalisée.

/2,5

EN : Préfixe Norme Européenne

G : Graphite

J : Fonte moulée

L : Lamellaire

250 : Résistances à la rupture par extension de 250 Mpa

Q16 : Voici deux micrographies de fonte, entourer celle qui correspond au cahier des charges.

/1

ST

/9.5

/6

Q17 : Nommer les six éléments composant la base d’une fonte.

Composition moyenne :

Fer le reste

Carbone

Silicium

Manganèse

Phosphore

Soufre

/1

Q18 : Expliquer l’intérêt d’une éprouvette de trempe.

Tester la sensibilité à l’épaisseur des fontes

Structure de la fonte en fonction de la teneur en Silicium de l’épaisseur de la pièce

/1

Q19 : Donner la différence entre une fonte et un acier.

% de Carbone

Q20 : Indiquer la température de cette fonte pour la coulée.

Entourer la bonne réponse.

- 1200°C

- 1450°C

/1

- 1600°C

- 1800°C

/1

Q21 : Cocher les EPI (Équipement de Protection Individuel) appropriés pour la coulée des pièces en fonte.

ST

/10

Étude du sable à prise chimique Alphaset (DT 9/13)

Problématique

Afin de préparer la présérie, on demande de définir les caractéristiques du moule.

/2

Q22 : Donner la composition d’un sable Alphaset avec les pourcentages.

Silice le reste

Résine de 1 à 1.3 % de la masse de la silice

Durcisseur 22% du taux de résine

/2

Q23 : Citer deux paramètres qui influencent le temps de prise de votre sable.

Type de durcisseur

Température

/2

Q24 : Nommer deux autres procédés de sable à prise chimique.

Silicate de soude CO², Pep set, Furanique, Ashland……

Q25 : Le réglage demandé pour 30 secondes sur le malaxeur continu est le suivant :

Température ambiante                 20°C

Masse de silice                             50 kg

/3

Résine : TPA 36                           1,2%

Durcisseur : ACE 535                   22% (par rapport à la masse de résine)

Calculer ci-dessous la masse de résine et de durcisseur (voir DT9/13).

(50000 x 1.2) : 100 = 600 gr

(600 x 22) : 100 = 132 gr

Q26 : Après vérification des résultats, on retiendra pour la masse 600 gr de résine et 132 gr de durcisseur, en vous aidant de la du DT 5/13, indiquer le réglage (repère malaxeur) pour les débits des pompes pour la résine et pour le durcisseur.

/4

Réglage résine : 42

Réglage durcisseur : 37

/2

Q27 : Donner le temps de prise pour le déboîtage.

20 minutes

/1

On souhaite obtenir un temps de prise de 10 minutes.

Q28 : Choisir la qualité ACE du durcisseur pour obtenir ce temps de prise.

ACE 520 ou ACE 620

ST

/16

/2

Q29 : Entourer les trois précautions à prendre pour l’utilisation de ces produits et pour la réalisation des moules ou noyaux.

Fabrication du Chapeau avant TC6 en série

Problématique

La réalisation de la présérie de pièces prototypes ayant été concluante, l’entreprise décide de lancer la fabrication en série.

Le procédé retenu est le sable silico argileux sur machine « secousse-pression ».

Afin de valider le processus mis en œuvre, on demande de caractériser le sable ainsi que le procédé utilisés.

Étude du sable silico-argileux

Le moulage par secousse-pression nécessite un approvisionnement en sable silico-argileux spécifique dont la teneur en eau varie entre 1,2% et 2%.

/1

Q30 : Proposer une méthode qui permet de contrôler cette teneur en eau.

Par différence de pesée, Bombe speedy, et dessiccateur infrarouge

/1

Q31 : Expliquer la méthode proposée.

En fonction de la méthode choisie

/4

Q32 : Citer quatre propriétés d’un sable silico argileux.

Perméabilité

Réfractairité

Plasticité

Sous total

/8

Cohésion

/3

Q33 : Citer les trois facteurs qui peuvent influencer la perméabilité.

Intensité de serrage, qualité et quantité de l’argile,

Teneur en eau et la granulométrie

/1

Q34 : Nommer l’appareil de contrôle de la perméabilité.

Perméamètre

Q35 : Indiquer, dans les cases ci-dessous, le nom des différents matériels de laboratoire suivants :
damoir, perméamètre, dessiccateur, aptitude au serrage, tamiseur.

/5

Aptitude au serrage

Dessiccateur à infrarouge

Damoir

Tamiseur

Perméamètre

Q36 : En tenant compte de la masse volumique du sable et des dimensions des châssis, calculer la masse de sable nécessaire pour le châssis de dessus (le volume des modèles est négligé) voir DT 6/13.

/2

800 x 500 x 200 mm                 1.6 kg.dm3

8 x 5 x 2 = 80 dm³               80 x 1.6 = 128 kg

ST

/11

Contrôle de la granulométrie :

Après l’essai de granulométrie, on a obtenu les valeurs relevées dans le tableau ci-dessous :

| Références des Tamis | Ouverture des mailles | Refus en grammes |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1,4 | 0 |
| 20 | 1 | 0 |
| 30 | 0,71 | 5 |
| 40 | 0,5 | 20 |
| 50 | 0,355 | 35 |
| 70 | 0,25 | 25 |
| 100 | 0,18 | 5 |
| 140 | 0,125 | 5 |
| 200 | 0,09 | 5 |
| 270 | 0,063 | 0 |
| Fines | Fond | 0 |

Q37 :

/4

À partir des données du tableau, tracer l’histogramme ci-dessous.

/2

Q38 : En fonction de l’histogramme ci-dessus, la répartition des grains vous parait-elle bonne ? Justifier votre réponse.

Oui parce que la répartition est sur 3 tamis consécutifs

/2

Q39 : Choisir le type de plaques modèle à utiliser pour cette machine à mouler : (entourer les bonnes réponses)

Plaque Simple

Plaques Double

Plaques Double Faces

Plaque Réversible

/2

Q40 : Donner les deux énergies nécessaires au fonctionnement d’une machine à secousse-pression.

Electrique et Pneumatique

ST

/10

TOTAL PARTIE A

/97

B. ÉTUDE DE MOULAGE DU ROTOR S24

Problématique

L’étude ci-dessous permet de caractériser le procédé utilisé par l’entreprise (Moulage en coquille)

La coquilleuse manuelle présentée page 19/22 sera utilisée pour la présérie.

/6

Q41 : Compléter les repères manquants, sur toutes les vues, par les repères de la nomenclature sur le dessin page 19/22.

/3

Q42 : Repérer, sur les vues ci-dessous, le système de remplissage et d’alimentation en rouge et les parties moulantes de la pièce en bleu.

Q43 : Repérer, sur les vues ci-dessous, les surfaces de mise en position des chapes et éventuellement de la semelle/chapes entre-elles en jaune et les pièces permettant le maintien en position fermée de la coquille en vert.

/2

/1

Q44 : Préciser la fonction des formes usinées repérées A.

Faciliter l’ouverture de la coquille.

Q45 : Déterminer la classe des surépaisseurs d’usinage spécifiées et les surépaisseurs d’usinage spécifiées (voir DT 7/13).

/2

Classe des surépaisseurs d’usinage spécifiées RMAG : Classe D à F

Surépaisseur d’usinage spécifiées : 0,5 à 1 mm

La grappe a un volume qui représente 0.3 dm3.

/1

Q46 : Calculer la masse de la grappe. (Masse volumique ρ=2.7 kg.dm3).

2.7 x 0.3 = 0.81 kg

/3

Q47 : Citer les trois rôles principaux d’un poteyage.

Protection de la coquille

Réglage du refroidissement

Agent de démoulage

ST

/18

4

5

6

3

2

8

5

5

6

4

6

2

4

1

/3

Q48 : D’après les fiches des poteyages DT 10 et 11/13, indiquer à quelle température les différents poteyages doivent être appliqués.

Dycote F39 à 150°c

Dycote F140 à 120°c

et le graphital entre 150°c et 200°c

/2

Q49 : Citer deux poteyages à mettre dans l’empreinte. Justifier.

Dycote F39 et Graphital stardard

Q50 : Indiquer la température de préchauffage d’une coquille pour couler les premières pièces.

/1

350 °C

Q51 : Expliquer le rôle d’un insert.

/2

Les inserts servent à répondre à des contraintes particulières de frottement, mécaniques et de structure.

Q52 : Lister les 2 précautions à prendre avant de positionner l’insert dans la coquille.

Propre

Dégraissé

/2

/1

Q53 : Entourer la bonne réponse :

La température de coulée pour les alliages d’aluminium en coquille est de :

- 500°C

- 600°C

- 700°C

- 800°C

ST

/11

ST

/5,5

ÉLABORATION DE l’ALLIAGE D’ALUMINIUM

/3

Q54 : Expliquer la désignation EN – AC Al Si 7 Mg

- EN : Préfixe Norme Européenne

- AC : Alliage moulée

- Al : Alliage d’aluminium

- Si : Silicium

- 7 : 7 % de silicium

- Mg :  1 % de magnésium

Q55 : Lors de l’élaboration de votre alliage, vous procédez au contrôle du degré de gazage.

/2

Expliquer le principe de ce contrôle.

Il faut prélever un échantillon d’alliage, la coulée dans un lingotin et le laisser refroidir sous vide (procédé porotec)

/2

Q56 : Représenter une éprouvette gazée et une éprouvette non gazée.

| Gazée | Non gazée |
| --- | --- |

/2

Q57 : Citer deux méthodes de dégazage du bain.

Azote avec rotor (barbotage)

Flux (poudre, granulé, pastille)

ST

/09

Q58 : Le document ci-dessous représente le diagramme binaire des alliages 
Aluminium – Silicium.

/2

/1

/1

- Repasser en rouge le liquidus.

- Repasser en bleu le solidus.

/1

- Nommer dans les cadres, les différents états de l’alliage.

- Entourer le point eutectique.

ST

/5

TOTAL PARTIE B

/43

TOTAL PARTIE A et B

/140