###### SESSION 2023

BTS EuroPlastics et Composites (EPC)

E4 : Conception préliminaire

EPREUVE PONCTUELLE

Durée : 5 heures	Coefficient : 6

Aucun document autorisé

Matériel autorisé :

note de service n° 2015-056 du 17-3-2015

L’usage de la calculatrice est autorisé.

Les matériels autorisés sont les suivants :

Les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

Les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen » activé

Tout autre matériel est interdit.

Documents Fournis

Le sujet comporte 29 pages, numérotées de 1/29 à 29/29.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Documents réponses, à rendre avec la copie :

DR1	page 23/29

DR2	page 24/29

DR3	page 25/29

DR4	page 26/29

DR5	page 27/29

DR6	page 28/29

DR7	page 29/29

Organisation du sujet

Dossier technique

| Présentation | Page 3 |  |
| --- | --- | --- |
| DT1 : extrait du cahier des charges fonctionnel | Page 4 |  |
| DT2 : dessin du nouveau carter en composites | Page 5 |
| DT3 : caractéristiques des procédés composites | Page 6 |
| DT4 : caractéristiques des renforts composites | Page 7 |
| DT5 : courbes essais de traction renforts | Page 7 |  |
| DT6 : caractéristiques du gel-coat et des résines | Page 8 |  |
| DT7 : gamme et planning de fabrication du carter composites en RTM | Page 9 |  |
| DT8 : analyse économique de fabrication des pièces en aluminium | Page 10 |  |
| DT9 : mesure de la viscosité Brookfield | Pages 10 et 11 |  |
| DT10 : mesure du taux de réticulation par DSC | Page 12 |  |
| DT11 : extraits de fiche matière pour la platine DT12 : presses à injecter disponibles DT13 : données techniques d’un assemblage emmanché en force DT14 : analyse rhéologique de la molette de réglages | Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 |  |

Dossier questionnement et réponses

| Questionnement | Pages 17 à 22 |  |
| --- | --- | --- |
| Documents réponses DR | Pages 23 à 29 |

La rédaction des réponses aux questions posées se fait sur feuilles de copie ou sur les documents réponses.

Les différentes parties de cette épreuve sont indépendantes.

Elles peuvent être étudiées dans l’ordre de votre choix.

Proposition de répartition du temps :

| Lecture du sujet | 0 h 30 |
| --- | --- |
| Étude 1 : choix d’un procédé pour la réalisation du carter composite, choix des renforts et de la résine | 0 h 30 |
| Étude 2 : étude économique du carter | 0 h 30 |
| Étude 3 : caractérisation de la résine et du produit fini | 0 h 30 |
| Étude 4 : optimisation de la production | 0 h 45 |
| Étude 5 : reconception de la platine, choix matière et machine | 1 h15 |
| Étude 6 : étude de la nouvelle molette de réglages | 1h |

DOSSIER TECHNIQUE

Système articulé – bras zéro gravité

Le produit étudié est un système articulé qui fait partie d’un bras zéro gravité « Gobio » commercialisé par la société GEBE 2. Le bras zéro gravité permet d’assister des opérateurs dans l’industrie ou sur des chantiers pour porter des outils lourds tels que des meuleuses, perforateurs, ponceuses. La masse des outils peut aller jusqu’à 40 kg.

Bras zéro gravité

Bras Gobio équipé d’une meuleuse			Bras en cours d’utilisation

Le système articulé équipé d’un vérin à gaz réduit ou annule le poids ressenti par l’opérateur lors du maniement d’un outil électroportatif. Sur le schéma suivant, le vérin à gaz situé à l’intérieur du système n’est pas représenté. Toutes les pièces sont réalisées en aluminium.

La société GEBE 2 souhaite optimiser les coûts de fabrication du système articulé en remplaçant certaines pièces métalliques par des pièces en matériaux polymères et en réalisant de l’intégration de fonctions (plusieurs pièces métalliques remplacées par une seule en polymère).

Les études 1, 2, 3 et 4 porteront sur le remplacement de 3 pièces (17, 19, 84) réalisées pour l’instant en aluminium par un carter en matériaux composites.

| N° | Nombre | Nom |
| --- | --- | --- |
| 84 | 1 | Chapeau |
| 17 | 1 | Biellette gauche |
| 19 | 1 | Biellette droite |
| 176 | 1 | Platine |
| 177 | 1 | Molette de réglage |
| 20 et 21 | 1 | Renforts |
| 94 | 1 | Profilé alu |

L’étude 5 consistera à reconcevoir la platine 176 en aluminium par une pièce injectée en thermoplastique.

L’étude 6 portera sur la conception de la nouvelle molette de réglage 177.

DT1 extrait du cahier des charges fonctionnel.

Espérance de vie commerciale : 5 ans

Prévision de ventes : 600 bras zéro gravité par an

Utilisateur

Outil portatif

FP1

FC1

BRAS ZERO GRAVITE

Visuel

FC2

Environnement

FC4

FC3

Résistance mécanique

Chocs

Fonctions valorisées :

FP1 : permettre l’utilisation d’outils électroportatifs sans effort

FC1 : être esthétique

FC2 : résister à l’environnement

FC3 : résister aux chocs

FC4 : résister aux efforts mécaniques

Caractérisation des fonctions.

| Fonction | Critère d’appréciation | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : permettre l’utilisation d’outils électroportatifs sans effort | Dimensions, géométrie des pièces Diamètre des passages de vis | Conformité par rapport au plan Conformité par rapport au plan | F0 F0 |
| FC1 : être esthétique | Aspect de surface | Surfaces intérieure et extérieure lisses Couleur uniforme Absence de tâches, traces | F0 F0 F0 |
| FC2 : résister à l’environnement | Hygrométrie (humidité) Température | 0 à 100 % - 20°C à 30°C | F0 F0 |
| FC3 : résister aux chocs | Projections de cailloux | Pas d’altération de la surface | F1 |
| FC4 : résister aux efforts mécaniques | Charge à transporter Propriétés mécaniques attendues | 40 kg au maximum Elevées | F0 F0 |

DT2 dessin du nouveau carter en composites

DT3 caractéristiques des procédés composites

| Caractéristiques | Méthodes de transformation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moulage au contact avec un contre moule | Infusion | RTM Light | Moulage par projection simultanée |
| Taille de la série | Jusqu’à 500 pièces/an/moule | Jusqu’à 400 pièces/an/moule | Jusqu’à 1000 pièces/an/moule | Jusqu’à 600 pièces/an/moule |
| Surface des pièces en m² | 0,01 à 4 | 0,15 à 25 | 0,05 à 15 | 0,5 à 50 |
| Nombre de faces lisses | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Technique utilisant le vide | non | oui | oui | non |
| Propriétés mécaniques des pièces réalisées | moyennes | élevées | élevées | moyennes |
| Viscosité résine | moyenne | très faible | très faible | moyenne |
| Coût moule | 1300 € | 900 € | 2000 € | 700 € |
| Coût consommables par pièce | 1 € | 1,9 € | 0,8 € | 1,2 € |

DT4 caractéristiques des renforts composites

| Renforts | Descriptif | Volume de résine en cm3pour un carter d’épaisseur 5 mm | Coût du renfort par carter (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lancore 450/450 et multiaxiaux 300 | Mat de fils continus souple et sans liant. Il s'adapte aisément sur un moule, offre un bon fini de surface avec un multiaxial et permet d’obtenir des propriétés mécaniques élevées et orientées afin d’avoir une bonne résistance au choc. | 310 | 4,05 |
| Multicore | Complexe tridimensionnel avec un mat à fils coupés cousu sur une seule face d'une âme PP non tissée. Il est facile à manipuler et à draper sur un moule complexe | 380 | 3,95 |
| Unifilo® U813 | Mats à fils continus pouvant servir à la fois de drainant et de renfort. 225 à 900 g.m-2 | 410 | 3,50 |
| Multimat® Lite S200/GP135/S300 | Complexe tridimensionnel avec une âme légère en verre/PE tricotée. Il offre une énorme résistance en compression et convient très bien à un RTM Light assisté vide. | 380 | 3,85 |

DT5 courbes essais de traction renforts

DT6 caractéristiques du gel-coat et des résines

Gel coat : La quantité de gel coat est de 550 g / m². Le prix du gel coat est de 6,50 euros / kg

| Référence | Résine 200 | Résine 401 | Résine 600 | Résine 632 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature résine | Résine polyester insaturée orthophtalique | Résine polyester insaturée orthophtalique | Résine polyester insaturée isophtalique | Résine polyester insaturée isophtalique |
| Généralités | Bonnes propriétés mécaniques, bonne résistance à la chaleur | Bonnes propriétés mécaniques, bonne résistance à la chaleur Résistance moyenne à l’humidité | Bonnes propriétés mécaniques, bonne résistance à l’humidité et aux produits chimiques | Bonnes propriétés mécaniques, bonne résistance à l’humidité. |
| Accélérée | non | non | non | oui |
| Thixotropée | oui | non | non | non |
| Viscosité Brookfield en Pa.s à 23 °C pour 10 tr.min-1 | 44 +/- 0,8 | 11 +/-0,2 | 44,1 +/-0,8 | 11 +/-0,2 |
| Masse volumique (g.cm-3) | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 |
| Temps de gel (min) (sur masse de 200g à 20°C à 1%PMEC) | 20 à 40 | 35 à 45 | 8 à 12 | 5 à 7 |
| Pic exothermique (°C) | 160 | 160 | 190 | 165 |
| Contrainte maxi traction (MPa) | 55 | 65 | 80 | 50 |
| Contrainte maxi flexion (MPa) | 95 | 100 | 130 | 90 |
| Module d’élasticité en flexion (MPa) | 4100 | 4200 | 3400 | 3100 |
| Allongement à la rupture % | 1,60 | 1,50 | 2,10 | 2,10 |
| Procédés adaptés | Moulage contact ou projection simultanée | Moulage par injection ou RTM | Moulage RTM ou infusion | Moulage RTM ou infusion |
| Prix (€ par kg) | 3,10 | 3,45 | 4,05 | 3,85 |

DT7 gamme et planning de fabrication du carter composites en RTM

| N° Phase | Phase | Durée (min) | N° | Phase | Durée (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Préparation moules | 2 | 10 | Test de vide | 2 |
| 2 | Séchage de la cire | 2 | 11 | Injection | 5 |
| 3 | Préparation gel coat | 2 | 12 | Temps de polymérisation de la résine | 9 |
| 4 | Application du gel coat | 3 | 13 | Nettoyage machine RTM | 2 |
| 5 | Polymérisation du gel coat | 9 | 14 | Démoulage | 4 |
| 6 | Nettoyage pistolet gel coat | 4 | 15 | Perçage, ponçage à eau du plan de joint | 5 |
| 7 | Découpe des tissus | 6 | 16 | Finition, lustrage plan de joint | 3 |
| 8 | Mise en place des tissus | 3 | 17 | Contrôle avant expédition | 2 |
| 9 | Fermeture moule, raccordement vide | 6 |  |  |  |

DT8 analyse économique de fabrication des pièces en aluminium

| Étapes | Nom | Coût de fabrication |
| --- | --- | --- |
| 01 | Découpe ébauches à partir d’une plaque des pièces : chapeau, biellettes, renforts | 20 € |
| 02 | Formage et perçages de la pièce : chapeau | 10 € |
| 03 | Usinage CN des formes extérieures et perçages des pièces : 2 biellettes, 2 renforts | 21 € |
| 04 | Découpe du profilé aluminium | 4 € |
| 05 | Assemblage par vissage des 6 pièces | 6 € |

Coût matière première pour une pièce : 30 €

DT9 mesure de la viscosité Brookfield

Principe de la mesure :

Un mobile en forme de disque entraîné par un moteur, tourne à fréquence de rotation constante dans le fluide à étudier. La résistance exercée par le fluide sur le mobile est transformée par le viscosimètre en valeur de viscosité Brookfield du liquide.

Cette viscosité dépend :

- du type de viscosimètre,

- de la fréquence de rotation,

- de la température,

- et des caractéristiques du mobile.

Les seuls paramètres d’entrée du viscosimètre sont la valeur de fréquence de rotation et le numéro de mobile utilisé. L’appareil affiche la valeur de viscosité en Pa.s.

Plusieurs mesures de la viscosité seront effectuées. Entre 2 essais, le moteur est éteint puis remis en marche.

La valeur de viscosité à retenir est la moyenne entre 2 mesures consécutives quand ces valeurs ne diffèrent pas de plus de 3%.

Tableau 1 : Conditions d’essais recommandées

DT10 mesure du taux de réticulation par DSC

Taux de réticulation=∆Htot-∆Hrésid∆Htot×100

Pour les résines thermodurcissables la DSC permet d'estimer l'enthalpie de polymérisation résiduelle de l'échantillon. Si la valeur d’enthalpie sur la pièce polymérisée est nulle alors la matière est complétement polymérisée.

Le taux de réticulation d'une résine dans le composite (exprimé en pourcent) est défini par la formule suivante :

ΔHtot est l'enthalpie totale de réaction en J/g mesurée pendant la réticulation de la résine liquide. Elle correspond à l’aire du pic exothermique.

ΔHrésid est l'enthalpie résiduelle en J/g de la résine polymérisée. Elle correspond à l’aire du pic exothermique.

DSC réalisée sur résine non polymérisée catalysée à 2 %

Temps de polymérisation t = 9 min

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 85 °C Enthalpie : 329 J/g (exothermique) Pic : 99 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DSC réalisée sur résine non polymérisée catalysée à 2,5 % - t = 7 min

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 85 °C Enthalpie : 329 J/g (exothermique) Pic : 95 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 91 °C Enthalpie : 28 J/g (exothermique) Pic : 105 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DSC réalisée sur résine non polymérisée catalysée à 3 % - t = 6 min

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 85 °C Enthalpie : 329 J/g (exothermique) Pic : 92 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DSC sur pièce polymérisée catalysée à 2%

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 86 °C Enthalpie : 64 J/g (exothermique) Pic : 96 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DSC sur pièce polymérisée catalysée à 2,5%

DSC sur pièce polymérisée catalysée à 3 %

| Heat Flow (mW) |  |  |  | Point Onset : 102 °C Enthalpie : 10 J/g (exothermique) Pic : 115 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  |
|  |  |  | Température (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DT11 extraits de fiche matière pour la platine

DT12 presses à injecter disponibles

Fiche constructeur

DT13 données techniques d’un assemblage emmanché en force

Sources : livre précis matière plastique

Lorsqu’un assemblage emmanché en force est soumis à un effort axial, la force maximum et son couple ainsi que sa pression seront calculés ainsi :

Coefficient de surcotes

Assemblage emmanché en force.

Tableau des déformations admissibles

| Assemblage | Coefficient de frottement |
| --- | --- |
| Matière plastique sur axe métal | 0,25 à 0,4 |
| Matière plastique sur axe matière plastique | 0,3 à 0,4 |
| Coefficient de frottement statique |  |

DT14 analyse rhéologique de la molette de réglages

| POSITION SEUIL 1 Déflection tous les effets - 0,2424 mm Facteur d’échelle = 10 | Temps de remplissage = 0,6284 s | Température au front d’écoulement 225°C | Estimation des retassures 0,2465 mm PI |
| --- | --- | --- | --- |
| POSITION SEUIL 2 Déflection tous les effets – 0,2824 mm Facteur d’échelle = 10 | Temps de remplissage = 0,6271 s | Température au front d’écoulement 225°C | Estimation des retassures 0,2772 mm PI |
| POSITION SEUIL 3 Déflection tous les effets – 0,3197 mm Facteur d’échelle = 10 | Temps de remplissage = 0,7415 s | Température au front d’écoulement 225°C | PI Estimation des retassures 0,1855 mm |

DOSSIER QUESTIONNEMENT

ÉTUDE 1 choix d’un procédé pour la réalisation du carter composite

Choix des renforts et de la résine

On envisage la fabrication en matériaux composites d’une nouvelle pièce appelée carter (DT2). Cette pièce représente l’intégration du chapeau 84 et des 2 biellettes 17 et 19. Les différents perçages seront réalisés après moulage de cette pièce.

Q1.1 sur document réponse DR1 : Choix du procédé

En fonction du cahier des charges du bras zéro gravité (DT1), du dessin du carter (DT2) et des caractéristiques des différents procédés composites (DT3), sélectionner un procédé de mise en œuvre en justifiant votre choix.

Justifier votre choix.

Q1.2 sur document réponse DR1 : Choix de la résine

La technique de mise en œuvre étant choisie pour le carter, on se propose de sélectionner la résine d’imprégnation la plus adaptée.

A l’aide du tableau document réponse DR1, sélectionner une référence de résine à partir des résines à disposition DT6 et des critères des fonctions FC2, FC3 et FC4 du cahier des charges fonctionnel (DT1).

On privilégiera la résine dont la viscosité est la plus faible possible.

Justifier votre choix.

Q1.3 sur document réponse DR1 : Choix du type de renfort

Le bureau d’études dispose de résultats de tests en traction réalisés sur différents stratifiés. A partir des courbes de traction (DT5), donner les valeurs de contraintes à la limite élastique (estimée à la fin de la partie linéaire de la courbe de traction) pour chacun des empilements testés.

Q1.4 sur document réponse DR1 :

L’étude de résistance des matériaux montre que la contrainte maximale subie par le carter est de 112 Mpa.

Un coefficient de sécurité de 1,2 est appliqué sur la contrainte maximum.

Quel renfort doit-on sélectionner d’un point de vue mécanique ?

ÉTUDE 2 étude économique du carter

Afin de vérifier que la production du carter en matériaux composites apporte un gain économique par rapport à la fabrication et à l’assemblage des 6 pièces en aluminium, on souhaite calculer le coût de revient total du carter en composites.

Par souci de disponibilité des matières premières, on réalisera un chiffrage avec la Résine 632 et le tissu Multimat.

On décomposera le coût de revient de la pièce composite en coût matière, en coût outillage, en coût machine et en coût main d’œuvre.

Q2.1 sur feuille de copie :

A partir des documents DT2, DT3, DT4 et DT6, calculer le coût matière pour la réalisation d’un carter (résine, renforts, gel-coat, consommables)

Q2.2 sur feuille de copie :

A partir des données économiques des documents DT1 et DT3 calculer l’amortissement de l’outillage pour la réalisation d’un carter en RTM light pour une durée de vie de l’outillage de 5 ans, et 600 pièces par an.

Q2.3 sur feuille de copie :

A partir de la gamme de fabrication du procédé et du diagramme de Gantt (DT7), calculer le coût main d’œuvre pour la réalisation du carter en composites. On prendra un coût horaire pour l’opérateur de 20 euros. L’opérateur est entièrement dédié à cette production.

Calculer le coût machine : 10 (€/heure), la machine est immobilisée pendant tout le temps de la production.

Q2.4 sur feuille de copie :

Calculer le coût de revient total du carter en composites.

Q2.5 sur feuille de copie :

Comparer ce coût de revient à celui de la fabrication et de l’assemblage des 6 pièces en aluminium (DT8). Conclure sur la pertinence de réaliser le carter en composites.

ÉTUDE 3 : caractérisation de la résine et du produit fini

Contrôle de la viscosité de la Résine 632:

Avant la mise en œuvre, la résine Polyester est contrôlée avec un viscosimètre Brookfield suivant la norme NF EN ISO 2555. Le principe de la mesure de la viscosité et le mode opératoire sont donnés sur le document DT9.

Q3.1 sur document réponse DR2 :

Afin de préparer le contrôle de la résine, on vous demande de compléter la trame donnée dans le document DR2 (voir documents DT9 et DT6).

Q3.2 sur document réponse DR2 :

Le laboratoire de contrôle a réalisé des mesures de viscosité.

Les résultats des 3 mesures successives effectuées sont : 10,3 Pa.s - 11,0 Pa.s - 10,8 Pa.s .

Déterminer la viscosité Brookfield à l’aide du DT9.

Q3.3 sur document réponse DR2 :

Conclure sur la conformité de la résine.

Optimisation du temps de polymérisation :

Pour améliorer la productivité, on cherche à réduire le temps de polymérisation du carter en optimisant le % du catalyseur.

A noter, que le taux régulièrement utilisé en entreprise est de 2%.

L’entreprise souhaite tester une mise en œuvre de la résine avec des pourcentages de catalyseur de 2%, 2,5% et 3%.

Après contrôle, les pièces catalysées à 2% et 2,5% n’ont aucun défaut. Par contre, la pièce catalysée à 3% présente des défauts de délaminage et de craquelure.

Le taux de réticulation de la résine est jugé satisfaisant s’il est supérieur à 80%.

Pour le vérifier, l’entreprise confie à un laboratoire des analyses par D.S.C sur les pièces d’essai.

Les résultats des analyses par DSC sont fournis dans le document DT10.

Pour chacune des 3 pièces, deux analyses sont menées :

- sur un échantillon de résine non polymérisée, pour le calcul de l’enthalpie totale de réticulation ΔHtot

- sur un échantillon de pièce polymérisée (résine +renforts), pour le calcul de l’enthalpie résiduelle de réticulation ΔHrésid.

Q3.4 sur document réponse DR3 :

A partir des courbes de DSC fournies (DT10) relever les valeurs des différentes enthalpies.

Selon la formule fournie par le document DT10, calculer le taux de réticulation des 3 pièces polymérisées avec des taux de catalyseur de 2%, 2,5% et 3%.

Q3.5 sur document réponse DR3 :

Vérifier que le taux minimal de réticulation est atteint, pour les trois configurations.

Q3.6 sur document réponse DR3 :

Quel taux de catalyseur préconisez-vous ? Justifier votre choix

ÉTUDE 4 : Optimisation de la production

On envisage la fabrication d’un deuxième outillage afin de réduire le temps de fabrication du carter.

Une étude est lancée pour vérifier la validité économique de cette solution.

Q4.1 sur document réponse DR4 :

Il est nécessaire au préalable, d’effectuer une planification de la fabrication en tenant compte des 2 outillages pour calculer le temps de fabrication.

En fonction de la gamme et planning de fabrication DT7, établir la planification de la fabrication de 2 carters avec 2 outillages, une seule machine et un opérateur.

- On cherchera à minimiser le temps de fabrication total en tenant compte du fait que l’opérateur soit disponible pendant les temps de séchage ou de polymérisation.

- Les opérations de préparation du gel-coat, de nettoyage du pistolet de gel-coat, de découpe des tissus et de nettoyage de la machine sont communes aux 2 outillages (les durées correspondantes sont les mêmes avec un ou 2 outillages)

- Les phases de fabrication concernant le premier moule sont notées 1A, 2A

- Les phases de fabrication concernant le deuxième moule sont notées 1B, 2B

- L’injection de résine de la seconde pièce peut démarrer dès la fin de l’injection de résine de la première pièce.

Donner le temps de fabrication des deux carters.

Q4.2 sur feuille de copie :

A partir de la planification réalisée (DR4), calculer le nouveau coût main d’œuvre pour la fabrication d’un carter. On prendra un coût horaire pour l’opérateur de 20 euros. L’opérateur est entièrement dédié à cette production.

Q 4.3 sur feuille de copie :

Calculer le nouveau coût de revient total du carter en composites, en détaillant vos calculs. On prendra comme coût pour un carter :

- machine 10 (€/heure)

la machine est immobilisée pendant tout le temps de la production.

- matière 6,60 (€/pièce)

Q4.4 sur feuille de copie :

La mise en fabrication d’un deuxième outillage vous paraît-elle pertinente économiquement? Justifier.

ÉTUDE 5 : Reconception de la platine, choix de la matière et de la machine

La platine actuelle (voir document DR5) est usinée dans un alliage d’aluminium.

Reconception de la platine :

Q5.1 sur document réponse DR5

Décoder le dessin de définition de la platine actuelle, entourer sur les vues appropriées les zones qui doivent évoluer et indiquer les modifications à apporter en appliquant les règles de conception des pièces plastiques.

Proposer un croquis ou modifier le dessin existant à main levée de votre solution plastique.

Pré industrialisation :

Dans le but de réaliser cette pièce en injection plastique, l’entreprise souhaite acquérir une nouvelle presse.

Données techniques :

- Surface de la moulée estimée : 8811 mm²

- Volume de la moulée estimée : 26094 mm3

- Dimensions du moule L= 380 mm; l = 380 mm et épaisseur = 250 mm

- Pression d’injection estimée : 60 Mpa

- Perte de charges estimée : 30%

- Moule une empreinte

Matière retenue : polypropylène renforcé fibre de verre DT11

Q5.2 sur feuille de copie :

A partir de ces critères, choisir la presse et la vis associée (DT12) les plus adaptées pour assurer cette production.

Q5.3 sur feuille de copie :

Donner les conditions de mise en œuvre (température d’injection et de régulation) et de traitement de la matière avant moulage par injection.

ETUDE 6 : Étude de la nouvelle molette de réglage

La molette de réglage actuelle est réalisée en aluminium. Un axe métallique est monté dans l’alésage intérieur pour transmettre le mouvement de rotation permettant le réglage de la position du vérin. Une vis de pression est rapportée pour obtenir le blocage de la molette sur l’axe métallique.

Le bouton de manœuvre (prise main pour obtenir la rotation de la molette) est vissé sur la partie supérieure de la molette.

Le bureau d’études propose une première version de conception de la molette DR6 obtenue en injection plastique.

Une étude rhéologique est réalisée pour valider l’alimentation de l’empreinte et pour proposer une évolution de cette première version.

La matière utilisée serait un PP chargé fibre de verre. (DT11)

Q6.1 Sur le document réponse DR6

Indiquer par une flèche la direction de démoulage principale DDP sur la vue face.

Indiquer sur la vue de dessus par une flèche les directions de démoulage auxiliaires DDA1 et DDA2.

Indiquer le plan de joint principal sur la vue de face en utilisant le symbole suivant : PJ

Proposer une solution de moulage en traçant sur les vues appropriées les lignes de joint correspondantes.

Code couleur :

- en rouge, ligne de joint externe

- en vert, ligne de joint auxiliaire

Dans la nouvelle conception, le bureau d’études s’oriente vers une solution pour le montage de l’axe métallique qui serait emmanché en force dans l’alésage de la molette.

L’objectif est de vérifier la tenue mécanique de cette solution de montage.

Le couple de la molette sur l’axe est lors de l’utilisation de 4 N.m

Données techniques :

- de l’axe D1 = 8 mm ;

- extérieur du bossage D2 = 12 mm ;

- Module de relaxation sur 10 ans Er(t) = 800N/mm²

- Longueur d’emmanchement prévue = 10 mm

Q6.2 sur feuille de copie

Calculer le couple maximum transmissible de cet assemblage (DT13).

La conception répond-t-elle aux critères attendus ? Si non, sur quels paramètres doit-on agir pour solutionner le problème.

Q6.3 sur le document réponse DR7

Cahier des charges pour la nouvelle version de la molette de réglages.

- Montage par emmanchement en force sur l’axe métallique traversant la platine ;

- limiter le contact avec l’axe métallique lors de l’emmanchement en force ;

- améliorer la prise en main ;

- limiter les traces (signatures procédés et autres) sur les parties visibles de la pièce ;

- rechercher un remplissage équilibré ;

- éviter de générer des déchets d’alimentation ;

- réduction du temps cycle à privilégier ;

Analyser les résultats rhéologiques et vérifier la conformité de la pièce par rapport à ces critères.

(à faire sous forme de tableau)

Faire un choix parmi les 3 positions de point d’injection proposées et le justifier.

Expliquer brièvement vos choix.

DOSSIER RÉPONSES À RENDRE

AVEC LA COPIE

DR1 choix d’un procédé composite pour la réalisation du carter

Choix des renforts et de la résine

Q1.1 Choix du procédé

| Critères à retenir pour le choix | Techniques possibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moulage au contact avec un contre moule | Infusion | RTM Light | Moulage par projection simultanée |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
| Choix et justifications : |  |  |  |  |

OUI/NON Entourer la bonne réponse.

Q1.2 Choix de la résine

| Critères à retenir pour le choix | Type de résine disponible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résine 200 | Résine 401 | Résine 600 | Résine 632 |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
|  | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |
| Choix et justifications : |  |  |  |  |

OUI/NON Entourer la bonne réponse

Q1.3 Choix du renfort :

| Valeurs de la contrainte à la limite élastique (MPa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lancore | Multicore | Multimat | Unifilo |

Q1.4 Renfort retenu en tenant compte du coefficient de sécurité :

DR2 Procédure de détermination de la viscosité

En référence à la question Q3.1, Q3.2, Q3.3

DT9, DT6

| PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DE LA VISCOSITE BROOKFIELD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation de l’essai : | Résine utilisée : (entourer la bonne réponse) Epoxyde Polyester Phénolique |  |  |  |  |  |
| Données du fournisseur de résine : | Viscosité ƞ : ___________________ Pa.s |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques du viscosimètre : | Type de viscosimètre utilisé : |  | A B C (Entourer la bonne réponse) |  |  |  |
|  | Fréquence de rotation recommandée |  |  | ______________ tr.min-1 |  |  |
|  | Température d’essai |  |  | ______________ °C |  |  |
| Choix du numéro de mobile en fonction de la viscosité maximale ƞmax à déterminer | N° de mobile : | ________ |  | Viscosité maximale ƞmax : du mobile | _____________ Pa.s |  |
| La valeur cherchée ƞ devra se trouver entre 45 % et 95 % de la valeur maximale de viscosité ƞmax Formule : 45% x ƞmax ƞ 95% x ƞmax Vérifier que le mobile est valide pour l’essai A partir des 3 mesures effectuées : 10,3 Pa.s - 11,0 Pa.s - 10,8 Pa.s Déterminer la viscosité Brookfield La résine contrôlée est-elle conforme à la fiche technique : oui non |  |  |  |  |  |  |

DR3 Analyse par DSC

En référence aux questions Q3.4, Q3.5

| Taux de catalyseur | Enthalpie totale de réticulation ΔHtot J.g-1 | Enthapie résiduelle de réticulation ΔHrésid J.g-1 | Taux de réticulation % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 % |  |  |  |
| 2,5 % |  |  |  |
| 3 % |  |  |  |

Q3.6 Quels taux de catalyseur préconisez-vous ? Justifier votre choix.

DR4 Planification de la production

En référence à la question Q4.1

Légende pour compléter le diagramme de Gantt :

Temps de réalisation (présence de l’opérateur nécessaire) :

Temps de séchage et/ou de polymérisation :

Temps de fabrication des deux carters :

DR5 Platine en aluminium

En référence à la question Q5.1 :

Croquis de votre solution :

DR6 Solution de moulage de la nouvelle molette de réglages

En référence à la question Q6.1

08 Molette de réglage

DR7 Étude rhéologique nouvelle molette de réglages + évolution de la molette

En référence à la question Q6.3 - Analyse des résultats rhéologiques

|  | SOLUTION 1 | SOLUTION 2 | SOLUTION 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Montage de l’axe |  |  |  |
| Aspect (limiter les traces) |  |  |  |
| Limiter les déchets |  |  |  |
| Réduction du temps cycle |  |  |  |
| Faisabilité emplacement su deuil |  |  |  |
| CHOIX RETENU : ……………………………………………………………………. |  |  |  |
| JUSTIFICATION : |  |  |  |

Argumenter brièvement pour chaque réponse.