Session 2022                                                                                            Code : 2206-MC4 TS E1

MENTION COMPLÉMENTAIRE

Technicien(ne) en Soudage

DOSSIER RESSOURCES

E1 : Étude technique et préparation d’une intervention

Durée : 3h30 			Coef : 2

Ce dossier comporte 24 pages numérotées de DR1/24  à DR24/24

ISO 2768

| Classe de précision | Angle cassé (chanfrein ou rayon) |  |  | Dimension angulaire (côté le plus court) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >0,5 à 3 inclus | >3 à 6 | >6 | ≤10 | >10 à 50 inclus | >50 à 120 |
| f (fin) | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 1° | ± 30' | ± 20' |
| m (moyen) | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 1° | ± 30' | ± 20' |
| c (large) | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 | ± 1°30' | ± 1° | ± 30' |
| v (très large) | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 | ± 3° | ± 2° | ± 1° |
| Classe de précision | Perpendicularité |  |  | Symétrie |  |  |
|  | ≤100 | >100 à 300 | >300 à 1000 | ≤100 | >100 à 300 | >300 à 1000 |
| H (fin) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| K (moyen) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| L (large) | 0,6 | 1 | 1,5 | 0,6 | 1 | 1,5 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR1/24 |

NF EN ISO 17632

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR2/24 |

| PARAMÈTRES DE SOUDAGE MIG/MAG Type de joint : en angle/PB Métaux soudés : aciers non ou faiblement alliés Gaz de protection : mixte Argon/CO² Position de soudage : A plat sauf VD Verticale descendante VM Verticale montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorge cordon | Øfil | Tension | Intensité | Vitesse | Vitesse | Nb de passes | Par mètre de cordon (1) |  |  |  |  | Taux de dépot |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Temps |  | Gaz | Masse du Cordon | Masse du fil utilisé | FM =60% | FM 100% Kg/h |
| a |  | U | A | fil | soudage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm | mm | Volt | Ampère | m/min | cm/min |  | min |  | l | gramme | gramme | Kg/h | Kg/h |
| 2 | 0,8 | 19 | 105 | 4,5 | 75 | 1 | 1,33 |  | 12 | 37 | 40 | 1,00 | 1,67 |
| 2 | 1,0 | 20 | 120 | 5,0 | 80 | 1 | 1,25 |  | 14 | 37 | 40 | 1,06 | 1,77 |
| 2 VD | 0,8 | 19 | 105 | 7,2 | 70 | 1 | 1,43 |  | 13 | 37 | 40 | 0,93 | 1,55 |
| 3 | 0,8 | 22 | 180 | 16,1 | 75 | 1 | 1,33 |  | 12 | 78 | 82 | 2,11 | 3,51 |
| 3 | 1,0 | 24 | 220 | 10,0 | 78 | 1 | 1,28 |  | 14 | 78 | 82 | 2,19 | 3,65 |
| 3 VD | 1,0 | 24 | 210 | 9,1 | 68 | 1 | 1,47 |  | 17 | 78 | 82 | 1,91 | 3,18 |
| 4 | 1,0 | 24 | 220 | 10,0 | 45 | 1 | 2,22 |  | 25 | 130 | 136 | 2,10 | 3,51 |
| 4 | 1,2 | 28 | 300 | 9,7 | 62 | 1 | 1,61 |  | 22 | 130 | 136 | 2,90 | 4,84 |
| 4 VD | 1,2 | 23 | 190 | 4,3 | 28 | 1 | 3,57 |  | 48 | 130 | 136 | 1,31 | 2,18 |
| 5 | 1,0 | 24 | 220 | 10,0 | 29 | 1 | 3,45 |  | 38 | 200 | 210 | 2,08 | 3,57 |
| 5 | 1,0 | 26 | 260 | 15,0 | 43 | 1 | 2.33 |  | 26 | 200 | 210 | 3,09 | 5,15 |
| S | 1,2 | 29 | 300 | 10,3 | 43 | 1 | 2,33 |  | 31 | 200 | 210 | 3,09 | 5,15 |
| S | 1,6 | 32 | 360 | 6,4 | 48 | 1 | 2,08 |  | 38 | 200 | 210 | 3,46 | 5,76 |
| 5 VD | 1,2 | 23 | 190 | 4,3 | 18 | 3 | 5,56 |  | 74 | 200 | 210 | 1,29 | 2,16 |
| 6 | 1,2 | 29 | 300 | 10,3 | 30 | 1 | 3,33 |  | 44 | 285 | 300 | 3,08 | 5,13 |
| 6 | 1,6 | 32 | 360 | 6,4 | 34 | 1 | 2,94 |  | 54 | 285 | 300 | 3,49 | 5,81 |
| 6 VM | 1,0 | 20 | 120 | 4,9 | 10 | 1 | 10,00 |  | 110 | 285 | 300 | 1,03 | 1,71 |
| 7 | 1,2 | 29 | 300 | 10,3 | 23 | 3 | 4,34 |  | 58 | 385 | 405 | 3,19 | 5,32 |
| 7 VM | 1,0 | 20 | 120 | 4,9 | 7,5 | 1 | 13,33 |  | 147 | 385 | 405 | 1,04 | 1,73 |
| 8 | 1,2 | 29 | 300 | 10,3 | 17 | 3 | 5,88 |  | 88 | 503 | 530 | 3,08 | 5,13 |
| 8 | 1,6 | 33 | 380 | 6,8 | 20 | 1 | 5,00 |  | 88 | 503 | 530 | 3,62 | 6,03 |
| 10 | 1,2 | 29 | 300 | 10,3 | 11 | 4 | 9,09 |  | 121 | 780 | 820 | 3,08 | 5,14 |
| 10 | 1,6 | 33 | 380 | 6,8 | 13 | 3 | 7,69 |  | 136 | 780 | 820 | 3,65 | 6,08 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR3/24 |

| DR 32/33 DR 30/24 PARAMÈTRES DE SOUDAGE MIG/MAG Type de joint : BORD A BORD/PA Métaux soudés : acier non ou faiblement alliés. Gaz de protection : mixte Argon/CO² Position de soudage : A plat sauf Verticale Descendante (VD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur | Jeu | Nombre de passes | Ø fil | Tension | Intensité | Vitesse | Vitesse | Par mètre de cordon (1) |  |  |  |
| e | a |  |  | U | I | fil | soudage | Temps | Gaz |  | Masse du fil |
| (mm) | (mm) |  | (mm) | (V) | (ampère) | (m/min) | (cm/min) | (min) |  | (l) | (gramme) |
| 1 | - | 1 | 0.6 | 17 | 70 | 6,4 | 60 | 1.67 |  | 12 | 42 |
| 1 | - | 1 | 0.8 | 18 | 80 | 4.5 | 85 | 1.18 |  | 11 | 40 |
| 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 20 | 130 | 7.2 | 65 | 1.54 |  | 14 | 44 |
| 2 | 1.0 | 1 | 1 0 | 70 | 135 | 4.8 | 55 | 1.82 |  | 20 | 54 |
| 2 VD | 1.5 | 1 | 1.0 | 20 | 135 | 4.8 | 60 | 1.67 |  | 19 | 49 |
| 3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 20 | 130 | 7.2 | 42 | 2.38 |  | 21 | 67 |
| 3 | 1.5 | 1 | 1.0 | 20 | 135 | 4,8 | 42 | 2.38 |  | 27 | 69 |
| 3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 22 | 175 | 3.9 | 57 | 1.75 |  | 23 | 60 |
| 3 VD | 2.0 | 1 | 1.0 | 20 | 135 | 4.8 | 47 | 2.13 |  | 24 | 63 |
| 4 | 2.0 | 1 | 0.8 | 20 | 130 | 7.2 | 24 | 4.17 |  | 37 | 117 |
| 4 | 2.0 | 1 | 1.0 | 20 | 135 | 4.8 | 27 | 3.70 |  | 41 | 111 |
| 4 | 2.0 | 1 | 1.0 | 24 | 210 | 9.3 | 49 | 2.04 |  | 23 | 117 |
| 4 | 2.0 | 1 | 1.2 | 26 | 245 | 8.0 | 60 | 1.67 |  | 23 | 118 |
| 4 VD | 2.5 | 1 | 1.0 | 21 | 160 | 5.5 | 39 | 2.56 |  | 29 | 87 |

Formule de calcul de l'énergie de soudage en soudage semi automatique.

| E=U × I × 601000 × V |  |
| --- | --- |
| E: Énergie de soudage (kJ/cm) U: tension de soudage (V) I: Intensité de soudage (A) V: Vitesse de soudage (cm/min) |  |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR4/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR5/24 |

EXTRAIT DE NF EN ISO 14175

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

Solde a

b

a	Pour les besoins de cette classification, tout ou partie de l’argon peut être substitué par de l’hélium.

b	Deux mélanges gazeux avec la même classification Z peuvent ne pas être interchangeables.

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR6/24 |

NF EN ISO 5817

- SURÉPAISSEUR EXCESSIVE

|  | t (mm) | Limites des défauts pour les niveaux de qualité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | B |
|  | 0.5mm | h ≤ 1 + 0.25b mais max 10mm | h ≤ 1 + 0.15b mais max 7mm | h ≤ 1 + 0.1b mais max 5mm |

- DÉFAUT D’ALIGNEMENT

|  | t(mm) | Limites des défauts pour les niveaux de qualité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | C | B |
|  | 0.5 à 3 | h ≤ 0.2 + 0.25t | h ≤ 0.2 + 0.15t | h ≤ 0.2 + 0.1t |
|  | 3 | h ≤ 0.25t mais max 5mm | h ≤ 0.15t mais max 4mm | h ≤ 0.1t mais max 3mm |
|  | 0.5 | h ≤ 0.5t mais max 4mm | h ≤ 0.5t mais max 3mm | h ≤ 0.5t mais max 2mm |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR7/24 |

NF EN ISO 6520-1

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR8/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR9/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR10/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR11/24 |

NATURE DES RISQUES METALLURGIQUES

La structure Martensitique : risque de fissuration à froid

La structure austénitique : risque de fissuration à chaud

La structure ferritique : risque de fragilisation par grossissement de grains (faible ductilité).

La structure austéno-ferritique : risque de fragilisation par composés intermétalliques de la phase sigma (équivalent Cr  25).

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR12/24 |

0.02

0.43

1.55

0.037

0.003

18.2

8

0.046

C%

Si%

Mn%

P%

S%

Cr%

Ni%

N%

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR13/24 |

Certificat matière OK TIGROD 309L

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR14/24 |

Certificat matière OK TIGROD 12.60

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR15/24 |

NF EN ISO 9606-1

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR16/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR17/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR18/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR19/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR20/24 |

Consignes Générales de Sécurité

Pour les Entreprises Extérieures appelées à intervenir sur le site

Accès au site :

Badge d’accès :

 Fourni au poste de garde (laisser une pièce d’identité).

 Port obligatoire sur le site.

 Rendu à chaque sortie. (Même le midi !)

Véhicules :

 Circuler et se garer aux endroits autorisés.

 Vitesse limitée à 20 Km/h.

Consignes générales :

 Boissons alcoolisées interdites sur l’ensemble du site.

Contrôle par alcootest possible en cas de doute.

 Ne pas fumer sur le site, en dehors de la zone prévue à cet effet.

 Ne pas manger / boire sur le lieu de travail.

 Ne pas se servir en produits xxx.

 Ne pas utiliser de matériel xxx sans autorisation.

Confidentialité :

 Pas de prises de photos, documents, … sans autorisation.

 Accès interdit aux locaux non concernés par le travail.

 Interdiction de faire visiter l’usine sans autorisation.

Interventions en Production :

Vous devez respecter les règles d’hygiène suivantes :

Tenue vestimentaire :

Chaussures de sécurité, lunettes de sécurité  et vos EPI spécifiques.

Pour circuler dans les allées, en plus de votre tenue de travail

Combinaison jetable, charlotte, cache barbe, sur-chausses

Règles d’hygiène :

 Le port des bijoux est interdit (Sauf l’alliance sans pierres).

 Lavez-vous les mains, passez-les au désinfectant mis à disposition.

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR21/24 |

Permis :

 De travail : Obligatoire pour effectuer tout travail.

Si durée > 1 journée, il est signé chaque jour par le responsable

de l’E.E. et le donneur d’ordres.

 De fouilles : Pour toute ouverture de tranchée ou de fosse.

 De feu : Pour  tout travail  pouvant  provoquer  un  incendie

ou explosion (meulage, soudure, perçage…).

Valable 1 journée, un nouveau permis feu doit être établi chaque jour

par le donneur d’ordre xxx (assisté du pompier site).

 De  pénétrer : Pour  tout  travail  à  l’intérieur  d’une  cuve, d’une

enceinte fermée.

Contrôle du taux d’oxygène et d’explosibilité.

Valable uniquement 1 journée.

 Consignation électrique :

Pour  toute  intervention  sur  une  alimentation,  un réseau ou une

installation électrique.

Affichage des permis :

Cet affichage est utile :

 Tant pour la surveillance de la zone de travail en votre absence.

Permis affichés sur zone de travail

 Que pour l’information du personnel du secteur.

Attention à la circulation des chariots élévateurs !

Afin d’être plus visible, le port du Gilet Jaune est obligatoire

Empruntez les allées piétonnes

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR22/24 |

Propreté :

 Tenez votre zone de travail propre et ordonnée. Balisez celle-ci.

 Vos outils et matériel sont rangés après chaque intervention.

Déchets :

 Ne laissez pas vos déchets traîner.

 Respectez le tri !

Pour cela demandez à votre intervenant l’emplacement  des bennes correspondant à la nature de vos déchets.

 Rendez votre zone de travail propre à la fin du chantier.

Étiquetage des produits chimiques :

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR23/24 |

| # MC4 Technicien(ne) en soudage | Code : 2206-MC4 TS E1 | Dossier Ressources | Session 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE : E1 | Durée : 3h30 | Coefficient : 2 | ##### Page DR24/24 |