MENTION COMPLÉMENTAIRE

Technicien(ne) en Soudage

DOSSIER RESSOURCES

E1 : Étude technique et préparation d’une intervention

Durée : 3 H 30 			Coef : 2

CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION

Ce dossier comporte 16 pages numérotées de DR 1/16      à      DR 16/16

DOCUMENTS FOURNISSEUR MÉTAUX D’APPORT

DOCUMENTS FOURNISSEUR MÉTAUX D’APPORT

CCPU

316 LN

CCPU

LISTE DE CORRESPONDANCE DES GAZ DE SOUDAGE SELON LES FOURNISSEURS

| Composition en % |  |  |  |  |  | Air liquide | Linde | Messer | Westfalen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar | He | CO2 | O2 | H2 | N2 |  |  |  |  |
| 100 | - | - | - | - | - | Arcal prime | Mison | Argon 4.5 | Argon 4.6 |
| - | 100 | - | - | - | - | Lasal 4 | Hélium 4.6 | Hélium 4.5 | - |
| 70 | 30 | - | - | - | - | Arcal 32 | Hélion 2 | Aluline He 70 | Argon-hélium 70/30 |
| 30 | 70 | - | - | - | - | Arcal 39 | Hélion 7 | Aluline He 30 | Argon-hélium 30/70 |
| 97 |  |  | 3 |  |  | Cargal 2 |  | Inoxline X1 |  |
| 92 |  | 8 |  |  |  | Arcal speed | Mison 8 |  |  |
| 82 |  | 18 |  |  |  | Arcal force | Corgon 18 | Ferroline C18 | Sagox 18 |
| 98 |  | 2 |  |  |  | Arcal chrome | Mison 2 | Inoxline C2 | Sagox 2K |
| 96 |  | 3 |  | 1 |  | Arcal M11 | Lindinox | Arnitrox |  |

Rappel :

- Si taux d’oxydation 0%< T% oxydation < 3%, gaz utilisé pour le soudage MIG inox.

- Si taux d’oxydation ≥ 3%, gaz utilisé pour le soudage MAG INOX.

CODIFICATION DES PROCÉDÉS DE SOUDAGE SELON LA NORME NF-EN ISO 4063

RISQUES MÉTALLURGIQUES DANS LE DIAGRAMME DE SCHAEFFLER

EXTRAIT DE LA NORME ISO 5817

EXTRAIT DE LA NORME ISO 5817

EXTRAIT DE LA NORME ISO 5817

EXTRAIT DE LA NORME ISO 15614 – 1

EXTRAIT DE LA NORME ISO 15614 – 1

FISSURATION À FROID

3 grands facteurs de la fissuration à froid.

- Une structure fragile (martensite) facile à obtenir : composition chimique du matériau trempant, entraînant un tr800-500 trop court ;

- De l’hydrogène : provenant de l’humidité de l’air, sur MA ou absorbée dans le flux ou l’enrobage de l’EE, de la condensation ou des saletés sur la pièce, ou simplement de la composition chimique du MB ;

- Des contraintes de soudage : pièces de forte épaisseur, soudure encastrée (réparation).

IMPORTANT : pour déclencher la FAF, ces trois facteurs doivent atteindre leur “seuil critique” ensemble. Théoriquement, maintenir au moins l’un de ces trois facteurs sous son seuil critique suffit à éviter la FAF.

Prévention

- Souder à chaud : augmenter l’Énergie de Soudage, permet d’augmenter le tr800-500 ;

- Préchauffer la pièce : laisser le temps à l’hydrogène de se dissiper et se diffuser ;

- Post-chauffer la pièce : pour laisser le temps à l’hydrogène de se diffuser ;

- Traitement thermique après soudage (TTAS) de détente : revenu sur la martensite ;

- Réduire l’hydrogène : étuver les électrodes et les flux, choisir un procédé de soudage “bas hydrogène”, choisir un MA “bas hydrogène”, nettoyer les surfaces à souder, dégourdir la pièce avant soudage ;

- Éviter l’hydrogène dans le gaz de protection ;

- Limiter les gaz actifs type CO2 et O2 : une faible quantité ne dérange pas trop cependant, tel 2 % ;

- Modérer le bridage si possible, ou adapter le chanfrein pour réduire les contraintes (X plutôt que V).

NOTICE D’UTILISATION PIRL

POIDS, COÛT ET DIMENSIONS DES POIDS LOURDS

Les poids et les dimensions des poids-lourds sont les caractéristiques d'un véhicule hors normes sur la chaussée. Il est important de connaitre le gabarit du véhicule, notamment dans les situations difficiles (croisement, dépassement, obstacles, démarrage en côte etc...). Le code de la route impose des restrictions particulières de circulation qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre le conducteur dans une situation embarrassante.

| Type de véhicule | Charge transportable | Coût du déplacement par Km |
| --- | --- | --- |
| Véhicule porteur à 2 essieux | 19 Tonnes | 1, 60 € TTC |
| Véhicule porteur à 3 essieux | 26 Tonnes | 1, 92 € TTC |
| Véhicule porteur à 4 essieux | 32 Tonnes | 2, 46 € TTC |

RAPPEL FORMULES

sinθ=côté opposéhypoténuse

cosθ=côté adjacenthypoténuse

tanθ=côté opposécôté adjcent

Volume :			Calcul Chrome équivalent :

- Cylindre : π x r2x h			Cr eq=Cr+ Mo+1,5 ×Si+(0,5 ×Nb)

- Pavé : l x L x h			Calcul Nickel équivalent :

Masse volumique : 			Ni eq=Ni+(30×C)+0,5 ×Mn

- Acier : 7,85 Kg/dm3 			Calcul dilution :

- Acier Inoxydable : 8,02 Kg/dm3		 d%=(SA+SB) × 100SA+SB+SMA

Énergie de soudage :

En=U × IV ×10-3

U en Volt

I en Ampère

V en mm/s

En en kJ/mm

Taux d’oxydation :

T% =12CO2+O2