BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

# SCIENCES Physiques APPLIQUÉES

# Sous-épreuve commune aux deux options

# - U4.1 -

SESSION 2025

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

CORRIGÉ

| Exercice 1 : L’alliage Aluminium – Silicium (7,5 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Réponse attendue | Barème détaillé | Barème Santorin |
| 1. | 1428Si | 0,5 | 0,5 |
| 2. | 3ème ligne => couche la plus grande 14ème colonne => 4 électrons de valence dans le bloc p | 20,25 (place) 20,25 (justification) | 1 |
| 3. | Courbe A = liquidus | 0,5 | 0,5 |
| 4. | I – phase liquide homogène II – Si(s) en équilibre avec la phase liquide III - α en équilibre avec Si(s) | 0,25 0,25 0,25 | 0,75 |
| 5. | Mélange eutectique fusion isotherme (toute réponse cohérente sera acceptée) | 0,5 0,25 | 0,75 |
| 6. | Lecture graphique x(Si) = 12,5 ± 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| 7. | Par le calcul : x(Si) = w(Si)M(Si)w(Si)M(Si) +w(Al) M(Al) ×100= 12,2 % | 0,5 + 0,25 | 0,75 |
| 8. | On peut lire ; qexp = 600°C : Phase 1 : α Phase 2 : Liquide | 0.5 0.25 0.25 | 1 |
| 9. | Selon le théorème des moments (ou règle des segments inverses) : Pourcentage de phase 1 : P(Phase1) = 9-59 -1 ×100 = 50 % La masse de phase 1 est donc : m(phase 1) = 100 g Donc la masse de phase 2 est 100 g également. | Théor. segments 0,5 Masses 0.5 | 1 |
| 10. | α + Si(s) α + Si(s) ℓ + α + Si(s) ℓ + α + Si(s) ℓ + α ℓ + α ℓ ℓ 577°C 577°C 630°C 630°C Accepter (630 ± 5)°C | 0,25 (allure courbe) 0,5 (phases) 0,25 (température de début et fin de solidification) | 1 |

| Exercice 2 : L’étape de dégraissage (6 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Réponse attendue | Barème détaillé | Barème santorin |
| 1. | Solide, gaz, liquide | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Identification point triple Particularité : en ce point le CO2 coexiste sous les 3 états physiques Identification point critique Particularité : point à la fin de la courbe de vaporisation au-delà duquel le corps n'est ni liquide ni gazeux mais dans un état supercritique | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 1 |
| 3. | Sublimation : solide → gazeux Identification de la courbe | 0,25 0,25 | 0,5 |
| 4. | Pour p = 60 bar, T = 20°C CO2 liquide (lecture graphique) Tracé Toute réponse cohérente avec le tracé est acceptée | 0,25 0,25 (tracé) | 0,5 |
| 5. | Tf=293(601)1-1,291,29= 117 K = - 156 °C | Conversion de température 0.25 AN 0,5 | 0,75 |
| 6. | Pour p = 1 bar, T = 195 K = - 78°C (courbe de sublimation) CO2 solide et gazeux (lecture graphique) | 0,5 | 0,5 |
| 7. | p.V = n.R.T p = nRT/V avec R en J.mol-1.K-1 , V en m3, n en mol et T en K Donc [p] = mol∙J∙mol-1∙K-1∙K / m3 => [p] = J∙m-3 Or en SI : [p] = Pa donc 1 Pa = 1 J∙m-3 | 0,25 0,5 0,25 | 1 |
| 8. | Calcul de la quantité de CO2 n = pV /RT avec T = 20°C = 293 K ; V = 550 L = 0,550 m³ n = (1,0 x 105 x 0,550) / (8,31 x 293) = 22,6 mol Calcul de la masse de CO2 m = n x M = 22,6 x 44 = 0,99 kg de neige carbonique | 0,75 0,5 | 1,25 |

| Exercice 3 : Anodisation de l’alliage d’aluminium (6,5 points) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Réponse attendue | Barème détaillé | Barème Santorin |
| 1. | Porter des équipements de sécurité : blouse, gants, lunettes. | 0,5 | 0,5 |
| 2. | VH2SO4=Cm,H2SO4Vbain0,97dρeau=200500,971,831000 VH2SO4=5,6 L | 0,5 formule(s) 0,5 A.N (accepter en plusieurs étapes) | 1 |
| 3. | CH2SO4 = [H+] / 2 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | H+(aq) + HO–(aq) → H2O (l) Réaction acido-basique car échange d’un ion H+ | 0,5 0,5 | 1 |
| 5. | A l’équivalence pH = 7 car pH de l’eau. 7 est dans la zone de virage du BBT, c’est donc un indicateur coloré adapté. | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Relation à l’équivalence : n(H+) = n(HO-) [H+]dilué = CNaOH Veq / Vbain | 0,25 0.25 | 0,5 |
| 7. | Comme CH2SO4 = [H+] / 2 et Cm,H2SO4 = CH2SO4 MH2SO4 On a Cm,H2SO4=CNaOH Veq Vbain2 MH2SO4 50 (dilution) Cm,H2SO4=0,100Veq10,02 98,1 50=24,5 Veq | 0,25 0,5 (formule) 0,25 dilution 0,5 (AN) | 1,5 |
| 8. | Cm,H2SO4 = 24,5 8,2 = 201 g∙L-1 Valeur minimale : 191 g.L-1 Valeur maximale : 211 g.L-1 | 0,25 0,5 | 1 |
|  | Le bain est conforme car sa teneur massique est comprise entre 150 et 250 g∙L-1 | 0,25 |  |