BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

- U4.2 -

Sous-épreuve commune aux deux options

SESSION 2025

_____

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

_____

CORRIGÉ

PARTIE I : étude des vis de fixation n° 12

I.1	Selon la désignation de l’acier utilisé pour la vis, donner sa famille de matériaux et sa composition, en écrivant, en toutes lettres, le ou les éléments d’alliage ainsi que leur teneur en pourcentage massique.

L’acier 30CrNiMo8 utilisé pour la vis de fixation de la couronne de différentiel est un acier faiblement allié au Chrome, Nickel et Molybdène avec :

- Pourcentage en Carbone : 0,30%,

- Pourcentage en Chrome : 8/4 = 2%,

- Pourcentage en Nickel et Molybdène : < 1%.

I.2	Chaque lot de 100 vis est contrôlé en effectuant un essai de traction sur éprouvette normalisée. Après essai, on obtient la courbe de l’Annexe 4. Dans ce qui suit, on demande de réaliser toutes les constructions graphiques nécessaires sur cette annexe.

I.2.1	Relever les valeurs de la charge à la limite d’élasticité Fp0,2 et de la charge maximale Fm.

Selon la courbe de traction de l’annexe 4, on a :

Fp0.2 = 82000 N.

Fm = 102000 N.

I.2.2	Calculer ensuite la limite d’élasticité Rp0,2 puis la résistance maximale à la traction Rm.

On a : Rp0.2=Fp0.2S0 ; avec : S0=π x D024=π x 1024  S0 = 78,5 mm2 ; ce qui donne :

Rp0.2=Fp0.2S0=8200078,5=1045MPa

Rp0.2 = 1045 MPa.

On a : Rm=FmS0 ; avec : S0=π x D04=π x 1024  S0 = 78,5 mm2 ; ce qui donne :

Rm=FmS0=10200078,5=1299,4MPa

Rm = 1300 MPa.

I.2.3	Calculer l’allongement après rupture A% en traçant ΔLu après rupture.

On a :

A%=L-L0L0x100 ; avec : L-L0=L=5,1 et L0 = 5 x D0 = 5 x 10 = 50 mm ; ce qui donne :

A%=5,150x100=10,2%

A = 10,2%.

I.2.4	Préciser si les valeurs de Rp0,2, Rm et A% calculées correspondent au cahier des charges. En déduire si ce modèle de vis peut être retenu.

On a :

Rp0.2 = 1045 MPa et le cahier des charges donne Rp0.2 ≥ 950 MPa  valeur respectée.

Rm = 1299,4 MPa et le cahier des charges donne Rm : 1130-1330 MPa  valeur respectée.

A = 10,2% et le cahier des charges donne A ≥ 10%  valeur respectée.

Toutes les valeurs sont respectées, on peut retenir ce modèle de vis.

I.3	Donner le type de traitement thermique de recuit de la phase 20 adapté aux opérations d’élaboration suivantes des phases 30 et 40. Préciser la température, le temps de traitement et le milieu de refroidissement.

Recuit de globulisation, autour de Ac1 (oscillant ou non) durée : 2-3 voir 5h à 6h, refroidissement à l’air.

PARTIE II : étude du traitement thermique de la couronne de différentiel n° 4

II.1 	L’industriel est amené à choisir l’acier conforme à son cahier des charges après trempe + revenu (phase 50).

II.1.1 Parmi les aciers proposés en Annexes 2A, 2B et 2C pages 8,9 et 10, choisir l’acier qui répond au cahier des charges. Les trois aciers doivent être graphiquement étudiés par des tracés, valeurs et commentaires. Proposer pour l’acier choisi une valeur précise de température de revenu convenable (reporter le tracé sur chaque annexe (2A, 2B, 2C) à rendre avec la copie).

Choix de l’acier :

Le cahier des charges impose les valeurs de caractéristiques mécaniques suivantes :

- 1850  Rm  1200 MPa.

- Rp0.2  950 MPa.

- A%  8.

- KCU  40 J/cm2.

Cas de l’acier C45 (annexe 2A) : Pour une température de revenu comprise entre 550°C et 650°C, on a :

- 1040  Rm  790 MPa (en vert). Donc <1200 MPa !

- Rp0.2  840 MPa (en orange). Donc < 950MPa !

- A%  14 (en violet).

- KCU  60 J/cm2.

Les valeurs ne correspondent pas à celles imposées par le cahier des charges  Acier C45 non retenu.

Cas de l’acier 30NiCr11 (annexe 2B) : Pour une température de revenu comprise entre 550°C et 650°C, on a :

- 1120  Rm  940 MPa (en vert). Donc <1200Mpa !

- Rp0.2  1030 MPa (en orange).

- A%  11,6 (en violet).

- KCU  70 J/cm2.

Les valeurs ne correspondent pas à celles imposées par le cahier des charges  Acier 30NiCr11 non retenu.

Cas de l’acier 42CrMo4 (annexe 2C) : Pour une température de revenu comprise entre 550°C et 585°C, on a :

- 1300  Rm  1200 MPa (en vert). Donc entre 1200 MPa et 1850 MPa

- 1100 Mpa>Rp0.2 > 1050 Mpa (en orange). Donc > 850MPa

- 14% > A%> 13%(en violet). Donc >8%

- 90J/cm² >KCU> 70 J/cm2. Donc > 40j/cm²

- Température acceptable de Revenu = 566°C (toute valeurs dans la plage 550°C-585°C

Les valeurs correspondent à celles imposées par le cahier des charges  Acier 42CrMo4 retenu.

II.1.2 Décoder la désignation de l’acier choisi en écrivant, en toutes lettres, la famille de matériau, le ou les éléments d’alliage ainsi que leur teneur en pourcentage massique.

Désignation de l’acier retenu 42CrMo4 :

D’après la fiche technique de l’acier 42CrMo4 (annexe 2C), il s’agit d’un acier faiblement allié au Chrome et Molybdène de composition chimique suivante :

- Pourcentage en Carbone : 0.42%,

- Pourcentage en Chrome : 4/4 = 1%,

- Pourcentage en Molybdène : < 1%.

II.2 À partir de la fiche technique de l’acier choisi (Annexe 2 page 7,8 ou 9), dessiner le cycle complet de traitement thermique (phase 50), en précisant la valeur des températures, les temps et les milieux de refroidissement.

Température

Temps

835 - 865°C

550 - 650°C

,  : Chauffage avec vitesse fonction de la masse de la pièce.

: Maintien pour austénitisation durant 30 minutes.

: Trempe par refroidissement à l’huile.

: Palier de maintien de 60 minutes.

: Refroidissement lent (air calme).

II.3 À la fin du traitement thermique de trempe, un échantillonnage au hasard est effectué sur chaque lot de pièces. Cette étape permet le contrôle de la structure micrographique.

II.3.1	Sur un lot traité, on observe la structure micrographique présentée ci-dessous. Identifier cette structure en mentionnant le (ou les) constituant(s) présents.

Il s’agit d’une martensite sous forme d’aiguilles. C’est une micrographie qui correspond à une structure attendue pour cette vitesse de refroidissement élevée (trempe à l’huile du 42CrMo4).

II.3.2	 Sur l’Annexe 3 page 11 (à rendre avec la copie) représentant une courbe TRC schématisée :

II.3.2.1 Tracer la loi de refroidissement la plus lente correspondant à la pièce dont la structure micrographique est représentée ci-dessus.

II.3.2.2 Préciser comment se nomme cette vitesse

Il s’agit de représenter la vitesse critique de trempe martensitique : c’est la vitesse de refroidissement la plus lente permettant de transformer toute l’austénite en martensite.

II.3.2.3 Indiquer le temps de refroidissement et la dureté prévisible

La durée de retour à la température ambiante est comprise entre 20 et 30 secondes (<< 1 minute). La dureté prévisible est d’environ 53 HRC (voir Annexe 3).

PARTIE III :	Étude du traitement de surface des vis de fixation repère n° 12

Objet de l’étude : protéger les vis de fixation de la couronne de différentiel repère n° 4 contre la corrosion.

- Expliquer le principe de la galvanisation à chaud.

La galvanisation à chaud est un traitement de surface qui consiste à recouvrir de zinc un alliage ferreux, principalement l’acier, par immersion dans un bain de zinc en fusion.

- Dans le cas d’une galvanisation à chaud, déterminer l’épaisseur de traitement réalisée.

Pour cela, on donne :

| ● ρ = 7,14 kg.dm-3 | ● M = 500 g.m-2 |
| --- | --- |

=mv=me . S  e=m .  S Avec :

m = 500 g/m2 = 500 g/100 dm2 = 5 g/dm2.

= 7,14 kg/dm3 = 7140 g/dm3.

e=5 g7140gdm3 .  1dm2=5 g7140 g/dm=57140 dm-1=7,00 .10-4 dm=70,0 m.

- Dans le cas d’un bain de zingage alcalin électrolytique, pour une épaisseur de zinc de 12 μm, déterminer la durée de traitement.

Pour cela, on donne :

| ● ddc = 3 A.dm-2 ● ρ = 7,14 g.cm-3 ● Rc = 98% | ● Mzinc = 65,4 g.mol-1 ● n = 2 ● Pour rappel, 1 Faraday = 96500 C.mol-1 |
| --- | --- |

| Formule : | J | Application Numérique : t = 860 secondes ou 14.33 ou 15 minutes |
| --- | --- | --- |

- Présenter la gamme de traitement d’un zingage électrolytique.

Décapage mécanique ;

Dégraissage chimique ;

Rinçage ;

Dégraissage électrolytique anodique ;

Rinçage ;

Dépassivation ;

Rinçage ;

Zingage;

Rinçage ;

Séchage ;

Traitement thermique de dégazage.

- Écrire la désignation normalisée du dépôt appliqué aux vis de fixation par le zingage électrolytique proposé ci-dessus.

Zn 12 (I) / 30CrNiMo8

- Citer deux moyens de contrôle non destructifs de l’épaisseur du revêtement.

Fluorescence X et Induction magnétique.

Barème

| Partie I (6 points) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | I.1 | I.2.1 | I.2.2 | I.2.3 | I.2.4 | I.3 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Partie II (7 points) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | II.1.1 | II.1.2 | II.2 | II.3.1 | II.3.2.1 | II.3.2.2 | II.3.2.3 |
| Points | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |

| Partie III (7 points) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | III.1 | III.2 | III.3 | III.4 | III.5 | III.6 |
| Points | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Annexe 2A – Document Réponse

Fiche technique de l’acier C45

550°C

650°C

1040

790

840

14

6

Diagramme de revenu après trempe à l’huile

Annexe 2B – Document Réponse

Fiche technique de l’acier 30NiCr11

1120

940

1030

11,6

7

550°C

650°C

Diagramme de revenu après trempe à l’huile

Annexe 2C – Document Réponse

Fiche technique de l’acier 42CrMo4

550°C

1300

Température de Revenu  acceptable :566°C

1100

13

7

Rm =1250Mpa

585°C

Diagramme de revenu après trempe à l’huile

Annexe 3 – Document Réponse

Diagramme TRC de l’acier retenu : 42CrMo4

53

Annexe 4 – Document Réponse

Courbe de traction du fournisseur – Acier 30CrNiMo8

Fm = 102000N

Fp0.2 = 82000N

Lu = L – L0 = 5,1mm

L0.2% = 0,1mm