BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

# SCIENCES Physiques APPLIQUÉES

# Sous-épreuve spécifique à chaque option

# Option B : Traitements de surface

# - U4.3B -

SESSION 2025

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

CORRIGÉ

| Exercice 1 – 11 points |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Étude du nickelage électrolytique |  |  |  |
|  | Correction proposée | Barème détaillé | Barème Santorin |
| 1. | Dans une espèce la somme des no des éléments est égale à la charge. D'autre part no(O) = +II et no(H) = - I Ni2+(aq) : no(Ni) = +II Ni2O3(s) : no(Ni) = +III NiO2(s) : no(Ni) = +IV | 0,25 0,25 0,25 0,25 | 1 |
| 2. | Ni2+(aq) et NiO2(s) placés Justification | 0,25 0,25 | 0,5 |
| 3. | Domaines correctement placés sur le diagramme Immunité Ni(s) : domaine de la forme au no = 0 Passivation Ni(OH)2(s), NiO2(s) et Ni2O3(s) : domaine des oxydes solide et hydroxydes protecteurs. Corrosion : Ni2+(aq) : domaines des formes oxydées solubles Toute définition cohérente sera acceptée. | 0.75 (-0.25 par erreur) 0,25x3 | 1,5 |
| 4. | Pour le couple H2O/H2 : 2H+ + 2 e– ⇄ H2 Avec la loi de Nernst :E=E0+0,062×logH+2aH2=-0,06×pH Pour le couple O2/H2O : O2 + 4H+ + 4e– ⇄ 2H2O Avec loi de Nernst :E=E0+0,064×logH+4⋅aO2=1,23-0,06×pH | 0,25 0,5 0,25 0,5 | 1,5 |
| 5. | Les droites frontières correctement tracées Les 3 espèces H2 / H2O / O2 correctement placées | 0,25x2 0,25 | 0,75 |
| 6. | Le domaine de Ni(s) n’a pas de zone commune avec le domaine de O2(g) donc le nickel métal s’oxyde en présence de O2(g). En milieu neutre, d’après le diagramme de l’annexe 1, la forme oxydée se trouve dans le domaine de passivation | 0,5 0,25 | 0,75 |
| 7. | Choix des couples : NiO2/Ni et O2/H2O Ni + 2 H2O ⇄ NiO2 + 4 e– + 4 H+ O2 + 4H+ + 4e– ⇄ 2H2O | 0,25 0,25 0,25 | 0,75 |
| 8. | Méthode au choix (Nernst ou ∆RG°) Application numérique : K =1034 Conclusion : K =1034 > 104 la réaction est quantitative | 1.5 0,25 0,25 | 2 |
| 9. | Corrosion galvanique | 0,5 | 0,5 |
| 10. | Potentiel standard du nickel inférieur à celui du cuivre revêtement en nickel : anode sous couche en cuivre : cathode | 0,5 0,25 0,25 | 1 |
| 11. | A l’anode : Ni →Ni2+ + 2 e- A la cathode O2 + 4H+ + 4e– ⇄ 2H2O | 0,25 0,25 | 0,5 |
| 12. | protection cathodique ou anode sacrificielle | 0,25 | 0,25 |

| Exercice 2 – 9 points |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Étude de la simulation du nickelage électrolytique |  |  |  |
|  | Correction proposée | Barème détaillé | Barème Santorin |
| 1. | MNiSO4,6H2O=262,8 g∙mol-1 et MNiCl2,6H2O=237.7 g∙mol-1 CNiSO4,6H2O=250262,8=0.95 mol∙L-1 et CNiCl2,6H2O=60237.7=0.25 mol∙L-1 Ni2+=CNiSO4,6H2O+CNiCl2,6H2O=1,20 mol∙L-1 Cl-=2×CNiCl2,6H2O=0,50 mol∙L-1 | 2x0,25 2x0,25 0,25 0,25 | 1,5 |
| 2. | « prop » car 3 carbones « yn » car triple liaison entre carbones « ol » car fonction alcool sur le carbone | 0,25 0,25 0,25 | 0,75 |
| 3. | Demi-équation électronique : Ni2+ + 2 e– ⇄ Ni loi de Nernst E=E0+0,062⋅logNi2+aNiE=-0,25+0,062⋅log1,21=-0,25V: | 0,25 0,25 0,25 | 0,75 |
| 4. | On calcule E=-0,49+0,24=-0,25 V On retrouve une valeur cohérente avec celle calculée à la question 3. | 0,25 0,25 | 0,5 |
| 5. |  | 0,5 schéma 0,5 légende des électrodes | 1 |
| 6. | Légende des 2 branches | 2x0,25 | 0,5 |
| 7. | Le système est lent Justification (toute réponse cohérente sera acceptée) | 0,25 0,25 | 0,5 |
| 8. | Conversion : mol/L en mol/dm3 Analyse aux unités acceptées | 0,25 0,5 | 0,75 |
| 9. | σ=0,992×1,200+0,763×0,50 + 1,600×0,95σ=3,09 S⋅dm-1 | 0,5 0,25 | 0,75 |
| 10. | nNi=ne-2 et nNi=mNiMNi=ρNi∙S∙eMnI Q=ne-∙F= INi∙t donc ne-=INi∙tF ρNi∙S∙eMnI=INi∙t2×F=I∙RC∙t2×F Proposition de correction (tout raisonnement sera accepté et valorisé) J=IS=2×F∙ρNi∙eMnI∙RC∙t J=2×96500×8,9×1,6∙10-458,7×0.98×30×60=2,65∙10-3 A∙cm-2=0,27 A∙dm-2 Discussion sur la valeur obtenue : la valeur de J calculée est en dessous de la plage donc n’est pas compatible. Complément pour information : Epaisseur minimale calculée avec 98% de rendement : 3,0 µm Epaisseur maximale calculée avec 98% de rendement : 60,3 µm Par conséquent la valeur 1,6 µm proposée n’est pas dans la fourchette, valeur non compatible. | 0,25x2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 | 2 |