# CONDITIONS DE COUPE

Document Ressource 1

| CONDITION D'USINABILITE EN FONCTION DU MATERIAU A USINER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | C15 | C 60 | 30 Cr Ni Mo 8 |
| de la matière usinée | C35 | 17 Cr Ni Mo 6 | 34 Cr Ni Mo 6 V |
| suivant la la norme DIN | 17 Cr Mo 4 | 18 Cr Ni 8 | 40 Ni Cr Mo 7 V |
|  | 16 Mn Cr 5 | 37 Mn Si 5 |  |
|  | 20 Mn Cr 5 | 42 Cr Mo 4 |  |
| Indice de dureté * | 70 daN/mm² | 90 daN/mm² | 120 daN/mm² |
| Usinabilité | Bonne | Moyenne | Difficile |

*  Indice déterminé à partir d’un essai spécifique au fabricant.