DECOUPE JET D'EAU – DONNEES TECHNIQUES

ACIER C35

Données Flow-Waterjet

Ces valeurs représentent la vitesse de séparation maximale et sont obtenues avec une pression de 4100 bar, 3,7l/min et 580g/min d'abrasif pour des découpes précises de qualité (exemple: précision de qualité 8 , Ra 1,2) prévoir des vitesses 45% inférieures à  ces données.

# COMPARATIF DES POSSIBILITES  LASER / JET D'EAU

| CRITERES - POSSIBILITES | LASER | JET D'EAU |
| --- | --- | --- |
| Possibilités d'intégrer des unités de perçage et taraudage à la machine | OUI | NON |
| Surfaces découpées affectées thermiquement | OUI | NON |
| Possibilité de maîtriser les états de surfaces réalisés en jouant sur la vitesse de déplacement | OUI (vitesse trop faible détérioration des résultats) | OUI |
| Coût d'acquisition des machines à épaisseur maxi découpée égales | = | = |
| Précision réalisable dans des conditions optimales | Qualité 10 | Qualité 8 |
| Rugosités réalisables dans des conditions optimales pour des épaisseurs inférieures à 5mm | Ra 1,6 | Ra 0,8 (avec abrasif adapté) |