DOCUMENTATION EC5

| Valeurs caractéristiques du BM (résineux) selon EN338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques | Symbole |  | C14 | C16 | C18 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 |
| Propriétés de résistance en N/mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flexion | fm,k |  | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Traction axiale | ft,0,k |  | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Traction transversale | ft,90,k |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Compression axiale | fc,0,k |  | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Compression transversale | fc,90,k |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| Cisaillement | fv,k |  | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Propriétés de rigidité en kN/mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module moyen d'élasticité axial | E0,moy |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Module d'élasticité axial au fractile 5% | E0,0.5 |  | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8 | 8.7 | 9.4 |
| Module moyen d'élasticité transversal | E90,moy |  | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.47 |
| Module moyen de cisaillement | Gmoy |  | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |

| Valeur du coefficient Kmod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau | Classe de durée de charge | Classe de service |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| BM, LC, CP,LVL | Permanente | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|  | Long terme | 0.7 | 0.7 | 0.55 |
|  | Moyen terme | 0.8 | 0.8 | 0.65 |
|  | Court terme | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
|  | Instantanée | 1.1 | 1.1 | 0.9 |

| Classes de service |  |
| --- | --- |
| Classe 1 | Milieu protégé |
|  | Taux d'humidité de l'air < 65% |
|  | Taux d'humidité du bois H%< 13% |
| Classe 2 | Milieu extérieur non exposé |
|  | Taux d'humidité de l'air < 85% |
|  | Taux d'humidité du bois 13 %< H% < 20% |
| Classe 3 | Milieu extérieur exposé |
|  | Humidité du bois > le plus souvent à 20% Liaisons avec le sol, l'eau |

| Classes de durée de charge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe de | Ordre de grandeur |  |
| durée de charge | de la durée cumulée de | Exemple d'action |
|  | l'application d'une action |  |
| Permanente | > 10 ans | poids propre |
| Long terme | six mois à 10 ans | stockage |
| Moyen terme | une semaine à six mois | charges d'exploitation, neige* |
| Court terme | < une semaine | Neige, charges d’entretien |
| Instantanée |  | vent, action accidentelle |

* neige au dessus de 1000m

| Coefficients partiels normaux propriétés des matériaux M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETATS LIMITES ULTIMES |  |  |  |
| MATERIAUX | Bois |  | 1.3 |
|  | Lamellé collé |  | 1.25 |
|  | LVL, OSB, PP |  | 1.2 |
| ASSEMBLAGES | Rupture du bois |  | 1.3 |
| Situations accidentelles |  |  | 1.0 |
| ETATS LIMITES DE SERVICES |  |  | 1.0 |

| Valeurs limites pour les déplacements verticaux et horizontaux |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bâtiments courants |  |  | Bâtiments agricoles et similaires |  |  |
|  | Winst(Q) | Wnet,fin | Wfin | Winst(Q) | Wnet,fin | Wfin |
| Chevrons | - | L/ 150 | L/ 150 | - | L/ 150 | L/ 150 |
| Eléments structuraux | L/ 300 | L/ 200 | L/ 125 | L/ 200 | L/ 150 | L/ 100 |

kcy kcz  COEFFICIENT DE FLAMBEMENT

Rappel

Formulaire