SESSION 2014

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  :  TECHNICIEN MODELEUR

E1  :  ÉPREUVE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE

SOUS-ÉPREUVE E11  :  ÉTUDE ET ANALYSE D'UN OUTILLAGE   U11

# Durée : 4 heures	Cœfficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier comprend :

Mise en situation et présentation 	 DT 2/10

Nomenclature & Éclaté 	 DT 3/10

Dessin d’Ensemble 	DT 4/10

Dessin de définition Corps de la vanne 	 DT 5/10

Cahier des charges 	DT 6/10

Conseil et guide de conception 	 DT 7/10

Extrait de Normes (Classes de qualité MODELES) 	 DT 8/10

Extrait de Normes (Classes de qualité BOITES) 	 DT 9/10

Extrait de Normes (Classes Outillages fonderie) 	 DT 10/10

2 Fichiers informatiques

(sur le bureau dans le dossier : Sujet TM U11 2014 – N° Candidat / Dossier technique)

1	Corps de la vanne corps usiné.SLDPRT

2	Fond de plan A3H.SLDDRW

Mise en situation

Utilisation :

Dispositif mécanique servant à régler l’écoulement des fluides, dans une canalisation.

Exemple : le circuit de refroidissement des cylindres d’un compresseur à gaz comporte un certain nombre de tuyauteries. Sur celles-ci, sont montées des vannes, permettant le réglage ou l’interruption momentanée du débit du liquide. Le liquide arrive en E pour sortir en S.

Principe de fonctionnement :

Un volant de manœuvre Rep.12 solidaire de l’arbre Rep.2, transmet un mouvement de translation au pointeau Rep.3, grâce aux organes Rep.2 et 4.

Un fourreau Rep.5 fixe par rapport au corps Rep.1, est muni d’une rainure (recevant la clavette Rep.4), transformant ainsi un mouvement de rotation en un mouvement de translation.

Les brides B1 et B2 sont reliées (par boulons) aux tuyauteries.

Rep. 8, 14 et 15 : Néoprène 	 Caoutchouc synthétique Bonne résistance aux huiles.

Rep. 1, 6 et 12 : Peinture	Protection contre la corrosion. Nécessite une sous couche imperméable ou une phosphatation (accrochage). Aspect esthétique. C’est un revêtement de surface.

Rep. 2, 10 et 13 : Cadmié : 	Le cadmiage est un traitement par transformation superficielle du métal sur métaux ferreux, sur le cuivre et ses alliages. Bonne résistance à la corrosion.

Rep. 3, 4, 5 et 9 : Sulfuré : 	La sulfuration est une cémentation par diffusion superficielle de souffre pour améliorer les propriétés de frottement et la résistance à l’usure.

Rep. 7 : Nitruré :	La nitruration est un durcissement superficiel de l’acier (cémentation) par formation de nitrures (azote)

CAHIER DES CHARGES

PRODUIT :

Désignation : 	Corps de vanne pointeau.

Matière : 	EN-GJL-350-8

Nombre de pièces : 	250 la première année renouvelable sur 5 ans dont 10 prototypes pour les homologations métallurgique et dimensionnelle.

Surépaisseurs d'usinage : 	3 mm.

Retrait : 	10/1000

Dépouille générale : 	2° en plus sur le modèle et 5° sur les portées situées dans la partie de moule inférieur.

Procédé d'obtention : 	Moulage mécanique (basse pression) en sable silico-argileux sur machines à mouler secousses/pression.

Noyautage machine par soufflage sur machine ROPPER en sable durci chimiquement.

OUTILLAGE :

Modèle : 	1 modèle mère

Négatif : 	1 négatif en résine réalisé à partir du modèle-mère

Boites à noyaux : 	1 boite à noyau en résine : structure bois

Type de noyautage : 	A déterminer selon la norme EN-12890-2000

Plaque-modèle : 	1 plaque modèle double avec 2 modèles en résine coulée insérée dans la plaque.

Les dispositifs de coulée et d'alimentation seront définis par la fonderie.

CONTRÔLE :

Produit : 	Contrôle des épaisseurs par sciage pièce prototype

Outillage : 	Suivant norme NF EN 12890

CONTRAINTES :

Outillage : 	Classes à déterminer selon la norme EN-12890-2000

Produit : 	Tolérances dimensionnelles:

- ± 0.1 sur les axes

- ± 0.4 sur les formes

Conseils :

- Possibilité de supprimer des usinages et/ou ajouter de la matière.

- Valeur des surépaisseurs d’usinage : 3 mm.

- Ne pas oublier d’enregistrer le travail à chaque étape.

- Ci-dessous un croquis illustrant les éléments et les détails à définir.

- Le guide de conception, précise l’ensemble des étapes évaluées

Guide de Conception :

Boite à Noyau

Négatif

Négatif + noyau en Position

MEP : Présentation des différents

éléments de l’outillage

Documents A3 pour Client

Modèle

Fichier pièce Usiné

Pièce brute avant retrait

Forme à noyau

| Extraits de NORME EN 12890-2000 Classes de qualité MODELES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTILISATION PRINCIPALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moulage main |  | Moulage main |  |  | Moulage main |  | Moulage main ou Moulage machine |  | Moulage main ou Moulage machine |  | Moulage machine |  | Moulage machine |  |  |
|  |  | pièces unitaire répétitives |  | petites séries répétitives |  |  | petites séries répétitives |  | petits modèles difficiles à démouler |  | pièces de grandes dimensions, formes adaptées, petites dimensions moyennes séries |  | moyennes séries |  | très grandes séries |  |  |
|  |  |  |  | Moulage machine série moyennes répétitives |  |  | Moulage machine: séries moyennes |  | Moulage machine: séries moyennes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques |  | H2 - H3 |  | H1 - H2 |  |  | H1 - K2 |  | K2 |  | K1 |  | M2 |  | M1 |  |  |
| Nb maximum de pièces réalisables |  | 20 |  | 300 |  |  | 750 |  | 3000 |  | 10000 ( ²) |  | 10000 |  | 150000 |  |  |
|  |  | 10 |  | 100 |  |  | 300 |  | 1000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |
| Matériau |  | Bois tendre et contre -plaqué courant |  | Bois mi-dur, contre-plaqué et multiplis |  |  | Bois contre-plaqué - bois amélioré et résine stratifiée (3) |  | Résine (3) (4), résine stratifiée renforcée et bois amélioré (5) |  | Résine coulée ou stratifiée (3)(4) sur armature métallique |  | Alliages légers usinés ou polis à la main et éventuellement résine |  | Aciers faiblement alliés usinés |  |  |
| Durée de vie maximale (6) (remisé) |  | 1 an |  | 2 ans |  |  | 4 ans |  | 5 ans |  | 6 ans |  | 10 ans |  | 10 ans |  |  |
| Moyens d'assemblage des éléments de modèles |  | Goujons bois |  | Goujons acier (à fourreau pour parties démontables) |  |  | Goujons métalliques à fourreau |  | Goujons à fourreau métallique inséré |  | Goujons à fourreau métallique inséré |  | Goujons acier à haute résistance |  | Goujons acier à haute résistance |  |  |
| Congés de raccordement |  | Cuir ou résine (3) |  | Taillé à la main ou résine (3) |  |  | Taillé à la main ou résine (3) |  | Usiné |  | Usiné |  | Usiné |  | Usiné |  |  |
| Parties démontables |  | Bois ou résine (3) |  | Bois ou résine (3) |  |  | Alliages léger, résine avec guidage métallique éventuel ou PVC |  | Résine (3) Guidage métallique éventuel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blocage des parties démontables |  | Vis |  | Queue d'aronde et/ou broches |  |  | Queue d'aronde et/ou broches |  | Queue d'aronde et/ou broches |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eléments démontables de la partie supérieure |  | Vis |  | Vis papillon |  |  | Vérrouillage écrou 1/4 de tour |  | Vérrouillage écrou 1/4 de tour |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des portées de noyau |  | Pas d'exigences |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  | Piège à sable ou congés de fond de boite |  |  |
| Etat de surface |  | Finition papier abrasif grain 60 |  | Finition papier abrasif grain 80 |  |  | Finition papier abrasif grain 100 |  | Eventuellement sablage à l'eau Ra=12,5 |  | Eventuellement sablage à l'eau Ra=12,6 |  | Brut d'électro-érosion ou usinage par MOCN ou polissage Ra=6,3 |  | Brut d'électro-érosion ou usinage par MOCN ou polissage Ra=6,4 |  |  |
| Revêtement de surface |  | Peinture ou vernis ou revêtement équivalent |  | Résine ou peinture ou vernis |  |  | Peintures, vernis ou revêtement similaire de vernis sur le revêtement de base |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  |  |
| Matériaux des plaques modèles |  | Contre-plaqué |  | Contre-plaqué amélioré avec éventuellement cadre en bois dur |  |  | Contre-plaqué amélioré avec éventuellement cadre en bois dur |  | Contre-plaqué amélioré ou additionné d'un renfort métallique |  | Plaque métallique ou résine monobloc sur plaque métallique |  | Plaque métallique ou résine monobloc sur plaque métallique |  | Plaque métallique |  |  |
| Matériaux des plaques d'usure |  | Pas d'exigences |  | Métaliques |  |  | Métalliques |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  |  |
| - Les nombres de pièces réalisables sont mentionnés à titre indicatif et sont des maximas: le nombre le plus faible correspondant à des formes difficiles à mouler ou démouler, le nombre le plus élevé correspond au cas favorable de forme facilement moulable et démoulable. - Pour des pièces de forme simple et avec une résine adaptée, le nombre de pièces réalisées peut être nettement supérieur (100000 et plus) - Compatible avec le procésé de moulage |  |  |  |  |  |  |  |  | - L'usinage de blocs résines ou des résines moulées permet d'obtenir des caractéristiques équivalentes mais donne une meilleure précision dimensionnelle - L'utilisation d'un support métallique au lieu d'un support bois permet d'augmenter la durée de vie de cette classe d'outillage et le rend plus apte à l'utilisation de machines le nb maxi de pièces que l'on peut obtenir peut être augmenté à 5000 - Sans remise en état importante. La durée de vie est liée aux formes, aux dimensions, à l'humidité et il convient qu'elle fasse l'objet d'un accord préalable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extraits de NORME EN 12890-2000 Classes de qualité BOITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES | CLASSE DE QUALITE BOITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | D1 |  | D2 | E1 |  | E2 |  | F1 |  | F2 |  | G |  | H |  |
| Classe modèle correspondante | H1 & H2 |  | H1 & H2 |  |  | H1 & K2 |  |  |  | K2 |  |  |  | K1 & M2 |  | M1 |  |
| Nb de noyaux maxi (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - faciles à faire | 20 |  | 300 |  |  | 750 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 10000 |  | 30000 |  |
| - difficiles à faire | 10 |  | 100 |  |  | 300 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 30000 |  |
| Matériau principal | Bois tendre - contre-plaqué |  | Bois dur |  |  | Bois amélioré et/ou résine |  |  |  | Résine et/ou alliage léger |  |  |  | Métal |  | Acier - fonte GS |  |
| Autres matériaux | Pas d'exigences |  | Résine(2) |  |  | Résine(2) |  |  |  | Cadre bois ou métal |  |  |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  |
| Type de boite à noyaux | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  |  | En deux parties avec empreinte usinée |  |  |  | En deux parties avec empreinte usinée |  |  |  | Caisson métallique mécanisé ou non |  | Caisson métallique mécanisé |  |
| Type de noyautage | Main |  | Main |  | Machine à tirer | Main |  | Machine à tirer |  | Main |  | Machine à tirer |  | Machine à tirer |  |  |  |
| Verrouillage de Boites | Visserie |  | Tiges filetées |  | clavettes -broches | clavettes -broches |  | clavettes -broches et bagues |  | clavettes -broches |  | clavettes -broches |  | Manuel par exentrique ou mécanisé |  | Mécanisé |  |
| Matériau d'usure des guidages | Bois |  | Métal |  | Métal | Métal |  | Métal |  | Métal |  | Métal |  | Métal |  | Métal |  |
| Accessoires | Pas d'exigences |  | Pièces démontables et pièces fragiles en métal(2) |  | Pièces démontables et pièces fragiles en métal(2) | Renforts d'usure |  | Filtres, renforts d'usure Métallisation du joint |  | Pas d'exigences |  | Filtres, pièces démontables ou renforts d'usure métalliques - métallisation du joint |  | Interchangeabilité des pièces d'usure (+ T Thermiques) aiguilles à air, éjecteurs, filtres … |  | Interchangeabilité des piècess d'usure (+ T Thermiques) aiguilles à air, éjecteurs, filtres verins de démoulage… |  |
| Autres accessoires (pour mémoire) | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences | Pas d'exigences |  | Plateau de tir plateau de dégazage |  | Pas d'exigences |  | Plateau de tir plateau de dégazage |  | Peignes de démoulage, verins de démoulage fixations |  | Peignes de démoulage, fixations |  |
| Protection des zones fragiles | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  | Métal | Résine armée ou métal |  |  |  | Résine armée ou métal |  |  |  | Pas d'exigences |  | Pas d'exigences |  |
| - Les nombres de noyaux réalisables sont donnés à titre indicatif seulement et sont des maxima: le nombre le plus faible correspond à un noyau difficile à faire, le plus élevé correspond au cas d'un noyau facile à faire - Les joints peuvent avoir des faces métalliques - Pour certains procédés de noyautage, il ya lieu de prévoir des systèmes d'évacuation des gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NORME EUROPEENNE EN 12890-2000 Classes outillages fonderie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de classement: A 73-521 EXTRAITS |  |  |  |  |
| Domaine d'application: La présente norme spécifie les exigences relatives aux modèles, à l'outillage et aux boites à noyaux pour la production de moules et/ou noyaux au sable. La présente norme ne s'applique pas à l'outillage nécessaire à la production de modèles perdus, de coquilles et de moules pour coulée sous pression. La présente norme ne spécifie pas les exigences pour les éléments auxiliaires utilisés pour la fabrication d'outillage (vis, goujons …) |  |  |  |  |
| Type d'outillage Matériau constitutif | Classe Modèles et PM | Tableau de caractéristiques | Classe Boites à noyaux | Tableau de caractéristiques |
| BOIS | H1 - H2 - H3 | Fiche 1 | B - D1 D2 - E1 E2 | Fiche 2 |
| METAL | M1 - M2 | Fiche 1 | F1 - F2 G - H | Fiche 2 |
| RESINE | K1 - K2 | Fiche 1 | D1 - D2 E1 - E2 F1 - F2 | Fiche 2 |
| Marquage sur modèle: | exemple: | EN 12890 - H3 |  | AFNOR 2000 |