Développement de l’analyse

- Dimension de l’arbre d’entraînement : Ø 10 mm,

- Choix des matériaux de l’arbre et du moyeu :

  - Référence : C35 E,

  - Type d’alliage : acier non allié, pour traitements thermiques,

  - Composition chimique :

    - 0,35 à 0,40 %C,

    - 0,15 à 0,35 %Si,

    - 0,50 à 0,80 %Mn,

    - < 0,030 %P,

    - < 0,035 %S,

  - Traitements thermiques :

    - trempe : 850 à 880 °C, refroidissement à l’huile,

    - revenu arbre : 700 °C,

    - revenu moyeu : 550 °C (pièce plus massive, dureté plus faible),

  - Limite de résistance mécanique élastique :

    - Ø < 16 mm : 490 MPa,

    - 16 mm < d < 40 mm : 400 MPa,

- Contrainte de frettage

  - Contrainte maximale de pression admissible à ne pas dépasser au niveau de la liaison fretté :

    - Contrainte minimale : moyeu, 400 MPa moyeu

400 * 0,8  =  320 MPa,

  - Contrainte de la pression de contact exercé par l’effort normal, suivant la direction z :

    - charge verticale sur chacun des bras : 1 000 N

    - Longueur optimum de l’emmanchement : Ø * 1,5

L = 10 * 1,5 = 15 mm

    - Pression maximale de contact entre l’arbre et le moyeu :

P maxi   =       4  T                P maxi   =   4 * 1 000

π . D . L                           π . 10 . 15

P maxi  =  8,5 MPa

    - Valeur de la pression de frettage :

P frettage maxi  =  320 – 8,5

P frettage maxi  =  311,5 MPa

- Diamètre extérieur minimum de la frette : Ø 10 * 1,5  =  15 mm (mini),

Prévoir un ratio supérieur, pour limiter le phénomène de fatigue.

D = 30 à 40 mm

- Lecture des actions mécaniques maximales transmissibles :

  - Moment : 0,08*103 Nm,               80 Nm,

  - effort axial : 1,5*104 N,            15 000 N,

- Lecture du serrage de la frette sur l’arbre : Δ = 30 µm,

- Prise en compte de la rugosité des usinages de l’arbre et de l’alésage :

  - Ra Arbre : 0,4,

  - Ra Alésage : 0,8,

  - Formule de calcul : Δ ' = Δ  +  4 (RaA + RaM)

Δ ' = 30 + 4 * (0,4 + 0,8)

Δ ' = 35 µm,

- Etude de l’ajustement :

  - Serrage maximum : 35 µm,

  - Ø Arbre : 10 , .. ?

Ø Arbre maxi : 10,… ?

Ø Arbre mini : 10,… ?

  - Ø Alésage : 10 H8,

Ø Alésage maxi : 10,022

Ø Alésage mini : 10,000

  - Diamètre maximal de l’arbre :

Serrage maximal  Δ ' < 35 µm

Ø Arbre maxi  = Ø Alésage mini  + Δ '

Ø Arbre maxi  = 10,000 + 0,035

Ø Arbre maxi  = 10,035 mm

  - Serrage minimal :

Serrage minimal : Δ ' < < 0 µm

IT Arbre, en qualité 7 :          0,015 mm

Ø Arbre mini  =  10,035 – 0,015 = 10,020

Δmini  =  Ø Alésage maxi  - Ø Arbre mini

Δmini  = 10,022 – 10,020

Δmini  > 0

Conclusion : aucun serrage

- Modification du degré de tolérance de l’alésage

Ø Alésage : 10 H6,

Ø Alésage maxi : 10,009

Ø Alésage mini : 10,000

    - Serrage maximal, diamètre maximal de l’arbre :

Serrage maximal  Δ ' < 35 µm

Ø Arbre maxi  = Ø Alésage mini  + Δ '

Ø Arbre maxi  = 10,000 + 0,035

Ø Arbre maxi  = 10,035 mm

    - Serrage minimal :

Serrage minimal : Δ ' < < 0 µm

IT Arbre, en qualité 6 :          0,009 mm

Ø Arbre mini  = 10,035 – 0,009 = 10,026

Δmini  =  Ø Alésage maxi - Ø Arbre mini

Δmini  = 10,009 – 10,026

Δmini  =  - 0,017  µm

Conclusion : 17 µm de serrage           pression de contact : 170 à 180 MPa.

- Lecture des actions mécaniques minimales transmissibles :

  - Pression minimale = 170 MPa

  - Moment :     0,04*103 Nm,            40 Nm,

  - effort axial : 0.9*104 N,            9 000 N,

- Température de chauffage du moyeu pour dilater la matière :

de 270 °C, à la limite des 350 °C.

- Calcul de la longueur du bras de levier :

Moment = Force  * Distance

Distance = Moment

Force

Distance =  40 000

1 000

Distance =  40 mm

40 mm