## Slide 1: Présentation du TP de frettage
Sujet
1 000 N
1 000 N
Ø 10 H8
Etude des caractéristiques mécaniques
de la liaison frettée,
au niveau de l’articulation de la chape

## Slide 2: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 15/15

## Slide 3: Présentation du TP de frettage
Dimension de l’arbre d’entraînement :
Ø 10 mm,
Choix des matériaux de l’arbre et du moyeu :
  Référence : C35 E,
  Type d’alliage :
  acier non allié, pour traitements thermiques,
Document ressource
Page 15/15

## Slide 4: Présentation du TP de frettage
  Composition chimique :
    0,35 à 0,40 % C,
    0,15 à 0,35 % Si,
    0,50 à 0,80 % Mn,
    < 0,030 % P,
    < 0,035 % S,
Document ressource
Page 15/15

## Slide 5: Présentation du TP de frettage
  Traitements thermiques :
    trempe : 850 à 880 °C, refroidissement à l’huile,
    revenu arbre : 700 °C,
    revenu moyeu : 550 °C
    (pièce plus massive, diffusion plus lente de la chaleur, dureté plus faible)
Document ressource
Page 15/15

## Slide 6: Présentation du TP de frettage
  Limite de résistance mécanique élastique :
    Arbre, Ø < 16 mm, : 490 MPa,
    Moyeu, 16 mm < d < 40 mm : 400 MPa,
Document ressource
Page 15/15

## Slide 7: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 5/15
    Contrainte minimale admissible:
    moyeu, 400 MPa moyeu
400 * 0,8 = 320 MPa,

## Slide 8: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 12/15
    Charge verticale sur chacun des bras : 1 000 N
    Longueur optimale de l’emmanchement :
    Ø * 1,5
L = 10 * 1,5 = 15 mm
1 000 N
1 000 N
Ø 10 H8

## Slide 9: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 11/15
T
4
5
T/2
T/2
Pression maximale de contact entre l’arbre et le moyeu :

## Slide 10: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 11/15
P maxi = 4 T
π . D . L
P maxi = 4 * 1 000
π . 10 . 15
P maxi = 8,5 MPa
Pression maximale de contact entre l’arbre et le moyeu :

## Slide 11: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 11/15
    Valeur de la pression de frettage :
P frettage maxi = 320 – 8,5
P frettage maxi = 311,5 MPa

## Slide 12: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 2/15
Diamètre extérieur minimum de la frette :
Ø 10 * 1,5 = 15 mm (mini),
Prévoir un ratio supérieur,
pour limiter le phénomène de fatigue.
D = 30 à 40 mm

## Slide 13: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 13/15

## Slide 14: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 13/15
Lecture des actions mécaniques maximales transmissibles :
  Moment : 0,08*103 Nm, 80 Nm,
  Effort axial : 1,5*104 N, 15 000 N,

## Slide 15: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 9/15
Lecture du serrage
de la frette sur l’arbre :
Δ = 30 µm,

## Slide 16: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 9/15
Prise en compte de la rugosité :
  Ra Arbre : 0,4,
Ra Alésage : 0,8,
  Δ ' = Δ + 4 (RaA + RaM)
Δ ' = 30 + 4*(0,4 + 0,8)
Δ ' = 35 µm,

## Slide 17: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Etude de l’ajustement :
  Serrage maximum : 35 µm,
  Ø Arbre : 10 , .. ?
Ø Arbre maxi : 10,… ?
Ø Arbre mini : 10,… ?
  Ø Alésage : 10 H8,
Ø Alésage maxi : 10,022
Ø Alésage mini : 10,000

## Slide 18: Présentation du TP de frettage
Document ressource
  Diamètre maximal de l’arbre :
Serrage maximal Δ ' < 35 µm
Ø Arbre maxi = Ø Alésage mini + Δ’
Ø Arbre maxi = 10,000 + 0,035
Ø Arbre maxi = 10,035 mm

## Slide 19: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 9/15

## Slide 20: Présentation du TP de frettage
Document ressource
  Serrage minimal :
Serrage minimal : Δ ' < < 0 µm
IT Arbre, en qualité 7 : 0,015 mm
Ø Arbre mini = 10,035 – 0,015 = 10,020
Δmini = Ø Alésage maxi - Ø Arbre mini
Δmini = 10,022 – 10,020
Δmini > 0 Conclusion : aucun serrage

## Slide 21: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Arbre
maxi
Alésage
mini
Serrage maxi
Re maxi
Arbre
mini
Alésage
maxi
Serrage mini
Moment mini
Objectif à atteindre

## Slide 22: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Modification du degré de tolérance de l’alésage
Ø Alésage : 10 H6,
Ø Alésage maxi : 10,009
Ø Alésage mini : 10,000

## Slide 23: Présentation du TP de frettage
Document ressource
    Serrage maximal, diamètre maximal de l’arbre :
Serrage maximal Δ ' < 35 µm
Ø Arbre maxi = Ø Alésage mini + Δ’
Ø Arbre maxi = 10,000 + 0,035
Ø Arbre maxi = 10,035 mm

## Slide 24: Présentation du TP de frettage
Document ressource
    Serrage minimal :
Serrage minimal : Δ ' < < 0 µm
IT Arbre, en qualité 6 : 0,009 mm
Ø Arbre mini = 10,035 – 0,009
Ø Arbre mini = 10,026

## Slide 25: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Δmini = Ø Alésage maxi - Ø Arbre mini
Δmini = 10,009 – 10,026
Δmini = - 0,017 µm
Conclusion : 17 µm de serrage
pression de contact : 170 à 180 MPa.

## Slide 26: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 9/15

## Slide 27: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 13/15

## Slide 28: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Lecture
des actions mécaniques minimales transmissibles :
Pression minimale = 170 MPa
Moment minimal : 0,04*103 Nm, 40 Nm
Effort axial minimal : 0.9*104 N, 9 000 N

## Slide 29: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 3/15

## Slide 30: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Page 15/15
Température de chauffage du moyeu
pour dilater la matière :
de 270 °C, à la limite des 350 °C.

## Slide 31: Présentation du TP de frettage
Document ressource
Calcul de la longueur du bras de levier :
Moment = Force * Distance
Distance = Moment
Force
Distance = 40 000
1 000
Distance = 40 mm
40 mm

## Slide 32: Présentation du TP de frettage
Fin