- Conditions de réalisation.  NF E 22 620.

Le frettage est strictement réservé aux assemblages par pénétration cylindrique  sans compléments genre : clavette ou goupille.

Les aciers dans lesquels sont réalisés les arbres et les moyeux doivent avoir une limite d'élasticité          Re ≥ 400 MPa.

Le diamètre extérieur D du moyeu ne doit, en aucune section, être inférieur à 1.5 d  (d = diamètre de l'arbre).

Avant montage, l'arbre et l'alésage doivent présenter un état de surface de rugosité telle que :                 0,2 μm < Ra < 0,8 μm.