CHOIX D’UN COUPLE PROCEDE – MATERIAU

Couronne dentée

:

Données de conception à respecter :

Contrainte admissible en traction : Rpe = 400 MPa mini

Dureté Vickers 600 HV mini  au niveau des dentures

Tolérance dimensionnelle des parties brutes :

< 0,7 mm

Masse minimale

Données économiques :

Production par lot de 3500 pièces par an

Durée de vie économique du produit : 5 ans (soit 17500 pièces)

Coût minimal

1- Démarche utilisée pour cette étude :

- Etape 1 : À partir des données économiques, recenser les procédés de réalisation possibles

- Etape 2 : À partir conditions mécaniques, sélectionner des matériaux adéquats qui seront compatibles avec le procédé retenu.

2- Sélection d’un procédé :

|  | Dans le logiciel, on choisit La base des « procédés de mise en forme » |
| --- | --- |

Le choix d’un matériau est toujours un compromis entre plusieurs critères (coût, masse, résistance, etc.…)

En comparant les critères 2 à 2, et en privilégiant l’un d’ eux, on s’oriente vers un ensemble de solutions-procédé.

L’intersection de ces solutions, donne une liste de  procédés convenables.

Sélection 1 : critères : Masse / Lot économique

- Spécifications : Masse mini (<40g ); 3500 pièces /an

|  | Le logiciel présente l’ensemble de tous les procédés dans un repère dont les axes sont les critères retenus. |
| --- | --- |

Il faut situer sur cet espace la zone choisie :

|  | Axe X : 3500 à 6000 pièces / an Axe Y : Masse comprise entre 20 et 40 grammes |
| --- | --- |

Premier ensemble de solutions-procédé  obtenu :

|  | 10 Procédés retenus sur 113 |
| --- | --- |

Sélection 2 : On  peut effectuer une sélection d’un procédé en donnant d’autres contraintes : par exemple le couple Tolérances / Epaisseur de la pièce à réaliser :

|  | Axe X : Epaisseurs de 0,8 à 10 mm Axe Y : Tolérance maxi 0,7 mm sur le brut |
| --- | --- |
|  | Résultat de cette étape : 83 procédés sur 113 |

Analyse des deux séries de résultats :

On réalise ensuite l’intersection des résultats  trouvés dans chacune des 2 sélections précédentes.

|  | « Résult Intersection » |
| --- | --- |
|  | Résultat de l’intersection des 2 étapes précédentes : 7 procédés retenus sur les 113 proposés |

Un double clic sur un des procédés, donne la fiche correspondante

Forgeage à chaud

3- Sélection d’un matériau :

|  | Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir : - univers des matériaux, - tous les matériaux |
| --- | --- |

Sélection 1 : En fonction de la limite élastique et de la dureté :

|  | Sur l’axe X Catégorie : Mechanical Attribut : Limite élastique |
| --- | --- |
|  | De même Sur l’axe Y Catégorie : Mechanical Attribut : Dureté Vickers |

Le résultat obtenu donne une vue de TOUS les matériaux dans un diagramme à bulles:

Boite de sélection

Valeurs mini spécifiées par le calcul :

Rpe = 400 MPa mini

Dureté 600 HV mini

Définir précisément la zone retenue :

Ainsi seulement 1393 matériaux sont retenus :

On peut mettre en évidence les matériaux retenus de plusieurs façons :

Sélection  2 :

Le matériau présentant une dureté plus importante sur la denture, sera probablement un acier traité thermiquement. On va donc limiter l’étude à ce type de matériau.

|  | On se place dans la base des matériaux ferreux : Material universe Metal Ferrous Alloys |
| --- | --- |

|  | La sélection donne 656 matériaux |
| --- | --- |

Intersection des deux sélections précédentes :

:

|  | Seulement 91 matériaux restent retenus et apparaissent sur le diagramme à bulles de l’étape 1. |
| --- | --- |

Sélection 3 :

Il s’agit de retenir les matériaux à coût et masse mini.

|  | Avec l’icône « Line », on trace une droite de pente négative sur le diagramme situant les matériaux |
| --- | --- |

| Sélection de la région « matériaux et masses mini » | Le déplacement de la droite restreint la sélection |
| --- | --- |

Il est possible de visualiser la position d’un matériau sélectionné

Double clic sur le matériau pour obtenir sa fiche :

Remarque importante :

La démarche n’est évidemment pas linéaire. Elle nécessite des retours sur les différentes étapes pour optimiser les choix possibles.