| APPROFONDISSEMENT TECHNOLOGIQUE | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : … /… /… |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LES ASSEMBLAGES THERMIQUES |  |  |

Mise en situation :

Vous devez remplacer partiellement le montant de pied milieu d’un véhicule. Après avoir découpé la partie endommagée et préparé la nouvelle pièce selon la longueur préconisée par le constructeur, vous procéderez à l’assemblage par soudage sous protection gazeuse.
Une intervention conforme doit respecter les critères du constructeur afin de garantir la résistance mécanique, la tenue à la corrosion et le comportement en cas de choc.

Rappel : Qu’est ce qu’un élément inamovible ?
Un élément inamovible est une pièce assemblée de manière permanente et dont la dépose entraine la rupture de la liaison.

LE BUT des assemblages thermiques:

Procédés permettant de lier entre elles plusieurs pièces pour former un ensemble rigide, qu’ils soient de même nature, ou de nature différente.

La réparation ne doit pas :

- Dégrader la résistance physique de la carrosserie ;

- Modifier le processus de déformation de la structure ;

- Dégrader la résistance à la corrosion.

Il existe deux catégories de soudage :

- Soudage Autogène

- Soudage Hétérogène

SOUDAGE AUTOGENE :

On appelle ce type d’assemblage un soudage où le métal d'apport est de même nature que la pièce à souder.

Il y a fusion du métal de base et fusion du métal d'apport. Suivant les épaisseurs de tôle et les jeux entre les tôles, il est possible de les assembler avec ou sans métal d'apport juste en faisant fondre le métal de base.

Soudage autogène par fusion ou par pression.

SOUDAGE HETEROGENE :

On appelle soudage hétérogène, un soudage dans lequel le métal d'apport est de nature différente de celle des pièces à souder (parfois la même).

Il y a mise en température du métal de base et fusion du métal d'apport.

Différents procédés d’assemblages :

Il y a 3 modes d’assemblage thermique utilisés en carrosserie :

- Le soudage oxyacéthylénique (chalumeau)

- Le soudage par protection gazeuse (MAG – MIG – TIG), appelés aussi semi-auto

- Le soudage par résistance et par point (SERP)

- Le soudage oxyacéthylénique :

INTERDIT AUJOURD’HUI !!

Avec les nouveaux aciers, les constructeurs ne conseillent plus l’utilisation de ce mode d’assemblage.

Les Revues techniques ne valident pas cette méthodologie.

Ce procédé est très onéreux et lent, provoquant des déformations importantes.

Le chalumeau chauffe beaucoup plus la tôle que les nouveaux systèmes de soudage.

Les propriétés de la tôle ont changé, ce qui rendra la tôle plus fragile, donc en cas d’accident elle ne réagira pas de la même manière.

Les nouvelles tôles (HLE) interdisent l’utilisation du chalumeau.

La source de chaleur est une combustion qui émet une flamme.

- Le soudage par protection gazeuse

- MAG « Métal Active Gaz »

Le soudage MAG est un procédé à l'arc sous protection gazeuse, et réservé aux aciers non et faiblement alliés.

Le fil est de même nature ou très voisin de la pièce à souder (autogène par fusion)

Alimenté en courant continu, un fil électrode fusible produit un arc avec la pièce à souder.

Ce fil, servant de métal d'apport, se déroule au fur et à mesure de la soudure.

La source de chaleur provient de l’électricité et émet donc un arc électrique.

Mélange d’argon, avec du CO₂ entre 8 et 18 %

- MIG : « Métal Inerte Gaz »

Le procédé MIG, s’emploie pour les alliages légers et les alliages cuivreux.

Celui-ci peut être catégorisé autogène et hétérogène selon si le métal d’apport est le même ou pas.

Quels sont les métaux soudables en MIG ou en MAG ?

Le POSTE à SOUDER (MAG – MIG) :

Les Paramètres et réglages des semi-automatiques :

Selon la tôle que vous allez souder, il faut régler :

- L’intensité

- La tension (selon l’épaisseur de la tôle) Le réglage de la tension a une influence sur : la pénétration de la tôle, l'apparence du cordon de soudure.

- Vitesse du déroulement du fil

- Mode de soudage (continu, séquentiel, ponctuel)

- Réglage du débit de gaz (10 à15 litre/minutes)

Les différents procédés d'assemblage :

Les différents modes de soudages :

- En continu (cordon) :

Ce mode est déconseillé :

La soudure continue s’emploie dans toutes les positions et quelle que soit la forme de l’assemblage.

On peut éviter de faire des cordons de soudure trop longs compte tenu de la faible épaisseur des tôles sur les véhicules actuels.

- Points de chainettes :

Le soudage séquentiel (point de chainette) est utilisé pour le soudage bout à bout des tôles minces.

Il consiste à faire une succession de points avec entre chacun, un temps d’interruption (pause).

L’intérêt du soudage séquentiel est de réduire l’échauffement des tôles, donc de limiter les déformations et les risques de perforation. Cette succession de points donne l’aspect d’une soudure continue sans que le métal subisse un échauffement important limitant ainsi les déformations.

Les 5 critères à respecter pour utiliser dans les meilleures conditions cette méthode sont :

- Bouchonnage :

Le soudage par points « bouchon » s’effectue avec l’accès d’un seul côté.

Souder en amorçant toujours sur la deuxième tôle.

Boucher complètement le trou avec le métal d’apport, en un seul temps de soudage.

Le Déplacement de la torche :

- En tirant :

L’arc fait pénétrer le métal dans le bain de fusion qui est le siège d’une forte concentration de chaleur.

La pénétration et la largeur du cordon sont plus importantes, sans être plus résistantes pour autant.

- En poussant :

La pression de l’arc allonge le bain de fusion en avant de la soudure vers la zone froide.

La pénétration et la largeur du cordon sont peu importantes.

En conclusion : Il est conseillé de souder en poussant, plutôt qu'en tirant, pour une meilleure homogénéité de la pénétration de la soudure.

Représentation des différentes formes de pénétration en fonction du mélange de gaz utilisé :

Les gaz utilisés dans l’automobile :

- TIG : « Tungstène Inerte Gaz »

Dans le procédé TIG, l'électrode en tungstène de la torche est non fusible.

L'arc jaillit entre l'électrode infusible et la pièce à souder.

Le métal d'apport est amené manuellement (sous forme de baguette).

La chaleur dégagée par la température élevée de l'électrode (3410° C) fait fondre les bords de la pièce et éventuellement le métal d'apport pour former le cordon de soudure.

Le gaz utilisé est inerte, il est composé d’argon ou de mélanges d’argon.

Il convient aux aciers non alliés ou faiblement alliés, aux aciers inoxydables, aux alliages légers ou cuivreux et aux alliages spéciaux.

Le procédé nécessite une bonne dextérité du soudeur (pour certains assemblages l’électrode est à 0,25 mm de la pièce).

D’autre part son utilisation est limitée car :

- Les temps de réalisation sont longs (de 5 à 15 cm/min),

- Le coût d'une électrode est élevé,

- Le coût du gaz de protection (argon pur) est élevé.

Il est donc le plus souvent utilisé en conception automobile mais très peu en réparation.