CROCKMETER

NF EN ISO 105 X12

- BUT :

Tester la solidité des teintures et impressions au frottement :

- A sec

- Au mouillé

- Au solvant

Pour évaluer le risque de dégorgement et de dégradation de la teinture sur une autre matière.

- ÉPROUVETTE :

Découper deux morceaux de 210 mm × 80 mm pour l'essai de frottement à sec et deux autres pour le frottement au mouillé.

Dans chaque paire, une éprouvette doit avoir sa longueur dans le sens des fils de chaîne, et l'autre dans le sens des fils de trame.

- PRINCIPE :

L'appareil comporte un plot cylindrique de 16mm de diamètre soumis à une charge de 900g.

Ce plot revêtu d’un textile sec ou humide effectue des mouvements de va-et-vient d’amplitude de 100 mm à la vitesse de 1tour par seconde, sur les éprouvettes du textile à évaluer.

- MODE OPÉRATOIRE:

- Incliner la partie supérieure de l'appareil rotatif vertical et le fixer au crochet.

- Ouvrir la cheville, afin de placer et de fixer à l’aide d’une bague spéciale le carré témoin de coton blanc.

- Positionner l’éprouvette de tissu à tester sur la partie plane du bâti et la fixer à l’aide de pattes d’attache sur le socle.

- Replacer la partie supérieure de l'appareil en position de fonctionnement avec l'étoffe de frottement sur l'extrémité de l'arbre en contact avec l'éprouvette.

- Frotter 20 fois l’éprouvette avec un mouvement de-va-et-vient rectiligne. Tourner la manivelle à une vitesse de un tour par seconde. Effectuer un total de 10 allers et 10 retours. (lire le compteur)

- Oter le témoin et l’éprouvette,

- Évaluer le dégorgement sur le tissu témoin :

Utiliser l’échelle des gris clairs normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Évaluer la dégradation sur l’éprouvette :

Utiliser l’échelle des gris foncés normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Noter les cotations sur le PV.

Pour le frottement au mouillé :

Tremper le témoin de coton blanc dans l’eau

L’essorer de façon à contenir environ son propre poids en eau

Faire l’essai

Laisser sécher à température ambiante et évaluer.

Pour le frottement au solvant :

Tremper le témoin de coton blanc dans un solvant (perchloréthylène, essence F)

L’essorer de façon à contenir environ son propre poids en solvant

Faire l’essai

Laisser sécher à l’air libre à température ne dépassant pas 60° et évaluer.

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Attribuer une valeur de 1 à 5 d’après une échelle de gris, donnée comme référence, pour l’évaluation :

- des dégorgements provoqués sur les tissus témoins par les essais de solidité

- des dégradations provoquées par les essais de solidité

Foncés

Clairs

Emploi de l'échelle :

Placer côte à côte, et éclairé par la lumière du jour ou par une source équivalente de lumière de 600 lx :

- Comparer l'écart visuel entre le tissu témoin dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris.

- Comparer l'écart visuel entre le tissu dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris