DYNAMOMETRE

NF EN ISO 3376

 La résistance dynamométrique

- BUT :

S’assurer que la résistance d’une matière soumise à un effort de traction corresponde

à l’emploi envisagé.

Le dynamomètre est automatisé et relié à un système informatique.

Domaine d'application :

Pour tous les types de cuir.

- ÉPROUVETTE :

L’éprouvette doit être découpée suivant la norme ISO 2419.

Découper 6 éprouvettes en appliquant l’emporte-pièce côté fleur :

- 3 éprouvettes ayant le bord le plus long parallèle à l’échine

- 3 éprouvettes ayant le côté le plus long perpendiculaire à l’échine

Forme de l’éprouvette :

G

F

| Dimensions des éprouvettes (en millimètres) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | l | l 1 | l 2 | b | b 1 | R |
| Normale | 110 | 50 | 30 | 10 | 20 | 5 |
| Grande | 190 | 100 | 45 | 20 | 40 | 10 |

Remarque :

Lors de l’essai, si l’éprouvette glisse dans les mâchoires, utiliser l’emporte-pièce de grandes dimensions.

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

Les éprouvettes doivent être exposées dans l'atmosphère normale pendant 24 heures (pour les cuirs sec) avant l’essai.

Il convient de sécher, avant le conditionnement, le cuir présentant une teneur élevée en humidité.

- PRINCIPE :

Une éprouvette, fixée entre deux mâchoires, est étirée à une vitesse constante jusqu’à la rupture au moyen d'un appareil d'essai approprié (le dynamomètre).

Le logiciel de pilotage indique la force de traction exercée et l'allongement de l'éprouvette.

La Force s’exprime en NEWTONS.

L’allongement s’exprime en %.

- MODE OPERATOIRE:

- Mesurer l’épaisseur de l’éprouvette aux 3 endroits E, F et G (cf. : forme de l’éprouvette) à l’aide du micromètre.

- Régler la distance entre les pinces :

- 50 mm pour l’éprouvette normale

- 100 mm pour l’éprouvette de grandes dimensions

- Entrer les paramètres de la norme à utiliser

- Mettre en place l’éprouvette :

- Bien la centrer

- Bord des pinces sur les lignes AB et CD

- A plat et sans tension

- Lancer l’essai, puis après la rupture noter :

- La durée d’essai de rupture

- La force de rupture

- Le pourcentage d’allongement à la rupture

- Compléter le PV

 Remarque :

Rejeter les résultats des essais dans lesquels l’éprouvette glisse d’une mâchoire ou si ce glissement est supérieur à 1% de l’écartement initial des mâchoires.

Répéter les opérations avec des éprouvettes de grandes dimensions.

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

- Calcul de la résistance à la traction :

Le calcul de la résistance permet de comparer les échantillons de cuir entre eux.

Elle se calcul à partir de la section de l’éprouvette et de la force de rupture.

La mesure obtenue s’exprime en pascal (N/mm²)

Méthodologie de calcul :

F                  F: est la force maximale enregistrée, en newtons

T =

L x e              L : est la largeur moyenne de l'éprouvette, en millimètres

e : est l'épaisseur moyenne de l'éprouvette, en millimètres

- Calcul du pourcentage d’allongement à la rupture:

Le calcul de l’allongement permet de définir les capacités de déformation du cuir.

Il se mesure à partir de l’allongement maximum au moment de la rupture de l’éprouvette.

Longueur initiale

A%           Li (50 mm)

Méthodologie de calcul :

- Calcul de l’allongement en mm :

A = Lf – Li

- Calcul de l’allongement en % :

A% = (A ÷ Li) x 100

Remarque : le calcul de l’allongement peut se calculer sous une force donnée sans aller jusqu’à la rupture de l’éprouvette.

Exemple de courbe force / allongement:

Légende :

- force

- force maximale

- force à la rupture

- prétention

- allongement à la force maximale

- allongement à la rupture

- allongement

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DU DYNAMOMETRE

3

7

2

1

6

4

5

| 7 | Support accessoire |
| --- | --- |
| 6 | Butée haute réglable |
| 5 | Capteur de force |
| 4 | Attache inférieur |
| 3 | Attache supérieur |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

| DESCRIPTIF DE PUPITRE 6 | Réglage vitesse |
| --- | --- |
| 5 | Bouton activation |
| 4 | signal mise sous tension |
| 3 | DOWN : descendre la mâchoire supérieure |
| 2 | UP : monter la mâchoire supérieure |
| 1 | Bouton ARRET URGENCE |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

1

6

5

4

2

3