DYNAMOMETRE

NF EN ISO 13934-1

 La résistance dynamométrique

- BUT :

S’assurer que la résistance d’un fil ou d’un matériau soumis à un effort de traction corresponde à l’emploi envisagé.

Le dynamomètre est automatisé et relié à un système informatique.

Domaine d'application :

Essentiellement aux étoffes tissées, y compris les étoffes extensibles.

Sont exclus :

- Tricots et articles à mailles

- Non tissés

- Géotextile

- Supports textiles revêtus de matière plastique

- ÉPROUVETTE :

Hauteur                        Pinces

Longueur                           Initiale

Largeur

Dimensions :

- Largeur : 50 mm obtenue par découpage

- Longueur suffisante pour que la distance initiale entre les pinces soit de 200 mm

- Hauteur des pinces : 45 mm

Nombre minimale :

- 5 éprouvettes pour l'essai en chaîne

- 5 éprouvettes pour l'essai en trame

Les emplacements de prélèvement des éprouvettes en chaîne doivent être répartis

sur toute la largeur du tissu afin que deux éprouvettes ne contiennent pas les

mêmes fils de chaîne.

Disposition du tracé des éprouvettes en

Chaine

Trame --------

150 mm

150 mm

Lisière

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

L'échantillon doit être exposé dans l'atmosphère normale pendant au moins 24 heures (48 heures si le tissage est très serré.)

- PRINCIPE :

L'éprouvette est étirée à vitesse constante jusqu'à la rupture, au moyen d'un appareil d'essai approprié (le dynamomètre), qui indique la force de traction exercée et l'allongement de l'éprouvette.

La Force s’exprime en NEWTONS.

L'appareil doit être réglé de telle façon que la moyenne des durées d'essais de rupture d'une série d'éprouvettes soit égale à la durée prescrite – 30 secondes – avec une tolérance de  ± 5 secondes.

Pour pouvoir régler la vitesse à sa valeur adéquate il est souhaitable d'effectuer une série de mesures préliminaires.

- MODE OPERATOIRE:

- Régler la distance entre les pinces 200mm

- Sélectionner la référence de la norme à utiliser

- Choisir le sens de l’essai (chaîne ou trame)

- Mettre en place l’éprouvette :

- Bien la centrer

- A plat et sans tension

- Lancer l’essai, puis après la rupture noter :

- La durée d’essai de rupture

- La force de rupture

- L’allongement de rupture

- Compléter le PV

 Remarque :

Rejeter les résultats des essais dans lesquels l’éprouvette glisse de façon asymétrique ou à plus de 2 mm de la ligne de serrage.

Tous les résultats des essais dans lesquels l’éprouvette se rompt à moins de 5 mm de la ligne de fixation des mâchoires et enregistrer les résultats comme rupture dans les mâchoires

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Force :

Les forces doivent être exprimées en Newtons.

Calculer la force moyenne de rupture avec 4 chiffres significatifs et l'arrondir avec 3 chiffres significatifs.

Allongement :

L'allongement relatif moyen de rupture est égal à la somme des allongements relatifs pour chaque éprouvette, divisée par le nombre de mesures.

Arrondir à :

- 0,2 prés s'il est inférieur à 8 %

- 0,5 près s'il est compris entre 8 et 75 %

- 1 près s'il est supérieur à 75 %

Définitions:

Traction : action d’une force qui tend à allonger un matériau jusqu’à la rupture.

Force de rupture : force maximale que peut supporter l'éprouvette dans un essai de traction conduit jusqu'à rupture.

Force à la rupture : force notée au moment où l'éprouvette se rompt.

Allongement absolu :

- Longueur d’allongement en mm de l’éprouvette, mesurée au moment de sa rupture (longueur de déformation)

- Il est exprimé comme une longueur.

Allongement relatif :

- L’allongement de l’éprouvette exprimé en pourcentage % par rapport à sa longueur de départ (longueur initiale)

- Calcul :

a : allongement absolu en mm

A% = 100 x  a

L 0

L0 : longueur initiale

Exemple de courbe force / allongement:

Légende :

- force

- force maximale

- force à la rupture

- prétention

- allongement à la force maximale

- allongement à la rupture

- allongement

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DU DYNAMOMETRE

3

7

2

1

6

4

5

| 7 | Support accessoire |
| --- | --- |
| 6 | Butée haute réglable |
| 5 | Capteur de force |
| 4 | Attache inférieur |
| 3 | Attache supérieur |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

| DESCRIPTIF DE PUPITRE 6 | Réglage vitesse |
| --- | --- |
| 5 | Bouton activation |
| 4 | signal mise sous tension |
| 3 | DOWN : descendre la mâchoire supérieure |
| 2 | UP : monter la mâchoire supérieure |
| 1 | Bouton ARRET URGENCE |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

1

6

5

4

2

3