Déperlance

Matériel : Le spray test

NORMES ISO 4920 – NFG 07-05

L’utilisation du  SPRAY TEST permet de déterminer la résistance à l’absorption d’eau d’une étoffe qui subit un arrosage. L’étoffe peut avoir reçu un traitement

- Hydrofuge

- Imperméabilisant

Ce test ne permet pas de mesurer la pénétration de l’eau dans le tissu.

1 - Entonnoir: Placé à 15cm au dessus de l’éprouvette et sous un angle de 45° de façon à ce que l’eau s’écoule sur le centre.

2 - Pomme d’arrosage

3 - Bâti

4 - Anneau de maintien

Une éprouvette d’étoffe à tester est disposée sur un cadre circulaire incliné à 45° et arrosé par un volume d'eau connu.

II - APPAREILLAGE

L'appareil figure 1 est constitué‚ par

- un support (1) comprenant à la base un plan incliné à 45°(2)

- et à sa partie supérieure un entonnoir (3) de Ø150 mm pouvant contenir 250 ml d'eau

- une pomme d'arrosage (4) est reliée à l'entonnoir par un tube de caoutchouc (5)

- la pomme d'arrosage comprend 19 trous de diamètre 0,9 mm de telle sorte que la durée d'écoulement du volume d'eau prévue (250 ml) s'effectue entre 25 et 30 s.

Sur le plan incliné sont disposées deux goupilles (6) permettant de supporter le porte-éprouvette. Ce porte-éprouvette est un cercle à broder de 150 mm de diamètre intérieur sur lequel est fixé l'étoffe à tester.

IV - EXPRESSION DES RESULTATS

Le résultat est coté d’après un standard photographique : code 333.2 de kit de photo de référence

Méthode d’essai selon normes (standards) : ISO 4920, AATCC 22, BS 3425, EN 24920, 3702, M*S P23

Dimensions : 280 (L) x 280 (P) x 500 (H) millimètre Poids : Kg 1.5

MODE OPERATOIRE

- Découper de 3 disques de 160 mm de diamètre avec le gabarit de traçage.

- Placer l’éprouvette entre les anneaux de maintien.

- Placer l’éprouvette sur la partie inclinée du bâti.

- Placer l’appareil dans un grand récipient.

- Verser 250ml d’eau dans l’entonnoir. (Attention l’écoulement de l’eau est instantané!)

- Attendre l’écoulement complet de l’eau avant d’observer.

- Effectuer la cotation de « mouillabilité »en comparant le résultat avec le standard photographique

- Donnez une cotation de 1 à 4  et une appréciation de peu à dense.

| Tissu 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |

| Tissu 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |

| Tissu 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |