ISO 3374 ET iso 3801.

La masse surfacique

Matériel : Découpoir 100 cm² + balance électronique

BUT

Déterminer la masse en grammes d’une surface de 1m² d’un matériau pour vérifier la quantité de matière reçue.

EPROUVETTE   Découper 5 éprouvettes de 100 cm².

| MODE OPERATOIRE - Mettre sous tension - Mettre en marche ON Les contrôles électroniques s’affichent et à l’écran La balance est prête pour la pesée lorsque l’écran indique 0g - Placer l’éprouvette sur le plateau - Attendre la stabilisation de la pesée et lire le résultat affiché - Calculer la masse au m² |  |  |
| --- | --- | --- |

EXEMPLE DE CALCUL

Une entreprise commande un tissu :     Laize 1,46 m

Longueur du rouleau 140m

Poids de la matière reçue = 70kg

L’entreprise ne vérifie pas le métrage en déroulant le tissu (trop de manipulations et de temps) mais en  calculant le poids au m² du tissu. Cela permet de contrôler si le métrage commandé correspond au poids de la matière réceptionnée.

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = 70kg 70kg = 70 000g |  |
| 1 | 3,35 |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² 3,15g X cm² 70 000g |  |
| 2 | 2,95 |  |  |  |
| 3 | 3,30 |  |  |  |
| 4 | 3,2 |  | (70 000 x 100) : 3,15 = 2 222 222,22 cm² |  |
| 5 | 2,95 |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total | ### 15,75 |  |  |  |
| Moyenne | 15,75 : 5 = 3,15 |  | L (?) x 146cm = 2 222 222,22 cm² 2 222 222,22 = 15 220 cm = 152,20m 146 |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 140m |  | Réellement reçu ; 152, 20 m |  | Comparaison ; + 12.20 m |

| Composition éprouvette: |  |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  |  | Poids du rouleau = 60kg 60kg = |  |
| 1 |  |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 125m |  |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  |  | Poids du rouleau = 55kg 55kg = |  |
| 1 |  |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 135m |  |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = ……..kg …………………..……….kg = …………………. g |  |
| 1 |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; ……….m |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = ……..kg …………….……….kg = ……………g |  |
| 1 |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; ……….m |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |