5- Stabilité dimensionnelle au lavage.

Matériel : Machine à laver le linge

NF G 07 123 + NF G 07 127 + NF G 07 136

BUT

- Observer le comportement du matériau à l’entretien :

- Modifications dimensionnelles

- Modification de l’aspect

- Adapter le code d’entretien

EPROUVETTE

(Dimensions en cm)

MODE OPERATOIRE

- Couper  1 éprouvette de 60cm x60cm

- Tracer des repères sur les éprouvettes à  l’encre indélébile

(Ou matérialiser les repères par des  piqûres)

Les mesures sont prises sans tension  ni déformation

- Tracer le DL

- Fixer sur les éprouvettes un témoin de coton blanc (5X5 cm)  (pour déterminer s’il y a dégorgement)

- Surjeter les bords

- Cranter le surfilage tous les 5 cm

- Peser les éprouvettes sur la balance de précision

- Laver avec de la lessive les éprouvettes  à 30° ou 40° ou 60° ou 95° (choix à faire selon composition et type de produit)

- Sécher sur fil à l’air libre

- Mesurer la distance entre les repères  	1-2-3 sens chaîne

1-2-3 sens trame

11- Calculer le % de retrait

2% à 3% est la TOLERANCE de retrait acceptée

12- Peser l’éprouvette sur la balance de précision

13- Déterminer sa perte de masse

14- On pourra dans le même temps observer

Le dégorgement (avec l’échelle des gris clairs, indice de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donc pas de dégorgement)

La dégradation (avec l’échelle des gris foncés, indice de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donc pas de dégradation)

MATERIAUX échantillon (composition, armure, tricot)

STABILITE DIMENSIONNELLE

Cocher l’essai réalisé Noter la vitesse d’essorage (en tours/minute) : Lavage machine à 40°C _________________tr/min Lavage main à 40° Lavage machine à 60° Noter la durée du lavage :_________ Lavage machine à 95°

RETRAIT en CHAINE Avant lavage; Après lavage. C1; C’1. C2; C’2. C3; C’3. C moyenne; C’ moyenne. Formule; Calcul. Retrait en % = C – C’ x 100 C.

| RETRAIT en TRAME Avant lavage; Après lavage. T1; T’1. T2; T’2. T3; T’3. T moyenne; T’ moyenne. Formule; Calcul. Retrait en % = T – T’ x 100 T. |
| --- |
| Masse initiale |  |
| Masse après essai |  |
| PERTE DE MASSE AU LAVAGE |  |
| Indice de dégorgement |  |
| Indice de dégradation |  |
| CONCLUSION : |  |