La résistance des teintures

Matériel : Le crockmeter

NF en ISO 105 X 12

BUT

Tester la solidité des teintures et impressions au frottement

(Test de résistance des teintures aux frottements ISO 105X10 – ISO 105D01)

- A sec

- Au mouillé

- Au solvant

Pour évaluer le risque de   dégorgement et de dégradation de la teinture sur un autre matériau,

Choisir judicieusement des matériaux susceptibles d’être soumis à ce test.

Préparation des matières :

Eprouvettes : 8 cm x 17 cm, 1 en sens chaîne et 1 en sens trame.

Tissu témoin de coton blanc : 5 cm x 5 cm

MODE OPERATOIRE

- Placez et fixez à l’aide d’une bague spéciale le tissu témoin sur la cheville.

- Positionnez l’éprouvette de tissu à tester sur la partie plane du bâti.

- Effectuez en 10 secondes 10 mouvements de va et vient.

- Evaluez le dégorgement sur le tissu témoin:

Utilisez l’échelle des gris clairs normalisée ; Donnez un indice de 1 à 5

- Evaluez la dégradation sur l’éprouvette :

Utilisez l’échelle des gris foncés normalisée ; Donnez un indice de 1 à 5

Pour le frottement au mouillé :

Trempez le tissu témoin de coton blanc dans l’eau

Essorez-le de façon à contenir environ son propre poids en eau

Faites l’essai

Séchez-le à température ambiante et évaluez

Pour le frottement au solvant :

Trempez le tissu témoin de coton blanc dans un solvant (perchloréthylène, essence F, ..)

Essorez-le de façon à contenir environ son propre poids en solvant ; faites l’essai

Séchez-le à l’air libre à température ne dépassant pas 60° et évaluez

| RESITANCE DES TEINTURES AU FROTTEMENT A SEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |