Mesure du tombant d’un matériau

Matériel : Drapéometre

NFG  07 109

BUT :

Mesurer le tombant ou le drapé d’un matériau.

Le "drapé" ou "tombant" d’'une étoffe tricoté ou tissée est une caractéristique importante qui détermine en partie la main d'une étoffe et "l'allure" d'un vêtement ou d’un tout autre produit.

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'appareil, figure 1, est constitué par un socle (1) sur lequel est fixé une glissière (2) munie d'un système de mesure digital qui permet d'effectuer les relevés des 16 rayons à l'aide de l’index tâteur (3) la valeur est affichée en mm sur l’afficheur digital (4).

Le socle (1) est également muni d'un disque d'entraînement (5) comportant des repères numérotés indiquant les seize positions de mesure ; celui-ci permet d'entraîner l'éprouvette en rotation. Le disque   support d'éprouvette (6) où se trouve en son centre un ergot de centrage (7). Le couvercle (8) sert à maintenir l'éprouvette en position pendant l'essai.

Utilisez le gabarit 250mm de diamètre livré avec la machine pour Tracer, pointer le centre de l'éprouvette et découper l’échantillon.

3

8

1

2

4

5

6

7

Figure 1

II - MODE OPERATOIRE

- 1 - Découper une éprouvette à l’aide du gabarit de 250 mm

- 2 - Positionner l’index tâteur contre le disque support d'éprouvette (6)

- 3 – Appuyer sur la mise à zéro de l’afficheur (4)

- 4 - Ecarter au maximum l’index tâteur(3).

- 5 - Placer l'éprouvette centrée sur le support(6) et placer le couvercle

de maintien(8) sur l'éprouvette. Attendre 15 mn avant de procéder à la mesure

- 4 - Faire glisser l’index tâteur (3) jusqu'à ce qu'il soit en contact avec l'éprouvette.

- 5 - Lire sur l’afficheur la valeur obtenue et rajouter 75 mm à chaque mesure pour  obtenir la longueur du rayon et noter le résultat.

- 6 - A l'aide du disque d'entraînement(5), faire tourner doucement l’éprouvette

de 1/16 de tour. Effectuer ainsi seize mesures  (seize rayons).

- 7 - Calcul et expression des résultats.

Pour chaque éprouvette :

- calculer le rayon moyen (r) à partir des seize mesures effectuées.

- en déduire le diamètre moyen d = 2 r,

- calculer le coefficient de drapé (F) défini par la formule

Sc - Si      d² - d²i

F = ---------- = ----------

St - Si      d²t - d²i

où :

Sc = surface du cercle ayant pour diamètre le diamètre moyen   (d) mesuré.

Si = surface du disque support de diamètre di = 15 cm.

St = surface de l'échantillon à plat de diamètre dt = 25 cm.

d² - 225

d'où F = -----------  cm²

400

Calculer le coefficient de drapé moyen de l'ensemble des éprouvettes.

III - DOMAINE D'APPLICATION

Cet appareil sera particulièrement utile :

- aux services création (style, modèle, étude, méthode) des entreprises pour le choix des étoffes et la mise au point des modèles,

- aux ateliers de tricotage pour l'échantillonnage et la mise au point des tricots,

- aux ateliers de finition et d'ennoblissement pour le choix des traitements, l'étude des conditions

optimales, etc...,

- aux confectionneurs, pour évaluer à la réception le drapé des étoffes,

- aux laboratoires de contrôles.

On peut constater alors :

Matériaux rigides le coefficient tend vers 1

Matériaux souples le coefficient tend vers 0