# DECOUPOIR

###### POUR LA MESURE DU POIDS AU M²

#### Mode d’emploi

Par mesure de sécurité, il est nécessaire de mettre l’appareil en position haute et de s’assurer que le mécanisme de maintien est enclenché.

Placer les matériaux à découper sur la plaque de caoutchouc. Positionner en contact l’appareil avec le matériau à découper.

Appuyer sur la poignée de l’appareil de découpe et effectuer une ou plusieurs rotations dans le sens des aiguilles d’une montre.

Retirer à nouveau l’appareil de découpe afin de libérer l’echantillon découpé.

Retirer l’éprouvette découpée de la plaque de caoutchouc.

Remarque : L’essai de la masse au m² nécessite de relaxer préalablement les tricots. Un appareil construit par SODEMAT, la RELAXLAB II est parfaitement adaptée à ce genre de travail.

Domaine d’utilisation

L’appareil de découpe du poids au m² peut être utilisé pour de nombreux matériaux tels que le tissé, le non-tissé, le papier, l’étoffe, …

Pour la détermination du poids au m², il suffira de peser l’éprouvette de 100cm² et de le ramener au m². Pour la pesée, Une balance de précision au 1/100eme est indisponsable.

NOTICE TECHNIQUE

## I – Description de l’appareil

Figure 1

26

Caractéristiques du Découpoir

X1 = 170mm

H1 = 145mm

W = 2400 g

Surface de coupe = 100 cm²

L’appareil seul

X2 = 240 mm

Z2 = 190 mm

H2 = 10 mm

W = 95 g

Pour le changement des 4 lames :

Retirer la vis (12) pour extraire le fixe-lame (22) et la lame usagée(66)

Remonter une lame neuve et remettre en place le fixe-lame et sa vis de fixation

Renouveler l’opération pour les lames suivantes

#### II – Mode d’emploi

Lames

Par mesure de sécurité, il est nécessaire de mettre l’appareil en position haute des lames et de s’assurer que le mécanisme de maintien (26) est enclenché.

Placer les matériaux à découper sur la plaque de découpe. Libérer le mécanisme de maintien (26) et amener en contact l’appareil avec le matériau à découper.

Appuyer sur la poignée de l’appareil de découpe et effectuer une ou plusieurs rotations dans le sens des aiguilles d’une montre.

Enlever l’appareil de découpe puis	retirer l’éprouvette.

Cette éprouvette doit avoir une coupe nette tout au tour de son périmètre.

Disposer ensuite cette éprouvette sur votre balance électronique Type (VIC 212)

au 0.01 gm.

Etant donné la surface de votre éprouvette de 100 cm² la lecture de votre masse au m² est simple il suffi de décaler la virgule de 2 unités :

Ex . Lecture sur balance 2.50 g = Masse au m² 250 g