# SPRAY TEST

## Dispositif pour la détermination de la résistance

Au mouillage superficiel

Les étoffes peuvent être éventuellement traitées et en particulier au moyen d’un apprêt hydrofuge. Il est alors nécessaire de connaître la résistance de ces étoffes au mouillage par l’eau.

Cet appareil permet de déterminer rapidement cette résistance selon les principes de la norme NFG07-056 et ISO 4920.

I – Principe

Une éprouvette d’étoffe à tester est disposée sur un cadre circulaire incliné à 45° et arrosé par un volume d'eau connu.

II - APPAREILLAGE

L'appareil figure 1 est constitué‚ par

- un support (1) comprenant à la base un plan incliné à 45°(2)

- et à sa partie supérieure un entonnoir (3) de Ø150 mm pouvant contenir 250 ml d'eau

- une pomme d'arrosage (4) est reliée à l'entonnoir par un tube de caoutchouc (5)

- la pomme d'arrosage comprend 19 trous de diamètre 0,9 mm de telle sorte que la durée d'écoulement du volume d'eau prévue (250 ml) s'effectue entre 25 et 30 s.

Sur le plan incliné sont disposées deux goupilles (6) permettant de supporter le porte-éprouvette. Ce porte-éprouvette est un cercle à broder de 150 mm de diamètre intérieur sur lequel est fixé l'étoffe à tester.

III - MODE OPERATOIRE

- Fixer l'étoffe à tester sur le porte-éprouvette de telle sorte que le sens chaîne ou le sens colonne soit parallèle à l'écoulement de l'eau sur l'étoffe.

- Verser 250 ml d'eau distillée ou déionisée dans l'entonnoir de manière à ce que l'arrosage soit continu.

- Après l’arrosage, frapper le porte éprouvette 2 fois - face arrosée de l'étoffe tournée vers le bas

- Procéder ensuite à la cotation.

IV - EXPRESSION DES RESULTATS

Attribuer à l'éprouvette une valeur de 1 à 5 qui représente le mieux le degré de mouillage observé selon l'échelle descriptive ou selon l'échelle photographique définie dans la norme