LES  ESSAIS

QU’EST CE QUE LA QUALITE ?

La qualité est l’aptitude d’un produit à satisfaire les besoins des utilisateurs (NF X50-109)

LES OBJECTIFS D’UN CONTROLE DE QUALITE :

Le contrôle de qualité a plusieurs objectifs :

- Vérifier si le produit est bien adapté à l’utilisation à laquelle il est destiné. Pour cela, définir les critères de qualité du produit et les spécifications en rapport, d’où établissement de fiches techniques ou de spécifications.

- Vérifier si le produit est conforme aux spécifications.

- Permettre une amélioration de la qualité et de la productivité, par une réduction de la non qualité.

- Permettre à l’entreprise de donner entière satisfaction à ses clients par la qualité constante de ses produits.

LES SPECIFICATIONS :

Ce sont les données de mesures, de tolérances, de résistances minimum à respecter pour un produit, inscrites dans le CAHIER DES CARGES du vêtement, pour chaque TISSU utilisé.

Extrait d’un cahier des charges :     SAC A DOS

| N° | FONCTIONS | CRITERES D’APPRECIATION | NIVEAUX | FLEXIBILITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | contenir cahier et classeur |  |  |  |
| 2 | supporter le poids de son contenu | résistance traction MO résistance traction couture résistance éclatement | 30 DaN 35 DaN 17 DaN | +/- 3 DaN +/- 3 DaN +/- 2 Mpa |
| 3 | permettre le transport par son utilisateur : bretelles | résistance traction MO masse MO | 40 DaN 350 G/m2 | +/- 5 DaN 350 <M< 400 |
| 4 | protéger le contenu des intempéries | résistance à la pénétration de l’eau MO et coutures | 60 cm | +/- 5 |
| 5 | permettre un accès aisé au contenu | ouverture assez grande | Diamètre 45 cm | +/- 5 |
| 6 | résister à l’environnement | résistance à la déchirure amorcée | 2,4 DaN | +/- 2 DaN |
| 7 | permettre un accès facile du portefeuille | posséder une poche extérieure | Dimensions à compléter |  |

PRINCIPAUX ESSAIS REALISES :

Le concepteur réalisateur va pouvoir vérifier si le produit est conforme aux spécifications en procédant à des essais.

Ils seront réalisés au laboratoire de contrôle interne à l’entreprise ou dans un établissement extérieur (IFTH : Institut Français du Textile et de l’Habillement).

Ils seront réalisés à divers stades de la fabrication.

Le choix et les tolérances de ces contrôles spécifiés sur le cahier des charges, dépendront de la destination du produit.

Ils pourront être classés comme suit :

|  | CARACTERISTIQUES | NATURE | NORMES | OBJECTIFS | MATERIELS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De composition | Analyse chimique (Cuir) | NF EN ISO 17131 | Identification du cuir | Microscope |
|  |  | Analyse chimique : - Qualitative - Quantitative | NF ISO 1833-1 | Définir ou contrôler la composition du matériau correspondant à l’étiquetage du produit. | Microscope |
|  |  |  | NF ISO 1833-2 | Vérifier les pourcentages dans le cas de mélanges | Chimie |
| 2 | Générales des étoffes | Armure | NF G 07 154 | Vérifier le rapport d’armure. | Compte fils Balance électronique |
|  |  | Contexture | NF EN 1049-2 | Vérifier le nombre de fils en chaîne et en trame par cm. | Compte fils |
|  |  | Masse au m² | ISO 3374 ISO 3801 | Déterminer la masse d’un matériau en g/m2. | Balance électronique |
|  |  | Epaisseur du tissu | NF EN ISO 5084 NF EN ISO 2589 | Déterminer l’épaisseur du tissu. Déterminer l’épaisseur du cuir. | Micromètre |
|  |  | Embuvage des fils | NF G07 156 | Déterminer l’embuvage d’un fil dans une étoffe. | Maillemètre |
|  |  | Défauts des tissus visibles |  | Vérifier si la matière ne comporte pas de défauts | Visiteuse |
| 3 | Solidité des matériaux Résistance mécanique | Résistance à la traction | NF EN ISO 13934-1 NF EN ISO 3376(cuir) | S’assurer que la résistance de la matière soumise à un effort de traction correspond à l’emploi envisagé. | Dynamomètre |
|  |  | Résistance à la déchirure | NF EN ISO 13934-2 | Evaluer la résistance à la déchirure d’une matière. | Dynamomètre |
|  |  | Résistance au glissement des coutures | NF EN ISO 13936-2 | Prévoir le risque de voir se former “ un jour” de part et d’autre de la couture. | Dynamomètre |
|  |  | Résistance à l’abrasion | NF EN ISO 12947-1 NF EN ISO 12947-2 NF EN ISO 12947-4 | Déterminer la résistance à l’abrasion des étoffes. | Martindale |
| 4 | Aptitude à l’emploi | Résistance au boulochage | NF G 07 121 NF EN ISO 12945-2 | Déterminer la facilité d’une matière à former des bouloches | Pilling tester Martindale |
|  |  | Autodéfroissabilité | ISO 9867 | Détecter les tissus qui se fripent au porter ou lors du transport | Cylindre creux |

|  | CARACTERISTIQUES | NATURE | NORMES | OBJECTIFS | MATERIELS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Aptitude à l’emploi (suite) | Perméabilité à l’eau | NF EN ISO 4920 | Détecter une matière imperméable | Spray test |
|  |  | Pression hydrostatique | NF EN 20811 | Vérifier l’imperméabilité d’un tissu, tout en conservant le passage de l’air | Perméabilimètre |
|  |  | Pouvoir adiathermique | NF G 107 | Mesurer l’aptitude d’une matière à s’opposer au passage de la chaleur qui tend à la traverser (mesure du pouvoir isolant) | Skin Model |
|  |  | Drapé d’un tissu | NF G 07 109 | Evaluer le drapé ou tombant d’une matière | Drapéomètre |
|  |  | Pochage des tissus | NF EN 14704-2 | Mesurer la valeur de déformation d’une partie d’un vêtement | Appareil avec bras articulé |
|  |  | Résistance à l’éclatement | NF EN 14704-2 | Mesure l’allongement et l’éclatement des matériaux | Eclatomètre |
| 5 | Solidité de la teinture et de l’impression | A la lumière | NF EN ISO 105 B 01 NF EN ISO 105 B02 | Eviter la dégradation d’un coloris après exposition à la lumière - Nature : vitrine, à l’usage - Artificielle : stockage | Xénotest Cotation de 0 à 5 |
|  |  | Au frottement | NF EN ISO 105X12 NF EN ISO 105 D02 | Evaluer le risque de dégradation de dégorgement de la teinture sur une autre matière par frottement : - sec et humide - solvant | Crockmeter Cotation de 1 à 5 L’échelle des gris |
|  |  |  | NF EN ISO 11640 | Déterminer la résistance des couleurs du cuir aux frottements, avec un feutre de laine sec ou humide. | Tester veslic |
|  |  | A l’eau | NF EN ISO 105 E01 | Prévoir le dégorgement des coloris | Perspiromètre |
|  |  | A la sueur | NF EN ISO 105 E04 | Evaluer le risque de dégorgement de la teinture sur une autre matière en présence de sueur | Perspiromètre |

|  | CARACTERISTIQUES | NATURE | NORMES | OBJECTIFS | MATERIELS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A l’eau de mer | NF EN ISO 105 E02 | Prévoir le dégorgement et la dégradation des coloris des articles de bain | Perspiromètre |
|  |  | A l’eau de piscine | NF EN ISO 105 E03 | Prévoir le dégorgement et la dégradation des coloris des articles de bain | Perspiromètre |
| 6 | Aptitude à l’entretien | Stabilité dimensionnelle | NF EN ISO 5077 | Connaître le comportement de la matière lors de l’entretien, modification des dimensions | Machine à laver |
|  |  | Résistance de la teinture au lavage | NF EN ISO 105-C06 | Connaître le comportement de la matière lors du lavage | Machine à laver |
|  |  | Résistance au repassage | ISO 105 X11 | Connaître le comportement de la matière lors du repassage | Fer à repasser |
| 7 | Comportement au feu | Propagation de la flamme | NF EN ISO 6941 | Mesurer la vitesse de propagation de la flamme |  |
|  |  | Inflammation | NF EN ISO 12952 | Estimer l’aptitude à l’inflammation par mesurage de temps minimal d’allumage |  |