LE LAVE LINGE

NF EN ISO 5077

La stabilité dimensionnelle

- BUT :

Déterminer les variations dimensionnelles des étoffes ou autres articles textiles

lorsque ces derniers sont soumis à un cycle de lavage et de séchage approprié.

Matières :

Tissées, mailles.

- PRINCIPE :

Une éprouvette est conditionnée pendant 4h puis est mesurée avant d'être soumise à des cycles de lavage et de séchage appropriés. Une fois séchée, l'éprouvette est conditionnée et mesurée à nouveau, puis les variations dimensionnelles sont calculées.

- ÉPROUVETTE :

Découper trois éprouvettes carrées de 50 cm de côté, dont les bords sont parallèle aux sens longueur et largeur de l’étoffe.

Il convient de prélever des éprouvettes dans des zones de différentes configurations de fils dans le sens de la longueur et de la largeur

Ne pas couper d’éprouvettes  à moins de 1m de chaque extrémité du rouleau, ni à des emplacements froissés ou portant des marques de plis.

Préparation des éprouvettes : (selon la norme : EN ISO 3759)

Mesure en mm

- APPAREILLAGE : (selon la norme NF ISO 6330)

Soit :

- Machine à laver de référence de type A : Type à axe horizontal et à chargement frontal.

- Machine à laver de référence de type B : Type agitateur à axe verticale et à chargement par le haut.

Machine de type A:

- bouton sélection du programme

- essorage = nombre de tour / minute

- durée du programme

- boutons choix option

- marche/arrêt

- départ

- tiroir produit lessiviel

- hublot de chargement frontal

3

7

1

2

6

5

Selon le modèle

- bouton sélection du programme

- essorage = nombre de tour / minute

- durée du programme

- boutons choix option

- marche/arrêt

- départ

- capot de chargement par le haut

Machine de type B:

 Se référer à la notice d’utilisation du matériel à votre disposition pour repérer les éléments essentiels de mise en « marche » de la machine

- MODE OPÉRATOIRE:

- Tracer des repères, à l’aide d’un gabarit,  sur les éprouvettes à  l’encre indélébile.

- Tracer le DL

- Mesurer les dimensions initiale de longueur et de largeur sans tension ni déformation

- Surjeter les bords avec un fil de bonne stabilité dimensionnelle, si l’éprouvette risque de s’effilocher pendant l’essai.

- Cranter le surfilage tous les 5 cm

- Peser les éprouvettes sur la balance de précision

- Laver avec de la lessive les éprouvettes  à 30° ou 40° ou 60° (choix à faire selon composition et type de produit)

- Sécher sur fil à l’air libre

- A la fin du séchage mettre à plat les éprouvettes pendant au moins 5 minutes

Mesurer la distance entre les repères  	1-2-3 sens chaîne

1

1-2-3 sens trame

11- Calculer le % de retrait

2

2% à 3% est la TOLERANCE de retrait acceptée

12- Peser l’éprouvette sur la balance de précision

3

1

2

3

13- Déterminer sa perte de masse

15 -Compléter le PV

.

- EXPRESSION DES RESULTATS:

- Calculer le pourcentage de retrait dans le sens chaîne et dans le sens trame pour chaque éprouvette, selon la formule :

 Variation dimensionnelle :

Où :

« xo » distance initiale entre les repères

« xt » distance entre les repères après  le cycle

de lavage.

- Calculer le % moyen de retrait (exprimer les variations dimensionnelles moyennes au plus proche 0,5 %.)

- Indiquer si les dimensions ont diminué (retrait) au moyen du signe moins (‒) ou ont augmenté (allongement) au moyen du signe plus (+).