MARTINDALE

NF EN ISO 12945-2

 La résistance au boulochage

- BUT :

Déterminer la résistance au boulochage et les modifications

de surface des étoffes afin d’évaluer l’usage final de l’étoffe.

- ÉPROUVETTE :

Prélever soit 4, soit 7 éprouvettes (Ø 140 mm) à l’aide du découpoir, à des emplacements ne présentant pas de défaut apparent et situé au moins à 100mm des bords ou lisières. Les éprouvettes ne doivent pas contenir les mêmes fils de chaîne et de trame.

Nombres :

 7 éprouvettes (3 pour le porte-éprouvette, 3 pour le plateau à boulochage, et 1 pour l’évaluation comparative de l’éprouvette soumise à essai).

 4 éprouvettes (3 pour le porte-éprouvette et 1 pour l’évaluation comparative de l’éprouvette soumise à essai).

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

- PRINCIPE :

Une éprouvette circulaire est soumise à une force définie sur une surface de frottement constituée de la même étoffe ou d’une étoffe abrasive (pour l’ameublement), en formant une courbe de Lissajous (cf. définition).

L'éprouvette peut en même temps tourner librement autour d'un axe passant par son centre perpendiculairement au plan de l'éprouvette.

L’ébouriffage et le boulochage sont évalués visuellement à des stades de frottement définis de l'essai.

- MODE OPERATOIRE:

- Préparer les éprouvettes et les matériaux auxiliaires :

- 7 ou 4 éprouvettes Ø 140 mm

- 3 disques de feutre Ø 140 mm

- 3 disques de feutre Ø 85 mm

 Remarque :

Examiner si le feutre est sale ou usé après chaque essai de boulochage. En cas de salissure ou d'usure visible, remplacer le feutre. Il est possible d'utiliser les deux faces du feutre.

- Montage de l’éprouvette dans le porte-éprouvette:

- Enlever l'anneau et la tige de guidage de chaque porte-éprouvette.

- Positionner l’anneau sur la surface inclinée du dispositif auxiliaire et le rouler jusqu’à ce qu’il soit inséré dans la rainure du dispositif.

- Retourner le dispositif auxiliaire (côté creux visible)

- Placez- y au centre un disque d’éprouvette puis un disque de feutre.

- Placer le porte-éprouvette sur les 2 disques en  maintenant fermement l’ensemble.

- Faire rouler l’anneau sur le porte-éprouvette de façon qu'il se loge dans la rainure de celui-ci et retienne l'éprouvette et le feutre.

- Placer un poids de 260g au-dessus du porte-éprouvette.

- Montage de l’éprouvette sur le plateau à boulochage :

- Déplacer la plaque de guidage des porte-éprouvettes.

- Retirer l’anneau de serrage de la table d’abrasion.

- Disposer le feutre sur les plateaux et recouvrir avec l'éprouvette ou l’étoffe abrasive, la surface de frottement au-dessus.

- Comprimer le feutre et l'éprouvette à l'aide d'une masse de pression de 2,5 kg (± 0,5) et de 120 mm (± 10) de diamètre.

- Fixer avec l'anneau de serrage.

- Enlever la masse de pression.

- Préparer l’appareil d’essai de boulochage :

- Positionner les trois pivots de guidage en position B (à l’intérieur).

- Replacer la plaque de guidage des portes-éprouvette en position.

- Positionner les porte-éprouvettes et les tiges à leurs emplacements respectifs.

- Exécuter le test de boulochage:

- Activer ou désactiver les compteurs pour chaque essai (chiffre de 1 à 9)

- Remettre tous les compteurs à zéro (RESET TEST)

- Sélectionner dans le mode menu :

- La vitesse : standard

- Le mode : incrément

- Le réglage des cycles : nombre de frottement de chaque stade d’évaluation (en commençant par le 1er) pour chaque éprouvette d’après le tableau ci-dessous

Tableau : Catégories d'essai de boulochage

| Type de textile | Type d’étoffe de frottement | Masse des éléments de charge en g | Stade d’évaluation | Nombre de frottements |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ameublement | Etoffe de laine | 415 ± 2 (porte éprouvette complet + l’élément de charge) | 1 | 500 |
|  |  |  | 2 | 1 000 |
|  |  |  | 3 | 2 000 |
|  |  |  | 4 | 5 000 |
| Etoffes tissées (sauf l’ameublement) | Étoffe tissée soumise à essai (endroit/endroit) ou étoffe de laine | 415 ± 2 (porte éprouvette complet + l’élément de charge) | 1 | 125 |
|  |  |  | 2 | 500 |
|  |  |  | 3 | 1 000 |
|  |  |  | 4 | 2 000 |
|  |  |  | 5 | 5 000 |
|  |  |  | 6 | 7 000 |
| Etoffes tricotées (sauf l’ameublement) | Étoffe tricotée soumise à essai (endroit/endroit) ou étoffe de laine | 155 ± 1 (porte éprouvette complet sans l’élément de charge) | 1 | 125 |
|  |  |  | 2 | 500 |
|  |  |  | 3 | 1 000 |
|  |  |  | 4 | 2 000 |
|  |  |  | 5 | 5 000 |
|  |  |  | 6 | 7 000 |

- Lancer l’essai jusqu’à la fin du premier stade. (signal sonore)

- Enlever les porte-éprouvettes, évaluer et examiner chaque éprouvette,  sans éliminer les bouloches, dans la cabine de lumière. (cf. expression des résultats)

- Replacer les porte-éprouvettes et poursuivre les essais jusqu’au dernier stade, en effectuant une évaluation à  chaque stade de boulochage.

- Compléter le PV.

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Pour chaque éprouvette :

- Noter la classe de boulochage correspondante à chaque stade d’évaluation de l’éprouvette.

- Calculer la moyenne de toutes les évaluations. Si le résultat moyen n'est pas un nombre entier, arrondir le résultat à la demi-classe la plus proche.

# Évaluation de l’ébouriffage, du boulochage ou des deux :

Placer au centre de la cabine de lumière,  l'éprouvette soumise à essai à gauche d’un échantillon initial.

Examiner chaque éprouvette en se plaçant juste à l'extérieur de la chambre d'observation (afin d’éviter les éblouissements provoqués par la source lumineuse) et directement en face de l'éprouvette.

Évaluer chaque éprouvette d’après le barème du Tableau 1  ci -dessous.

- Si l'éprouvette semble correspondre à un niveau intermédiaire, exprimer le demi-point

(Exemple 3-4).

NOTE :

Il est recommandé que plusieurs observateurs examinent les éprouvettes.

 Le résultat d’essai de l’éprouvette correspond à la moyenne des évaluations des observateurs.

| Tableau 1 – Examen visuel |  |
| --- | --- |
| Classe | Description |
| 5 | Aucun changement. |
| 4 | Léger ébouriffage de la surface et/ou formation partielle de bouloches. |
| 3 | Ébouriffage moyen de la surface et/ou boulochage moyen. Bouloches de tailles et de densités variables recouvrant partiellement la surface de l’éprouvette. |
| 2 | Ébouriffage marqué de la surface et/ou boulochage marqué. Bouloches de tailles et de densités variables recouvrant une grande partie de la surface de l’éprouvette. |
| 1 | Ébouriffage important de la surface et/ou boulochage sévère. Bouloches de tailles et de densités variables recouvrant toute la surface de l’éprouvette. |

Définitions:

Ebouriffage :

Hérissement des fibres de surface et/ou redressement des fibres de l'étoffe modifiant visiblement la surface.

Cette modification peut se produire lors du lavage, du nettoyage à sec et/ou au porter.

Bouloche :

Emmêlement des fibres en petits agglomérats (bouloches) émergeant de l'étoffe et qui, en raison de leur densité, empêchent la pénétration de la lumière et forment des ombres.

Cette modification peut se produire lors du lavage, du nettoyage à sec et/ou au porter.

Boulochage :

Formation de bouloches à la surface d'une étoffe.

Cycle de boulochage :

Exécution de tous les mouvements de translation formant une courbe de Lissajous et comprenant 16 frottements, c'est-à-dire 16 tours des deux éléments de rotation externes et 15 tours de l'élément de rotation interne de l'appareil d'essai de Martindale.

Courbe de Lissajous :

Courbe générée par un mouvement qui commence par former un cercle puis, progressivement, des ellipses de plus en plus étroites, jusqu'à tracer une ligne droite à partir de laquelle des ellipses de plus en plus larges se forment dans la direction diagonalement opposée, avant de répéter de nouveau le dessin.

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DE LA MARTINDALE

5

4

6

7

| 8 | Anneau de serrage |
| --- | --- |
| 7 | Plateau d‘abrasion ; boulochage |
| 6 | Porte échantillon 38mm (abrasion) |
| 5 | Plaque de guidage |
| 4 | Poids (6 ou 12 kPa) |
| 3 | Dispositif de montage |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | Désignation |

8

1

3

2

DESCRIPTIF DU PUPITRE

| 5 | Guide |
| --- | --- |
| 4 | Ecran d’affichage et clavier |
| 3 | Interrupteur Essai |
| 2 | Interrupteur Marche / Arrêt |
| 1 | Coup de poing |
| Rp | Désignation |

4

2

1

5

3

DESCRIPTIF PORTE-EPROUVETTE TEST DE BOULOCHAGE  

| 5 | Dispositif auxiliaire |
| --- | --- |
| 4 | Poids de 260g |
| 3 | Anneau de serrage |
| 2 | Corps |
| 1 | Tige de guidage |
| Rp | Désignation |

5

4

3

2

1