MARTINDALE

NF EN ISO 12947-4

 La résistance à l’abrasion : changement d’aspect

- BUT :

Evaluer le changement d’aspect de la surface des éprouvettes selon

un nombre de frottements déterminés.

Domaine d'application :

Pour tous les types de textiles, y compris les non- tissés.

Sont exclus les étoffes qui indiquent une faible résistance à l’abrasion.

- ÉPROUVETTE :

Prélever au moins 3 éprouvettes (Ø 140 mm) à l’aide du découpoir, à des emplacements ne présentant pas de défaut apparent et situé au moins à 100mm des bords ou lisières.

 Pour les étoffes tissées, effectuer le prélèvement de manière que chaque éprouvette contienne des fils de chaîne et de trame différents.

 Pour les étoffes à dessin ou à surface texturée, veiller à ce que les éprouvettes contiennent tous les éléments caractéristiques du dessin et en particulier les parties susceptibles de réagir à l'abrasion.

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

L'échantillon doit être exposé dans l'atmosphère normale, sur une surface horizontale lisse, pendant au moins 18 heures.

- PRINCIPE :

Une éprouvette de forme circulaire est soumise à une charge définie (masse du porte-éprouvette et de la tige soit 198g (± 2).

Sous  l'action de frottement contre un abrasif (étoffe normalisée), selon un mouvement de translation formant une courbe de Lissajous, le porte-éprouvette tourne librement autour de son propre axe, perpendiculairement au plan de l'éprouvette.

La résistance à l'abrasion de l'étoffe est déterminée à partir du changement d'aspect.

La modification de la surface de l'éprouvette d'essai est évaluée et comparée à une éprouvette non soumise à essai de la même étoffe.

- MODE OPERATOIRE:

- Préparer les éprouvettes et les matériaux auxiliaires :

- 3 éprouvettes Ø 140 mm

- 3 disques de feuille de polyuréthane Ø 38 mm

- 3 disques d'étoffe abrasive Ø 38 mm

- 3 disques de feutre Ø 140 mm

 Remarque :

Changer l'abrasif et la sous couche en mousse pour chaque essai.

Examiner si le feutre est sale ou usé après chaque essai d'abrasion. En cas de salissure ou d'usure visible, remplacer le feutre. Il est possible d'utiliser les deux faces du feutre.

- Montage de l’éprouvette :

- Déplacer la plaque de guidage des porte-éprouvettes.

- Retirer l’anneau de serrage de la table d’abrasion.

- Disposer le feutre sur les plateaux d'abrasion, puis placer l’éprouvette par-dessus.

- Comprimer le feutre et l'éprouvette à l'aide d'une masse de pression de 2,5 kg (± 0,5) et de 120 mm (± 10) de diamètre.

- Ajuster l'anneau de serrage.

- Enlever la masse de pression.

- Montage de l’abrasif :

- Placer l'écrou dans le dispositif de montage du cadre de la machine.

- Disposer l'abrasif au centre de l'écrou du porte-éprouvette en plaçant la surface abrasive vers le bas.

- Placer le disque de polyuréthane sur l'abrasif.

- Insérer la couronne de maintien.

- Placer le corps du porte-éprouvette sur l’écrou puis boulonner.

- Préparer l’appareil d’essai d’abrasion :

- Positionner les trois pivots de guidage en position C (à l’extérieur).

- Replacer la plaque de guidage des porte-éprouvettes en position.

- Positionner les porte-éprouvettes et les tiges à leurs emplacements respectifs.

- Exécuter le test d’abrasion:

- Activer ou désactiver les compteurs pour chaque essai (chiffre de 1 à 9)

- Remettre tous les compteurs à zéro (RESET TEST)

- Sélectionner dans le mode menu :

- La vitesse : standard

- Le mode : incrément

- Le réglage des cycles : sélectionner le nombre de frottements correspondant à la série d’essai du tableau  ci-dessous :

Tableau : Intervalles d'essai pour les essais de changements d’aspect de surface

| Série d’essai | Nombre de frottements prévus jusqu’à obtention du changement de l’aspect de surface | Intervalle d’essai (frottements) |
| --- | --- | --- |
| a | jusqu'à 48 | Tous les 16 frottements, puis tous les 8 frottements |
| b | de 48 à 200 | Tous les 48 frottements, puis tous les 16 frottements |
| c | à partir de 200 | Tous les 100 frottements, puis tous les 50 frottements |

- Lancer l’essai et attendre la fin d’un cycle. (signale sonore)

- Enlever les porte-éprouvettes.

- Enlever les éprouvettes et évaluer la modification de surface, à chaque intervalle :

 Etat de surface prescrit  non constaté : remonter les éprouvettes et les portes-éprouvette puis poursuivre l’essai jusqu’au prochain intervalle, …. jusqu’à la modification souhaité de l’éprouvette.

 Etat constaté : noter le nombre de frottements.

- Compléter le PV.

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Pour chaque éprouvette :

- Déterminer l'intervalle d'essai durant lequel l'effet de surface attendu se produit.

- Calculer la moyenne.

- Evaluer  les modifications de teinte d’après  une échelle de gris, donnée comme référence : ISO 105-A02

Emploi de l'échelle :

Eclairé par la lumière du jour ou par une source équivalente de lumière de 600 lx, placer côte à côte le tissu dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, et comparer l'écart visuel avec les divers degrés de l'échelle de gris. Attribuer une note de 1 à 5.

Définitions:

Frottement abrasif :

Tour complet des deux éléments d'entraînement externes de l'appareil d'essai d'abrasion de Martindale.

Cycle d’abrasion :

Exécution de tous les mouvements abrasifs de translation formant une courbe de Lissajous et comprenant 16 frottements, c'est-à-dire 16 tours des deux éléments d'entraînement externe et 15 tours de l'élément d'entraînement interne de l'appareil d'essai de Martindale.

Intervalle de contrôle :

Nombre de frottements effectués en continu.

Courbe de Lissajous :

Courbe générée par un mouvement qui commence par former un cercle puis, progressivement, des ellipses de plus en plus étroites, jusqu'à tracer une ligne droite à partir de laquelle des ellipses de plus en plus larges se forment dans la direction diagonalement opposée, avant de répéter de nouveau le dessin.

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DE LA MARTINDALE

5

4

6

7

| 8 | Anneau de serrage |
| --- | --- |
| 7 | Plateau d‘abrasion ; boulochage |
| 6 | Porte échantillon 38mm (abrasion) |
| 5 | Plaque de guidage |
| 4 | Poids (6 ou 12 kPa) |
| 3 | Dispositif de montage |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | Désignation |

8

1

3

2

DESCRIPTIF DU PUPITRE

| 5 | Guide |
| --- | --- |
| 4 | Ecran d’affichage et clavier |
| 3 | Interrupteur Essai |
| 2 | Interrupteur Marche / Arrêt |
| 1 | Coup de poing |
| Rp | Désignation |

4

2

1

5

3

DESCRIPTIF PORTE EPROUVETTE TEST D’ABRASION  

| 4 | Ecrou |
| --- | --- |
| 3 | Couronne de maintien |
| 2 | Corps |
| 1 | Tige de guidage |
| Rp | Désignation |

4

3

2

1