SPRAY TEST

NF EN ISO 4920

BUT :

Ce test permet de déterminer la résistance d’une étoffe, qui peut

être  ou non traitée imperméable à l’eau, au mouillage superficiel

par l’eau.

- ÉPROUVETTE :

Découper au moins 3 éprouvettes carrées de 20 cm de côté,

à différents emplacements sur l’étoffe.

Ne pas prélever d’éprouvette en des emplacements froissés

ou portant des marques de plis.

- PRINCIPE :

Une éprouvette est positionnée sur un cadre circulaire, placée sur un support incliné à 45° et arrosée par un volume d’eau distillée ou totalement déionisée à une température comprise entre 20°C et 27°C.

- APPAREILLAGE :

L’appareil est constitué par :

- Un support comprenant à la base un plan incliné à 45°

- A sa partie supérieure un entonnoir de 150 mm de, pouvant contenir 250 ml d’eau

- Une pomme d’arrosage est reliée à l’entonnoir par un tube de caoutchouc

- La pomme d’arrosage comprend 19 trous de 0,9 mm de  de telle sorte que la durée d’écoulement du volume d’eau prévue s’effectue entre 25 et 30 s.

Sur le plan incliné sont disposées 2 goupilles permettant de supporter le porte-éprouvette. Ce porte- éprouvette est un cercle à broder de 150 mm de  intérieur sur lequel est fixée l’étoffe à tester.

- MODE OPERATOIRE:

- Conditionner les éprouvettes 4 h dans l’atmosphère ambiante.

- Après conditionnement, fixer l’éprouvette à tester dans le porte-éprouvette, sans traction sur la matière.

- Poser le porte-éprouvette de telle sorte que le sens chaîne ou la longueur soit parallèle à l’écoulement de l’eau sur l’éprouvette.

- Préparer 250ml d’eau distillée dans un récipient.

- Verser l’eau distillée dans l’entonnoir, de manière à ce que l’arrosage soit continu une fois qu’il est commencé.

- Dès que l’arrosage cesse, retirer le porte-éprouvette du socle.

- Tourner l’éprouvette, face endroit vers le bas, et la taper 2 fois contre le bord de la table.

- Procéder ensuite à la cotation en attribuant à la face endroit de l’éprouvette la valeur qui correspond au degré de mouillage observé.

- Compléter le PV

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Attribuer à chacune des éprouvettes une valeur de 0 à 5 qui représente le mieux le degré de mouillage observé selon l’échelle descriptive ou selon l’échelle photographique définie dans la norme.

Degré de mouillage :

- mouillage complet de toute la face endroit de l’éprouvette;

- mouillage complet de toute la face endroit de l’éprouvette au-delà des points d’arrosage;

- mouillage partiel de la face endroit de l’éprouvette au-delà des points d’arrosage;

- mouillage de la face endroit de l’éprouvette aux points d’arrosage;

- légère adhérence ou léger mouillage dispersé(e) de la face endroit de l’éprouvette;

- ni adhérence ni mouillage de la face endroit de l’éprouvette.