TESTER VESLIC

NF EN ISO 11640

Mode d’utilisation

Assurez vous que les bras de l’appareil soient relevés et que les deux points d’attaches soient déserrés.

(voir image 1 et 2)

1

2

3

4

Positionnement des feutres :

Relevez la barre image 3  et dévissez l’écrou comme indiqué image 4.

Enlevez l’embout  image 5 et fixez le feutre à l’embase  image 6.

Repositionnez l’ensemble comme indiqué image 7.

 Idem pour les 3 autres barres.

7

5

6

8

Préparez les éprouvettes comme définis dans la norme

Préparez soit :

- Une éprouvette de 180 mm x 100 mm

- 4 éprouvettes de 30 mm  x 100 mm

Installez l’éprouvette sur la plateforme métallique, bien centrée en face des barres image 8.

Resserrez les deux points d’attaches  image 9, puis abaissez les bras image 10  afin d’allonger l’éprouvette de 10% dans le sens de frottement.

9

10

Abaissez les barres de frottement en s’assurant qu’elles soient bien en position de départ.

Comme image 11.

Ajoutez les masses de 500g sur les barres image 12 et 13.

11

12

13

15

Mettez l’appareil sous tension image 14.

Assurez-vous que le compteur soit à Zéro (sinon appuyer sur reset) image  15 et 16.

Programmez le nombre voulu de cycles (boutons bleu) sur le compteur image 17 et 18.

Démarrez l’essai Image 12.

16

17

14

18

19

Démarrez l’essai Image 19.

Analyse des résultats :

Relevez les barres image 20.

Desserrez les deux points d’attaches et relevez les bras.

Comme indiqué sur image 1, 2 et 21.

Enlevez l’éprouvette image 22.

Et faites une cotation à l’aide des échelles des gris :

Pour dégorgement A03 et pour dégradation A02

De préférence utiliser la lumière du jour de la cabine de lumière pour l’observation.

20

21

22

A02                                                 A03