TESTER VESLIC

NF EN ISO 11640

- BUT :

Ce test permet de déterminer la résistance des couleurs du cuir

aux frottements, avec un feutre de laine sec ou humide.

Elle s’applique à toutes les sortes de cuir.

- ÉPROUVETTE :

Prélever soit :

- un rectangle (100mm x  180mm), si l’on dispose d’une peau ou d’un cuir entier.

Le prélèvement doit se faire dans les zones non hachurées GJKH et/ou hachurées HLMN représentées à la Figure 1.

Sur les petites peaux, les distances EF et JK peuvent être plus courtes.

Figure 1

Légende

1 Echine

B est la racine de la queue

AD est la racine de la queue

D est une ligne perpendiculaire à BC

Les lignes GH et JK sont parallèles à BC

AC = 2AB

AF = FD

JK = EF

GE = EH

HL = LK = HN

AE = 50 mm ± 5 mm

- 4 éprouvettes rectangulaires de 100mm de long x 30mm de large, si l’on ne dispose pas d’une peau entière. Le prélèvement doit se faire à différents endroits de la peau ou du cuir, ne présentant pas de défaut évident tel que des éraflures.

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

L'échantillon doit être exposé dans l'atmosphère normale, au minimum pendant 24 heures avant l’essai.

- PRINCIPE :

Un côté de l’éprouvette de cuir est frotté avec des morceaux de feutre de laine normalisés sous une pression donnée, en appliquant un nombre donné de mouvements de va-et-vient.

Le degré de dégorgement du feutre de laine et le changement de couleur du cuir sont évalués à l’aide des échelles de gris.

Tout autre changement ou dommage apparent à la surface du cuir est également noté.

- MODE OPÉRATOIRE:

- Desserrer les deux points d’attache permettant de fixer l’éprouvette et relever les bras.

- Placer l’éprouvette sur la plateforme métallique horizontale.

- Serrer les deux points d’attache et baisser les bras afin d’allonger l’éprouvette de 10 % dans le sens du frottement.

- Fixer les feutres sur les barres, aux embases, puis y ajouter un poids de 500g.

- Abaisser la barre sur l’éprouvette et programmer le nombre voulu de cycles sur le compteur :

- Test sec : 15 – 50 et jusqu’à 150 frottements

- Test humide : 10 – 50 et jusqu’à 150 frottements

- Démarrer l’essai : START

- À la fin de l'essai, enlever le feutre et l’éprouvette.

- Évaluer le dégorgement sur le feutre :

Utiliser l’échelle des gris clairs normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Évaluer la dégradation sur l’éprouvette :

Utiliser l’échelle des gris foncés normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Noter les cotations sur le PV.

Remarque :

Si nécessaire, renouveler l’essai avec un autre nombre de cycles, après avoir déplacé la barre sur l’éprouvette (ou sur une nouvelle éprouvette) et après avoir changé le feutre.

Il convient que l’essai soit répété en cas d’effet de boulochage sur le feutre.

Pour le frottement au mouillé :

Mouiller le feutre dans de l’eau déminéralisée.

Chauffer l’eau à ébullition et laisser bouillir doucement jusqu’à ce que les morceaux de feutre tombent au fond du récipient.

Vider l’eau bouillante et la remplacer par de l’eau déminéralisée froide.

Laisser reposer jusqu’à ce que les morceaux de feutre aient atteint la température ambiante.

Sortir chaque morceau de feutre de l’eau juste avant l’emploi, essorer ou essuyer le feutre afin de ramener sa teneur en eau à environ 1 g.

Les morceaux de feutre ne doivent pas séjourner dans l’eau plus de 24 h.

Faire l’essai, puis sécher les éprouvettes et morceaux de feutre mouillés à température ambiante avant l’évaluation.

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Attribuer une valeur de 1 à 5 d’après une échelle de gris, conformément à l’ISO 105-A02 et à l’ISO 105-A03, pour l’évaluation :

- du dégorgement des morceaux de feutre

- du changement de couleur du cuir

Noter tout autre changement visible en surface de l’éprouvette, par exemple: perte de lustre, accroissement du lustre, aplatissement du poil ou destruction du finissage.

Foncés

Clairs

Emploi de l'échelle :

Placer côte à côte, et éclairé par la lumière du jour ou par une source équivalente de lumière de 600 lx (cabine de lumière) :

- Comparer l'écart visuel entre le feutre dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris clairs.

- Comparer l'écart visuel entre le cuir dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris foncés.

- APPAREILLAGE :

9

11

| 13 | Feutre |
| --- | --- |
| 12 | Embase |
| 11 | Barre amovible |
| 10 | Bras |
| 9 | Poids de 500g |
| 8 | Plateforme métallique |
| 7 | Points d’attache |
| 6 | Ecran |
| 5 | Compteurs |
| 4 | Remise à zéro |
| 3 | Arrêt |
| 2 | Marche |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

3

2

1

10

7

8

12

13

4

5

6