## Slide 1: La TWIZY et la fonderie
Olivier CHUECA

## Slide 2: Le projet Renault TWIZY
la Twizy est issue d'une phase d'étude qui commence en 2006

## Slide 3: Le projet Renault TWIZY
la Twizy est issue d'une phase d'étude qui commence en 2006

## Slide 4: Le projet Renault TWIZY
Après plusieurs essais allant du simple châssis motorisé à la petite voiture ci dessus, le prototype et le nom "TWIZY" (pour Twin-easy) sont présenté au salon de Frankfort en 2009

## Slide 5: Le projet Renault TWIZY
La conception du châssis est confiée à Renault Sport Technologies.

## Slide 6: La version commercialisée
vitesse maxi 80km/h
Une version bridée à 45km/h
autonomie 100km
2 places en tandem
batteries en location
recharge complète en 3h30
poids total 450kg
possibilité de se garer en largeur de la voie
prix de 6990€

## Slide 7: La fabrication
La Twizy est assemblée à l'usine de Valladolid (Espagne).
Mais les pièces sont produites dans plusieurs usines d’Europe.

## Slide 8: Et la fonderie?
Comme la plupart des véhicules, de nombreuses pièces sont issues de la filière fonderie
En voyez vous quelques unes?

## Slide 9: Et la fonderie?
Comme la plupart des véhicules, de nombreuses pièces sont issues de la filière fonderie
Carters moteurs et réducteurs, disques de freins, étriers et porte plaquettes, porte moyeu…

## Slide 10: Et la fonderie?
Modèles numériques

## Slide 11: Et la fonderie?
Mais les pièces de fonderie les plus visibles sont les roues
(appelées jantes par abus de langage)
Roues en tôle + enjoliveurs Roues en alliage

## Slide 12: Les jantes alliages
A partir des années 1970, les constructeurs les plus prestigieux ont équipé leurs véhicules de jantes alliages. Dans les années 1980, les constructeurs généralistes en dotent les modèles sportifs ou haut de gamme.
Les tailles ont évolué du 13 pouces au 17 pouces, taille courante actuellement.
Jante 18’’ Scenic 2013 Renault FUEGO (1981)

## Slide 13: Les jantes alliages
Les tailles ont augmenté et les techniques d’usinage et de peinture aussi.
Les modèles haut de gamme actuels sont dits diamantés.
Il s’agit d’un usinage, d’une peinture et d’un vernis.
Modèle numérique de la roue Twizy

## Slide 14: Les jantes alliages
Les industriels travaillent aujourd’hui sur des dépôts de peinture au laser permettant des personnalisations, des gravages…
Voici ce que cela peut donner sur une jante de Twizy personnalisée par la société Française de roue pour le lycée Henri Brisson.

## Slide 15: Quel alliage?
L’objectif et d’obtenir de jolies roues mais aussi de limiter le poids, car cela limite la masse du véhicule mais aussi l’effet gyroscopique.
Les véhicules de compétition ont donc des jantes forgées ou coulée en magnésium.
Les véhicules de séries ont des jantes en alliage d’aluminium, fabriquées en fonderie. La pièce est donc par exemple :
EN AC Al Si7 Mg06
Ce type d’alliage est très largement utilisé, car il permet d’obtenir un bon compromis entre les caractéristiques mécaniques, la mise en œuvre, et le coût.

## Slide 16
L’alliage
Pour obtenir une pièce de qualité, il faut un alliage de qualité,
Les alliages Aluminium Silicium sont très utilisés en fonderie car au-delà de leurs caractéristiques mécaniques et leur légèreté, ils ont une assez bonne coulabilité.
Lors de la fusion, l’alliage se trouve dans le four aux environs de 720°C. Il a alors tendance à dissoudre l’hydrogène sous forme atomique. A la solidification, ces atomes se regroupent sous forme moléculaire H2 pour former un gaz et donc des porosités dans l’alliage. Il faut donc éliminer cet hydrogène. Cela se fait en traversant le métal liquide par des bulles d’azote qui lui ne se dissout pas. En remontant à la surface, elles entrainent l’hydrogène (et les oxydes), c’est le dégazage.

## Slide 17
L’alliage
Pour les pièces métalliques, la taille des grains est très importante pour les caractéristiques mécaniques.
C’est pourquoi on effectue un traitement d’affinage (au titane/bore) dans le métal liquide.
Lors du refroidissement, au passage du palier eutectique, la solution solide B (silicium) a tendance à apparaitre sous forme d’aiguille, on parle de structure aciculaire. On préfère une structure plus fine (fibreuse) donc on fait un traitement de modification au strontium,

## Slide 18: Quel procédé
Pour produire des roues en grande série,
le procédé utilisé est le procédé basse pression.
Le métal est maintenu liquide en dessous du moule métallique. Une différence de pression fait remonter le métal qui remplit l’empreinte.

## Slide 19: Quel procédé
Le procédé basse pression.
C’est la courbe de pression qui gère la remontée du métal dans l’empreinte:
P=rgh
(Principe du verre et de la paille)

## Slide 20: Quel procédé
Ce procédé présente de nombreux avantages:
Le moule métallique permet un refroidissement assez rapide et donc de bonnes caractéristiques mécaniques ainsi qu’un très bon état de surface
L’automatisation permet des cadences élevées et limite les interventions humaines
La maitrise de la pression permet un remplissage de l’empreinte sans turbulence et limite la présence d’oxydes dans la pièce
La thermorégulation permet une solidification dirigée et évite le masselotage
Le système de remplissage est limité à la carotte à l’entrée du moule
La mise au mille est donc très faible (rapport masse coulée/masse pièce)

## Slide 21: Le moule
Le moule est métallique (permanent) il faut donc pouvoir l’ouvrir pour extraire la pièce solidifiée. Les trois chapes (ici rouges et verte) sont donc mobiles, ainsi que le noyau (bleu),

## Slide 22: Le moule
Pour que le métal liquide qui remplit l’empreinte à environ 700°C ne fige pas trop vite, le moule est thermo-régulé. Il est chauffé à l’entrée du métal et refroidi aux extrémités, cela permet une solidification dirigée qui évite le masselottage.

## Slide 23: Le moule
Pour limiter l’usure du moule et éviter de polluer l’alliage liquide, on applique une couche sur l’outillage, l’épaisseur est d’une centaine de microns.
Cela s ’appelle le poteyage. Il est généralement appliqué au pistolet, sur un outillage chauffé à 200°C.
Il faut le réparer ou le refaire toutes les 5000 pièces environ.

## Slide 24
La simulation de remplissage

## Slide 25
Les machines
Aujourd’hui, les industries de la fonderie sont très modernes et robotisées
Four
Pièce
Moule
Robot

## Slide 26
Les machines
Aujourd’hui, les industries de la fonderie sont très modernes et robotisées

## Slide 27
Au niveau des alliages aluminium-silicium, la difficulté est d’obtenir un fort allongement.
En effet, cela permettra à la roue de se déformer lors d’un choc (avec un trottoir par exemple) et de ne pas se briser.
Pour y parvenir, le procédé de moulage utilisé est important car la vitesse de refroidissement va influencer la taille des grains et donc les caractéristiques mécaniques.
Le traitement thermique a aussi un rôle très important. On pratique généralement une mise en solution, une trempe puis un revenu. C’est un durcissement structural,
On peut arriver alors a obtenir un allongement à rupture de l’ordre de 10%.
Le traitement thermique

## Slide 28: Les contrôles
Ces pièces sont des pièces de sécurité, elle sont donc très contrôlées
Contrôle radio à 100%
Essais de fatigue
Essais de traction sur éprouvettes
Contrôles micrographiques
Contrôle du gazage
Contrôle de la composition chimique au spectromètre

## Slide 29: Remerciements
RENAULT
FRANCAISE DE ROUE
Quelques liens
http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-electriques/twizy/twizy/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SnHRZA3ynNs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wmsy95esLPM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wcc2pwyILkM
Olivier.chueca@ac-orleans-tours.fr