| # CORRIGE Application EN 15614-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTS FOURNIS : - Mise en situation. Page : 1 - Plan du filtre. page : 2 - Nomenclature et sujet. page : 3 - DMOS P page : 4 - Extrait de la norme NF EN 15614 - 1 (14 pages) - Extrait de la norme sur le classement des aciers (2 pages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN SITUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’étude et la réalisation portent sur des filtres décanteurs pour les usines de retraitements des eaux. Ces appareils sont réalisés en acier inoxydable austénitique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un schéma ci-dessous explique le fonctionnement de la pièce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortie du liquide filtré |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arrivée du liquide |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### DS N°2 NF EN 15614 |  |  |  |  | S2 ROC |  |  |  |

| Repères | Nombre | Désignation |  |  | Matière |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tôle épaisseur 6mm |  |  | X5CrNi 18-10 |  | 270 x 270 |
| 2 | 4 | Fer plat de 80 x 6 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 300 mm |
| 3 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 200 mm |
| 4 | 1 | Tube  168.3 x 4,5 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 200 mm |
| 5 | 1 | Fond GRC 168,3 x 4 |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |
| 6 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 60 mm |
| 7 | 1 | Coude à 90°  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Modèle 3D |
| 8 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 100 mm |
| 9 | 1 | Tube  60,3 x 2,9 |  |  | X5CrNi 18-10 |  | Long : 100 mm |
| 10 | 1 | Bride à souder en bout  60,3 |  |  | X5CrNi 18-10 |  |  |

- ON DEMANDE :

Vous devez mettre en place une nouvelle qualification de mode opératoire de soudage en vue de la fabrication des filtres. Cette qualification concerne le corps Rep. 4 et la tubulure Rep. 9.

Pour cela il faut :

- Donner le groupe du matériau.

- Donner le domaine de validité de la soudure, suivant la norme NF EN 15614-1 ( faites un

tableau ) .

- Déterminer le format de l’assemblage de qualification.

- Remplir le DMOSP .

- Rechercher les contrôles examens et essais à exercer.

- Choisir les contrôles que vous allez mettre en œuvre ( justifiez).

- Définir l’étendue des contrôles.

NB : La soudure est effectuée en soudage électrique à l’arc avec une électrode  3.2, gorge de 4 mm en une passe. L’électrode est une SAFINOX R-18-8-S appelée également R 308 L, dont la désignation normalisée est E 199 LR 12. Ces électrodes sont utilisées en polarité inverse.

  - GROUPE DU MATERIAU:

Acier inoxydable austénitique X5CrNi 18-10 groupe 8.1

  - SYMBOLISATION DE LA SOUDURE ET DOMAINE DE VALIDITE (page 9 à 14 – paragraphe 6) :

EN 15614-1 . 111. T. FW. 8,1. R. t4,5. D60,3. PB. Sl

6321-d page 10/17 piquage emboîté – sl soudage monocouche pour FW

| Explications |  | Domaine de validité |
| --- | --- | --- |
| 111 | Procédé de soudage arc élect enrobée | 111 (p11 ; 6.4.1) |
| FW | Soudure d’angle | FW ( p12,13 ; 6.4.3.g) |
| 8.1 | Groupe de matériau Re< 460 N/mm² | 8-8 ;8.1-8 ;8.2-8… (p9 ; t3) |
| t4,5 | Épaisseur | 0.5t(3 mini) à 1.2t : 3 à 5.4 (p11 ; t6) |
| a4 | Gorge de la soudure | 0.75a à 1.5a : 3 à 6(p11 ;t 6) |
| D60.3 | Diamètre |  0.5 x D(25 mini) :  30.15 (p12 ; t7) |
|  | Angle d’inclinaison | 90° (p11 ; 6.3.3) |
| PB | Position de soudage à plat | Toutes car pas de résilience ni dureté (p12 ; 6.4.2) |
| sl | Soudage monopasse | sl ( p12,13 ; 6.4.3h) |
|  3.2 | Métal d’apport SAFINOX R-18-8-S | SAFINOX R-18-8-S ou équivalents (p13 ; 6.4.5) |
|  3.2 | Diamètre et En | Tous  (p13 ; 6.4.6, 6.4.8) rien sur l’énergie |
| CC+ | Type de courant | CC+ (p13 ;6.4.7) |

  - FORMAT DE L’ASSEMBLAGE DE QUALIFICATION ( Fig 4 ) :

1 Préparation et accostage des bords suivant le Descriptif du Mode Opératoire de Soudage

CORPS Rep 4

α Angle de piquage 90°

a 150 mini

D1 168.3 mm

t1  «ép. 4.5 mm

TUBE piquage rep 9

a 150 mini

D2  60.3 mm

t2 ép. 2.9 mm

# NF EN ISO 15614-1

Descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire du constructeur ou du fabricant (DMOSP)

Lieu : .................................................		EXAMINATEUR OU ORGANISME D’INSPECTION :

DMOS référence N° :	........................		...................................................................................

PV-QMOS N° : ..................................		Méthode de préparation et de nettoyage : ................

Constructeur ou Fabricant : ..........….		...............Dégraissage......................................

Nom du soudeur : .............................		Spécification matériau de base : X 5 Cr Ni 18-10

Procédé de soudage : ....111.............. 		Epaisseur du matériau de base (mm) : .2.9 – 4 mm........

Type de joint :	............FW................		Diamètre du matériau de base : ..D 60.3 – D 168.3 mm.
Détails de préparation de joint (Schéma) :		Position de soudage de l’assemblage : ......PB.....

| Schéma de préparation | Disposition des passes |
| --- | --- |

Paramètres de soudage :

| Passe N° | Procédé | Dimension métal d’apport | Intensité A | Tension à l’arc V | Type de courant Polarité | Vitesse d’avance | Energie de soudage* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111 | 3.15 | 110 | 25.4 | CC+ | 21 cm/mn | 8 kJ/cm |

Produits consommables, désignation  :	E 199 LR 12		Autres informations : .Nettoyage et passivation		marque et type : SAFINOX R-18-8-S		après soudage………………

Etuvage ou séchage spécifique : ................................	par ex. : balayage (largeur maximale) oscillation :

Constructeur ou Fabricant				Examinateur ou organisme d’inspection			   Nom, date et signature					Nom, date et signature

…………………………….…				…………………………………………………

  - Si nécessaire

- RECHERCHE DES CONTROLES EXAMENS ET ESSAIS A EXERCER (page 4 ; T1 ) :

Soudure d’angle : 		contrôle visuel : 100%

contrôle de surface : 100%

Essai de dureté : exigé

Examen macroscopique : 2 coupes

Essais retenus : 		contrôle visuel 100%

contrôle de surface (ressuage car inox austénitique) 100%

Essai de dureté : non car c’est un inox austénitique

Examen macroscopique 2 coupes