DESCRIPTIF D’UNE QUALIFICATION NORME EN 15607

Extrait de la norme NF EN 15607 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques :

Règles générales

1 – INTRODUCTION

Les descriptifs des modes opératoires de soudage sont indispensables pour établir une base bien définie permettant de planifier les opérations de soudage et leur contrôle de qualité en cours d'exécution. Selon la terminologie des normes d'assurance de qualité, le soudage est considéré comme un procédé spécial. Ces normes exigent généralement que les procédés spéciaux soient exécutés en conformité avec des DMOS  écrits.

Les écarts métallurgiques constituent un problème particulier, car l'évaluation des propriétés mécaniques par des essais non destructifs est impossible dans l'état actuel de cette technologie, et cela a conduit à l'établissement de règles pour la qualification d'un mode opératoire de soudage avant la mise en application de la spécification pour la production réelle. La présente Norme européenne définit ces règles.

2 - DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme est applicable au soudage manuel, mécanisé et automatique.

3 - TERMES ET DEFINITIONS

3.1 mode opératoire de soudage

Séquence spécifiée des actions à suivre pour l'exécution d'un assemblage soudé indiquant le(s) procédé(s) de soudage, la référence des matériaux, les produits consommables de soudage, la préparation, le préchauffage (éventuel), la méthode de soudage, son contrôle et le traitement thermique après soudage (éventuel), ainsi que l'équipement employé.

3.2 descriptif d'un mode opératoire de soudage préliminaire (DMOS-P)

Document comportant les variables exigées d’un mode opératoire de soudage et qui est à qualifier en utilisant l’une des méthodes décrites conformément à l’article 4.

3.3 descriptif d'un mode opératoire de soudage (DMOS)

Document ayant été qualifié par l’une des méthodes de l’article 4 et fournissant les variables exigées d'un mode opératoire de soudage afin d’en assurer la répétabilité au cours du soudage en fabrication.

3.4 instructions de travail

Description simplifiée du mode opératoire de soudage, pour application directe dans l'atelier.

3.5 procès-verbal de qualification d'un mode opératoire de soudage (PV-QMOS)

Document comprenant toutes les données nécessaires à la qualification d'un descriptif de mode opératoire de soudage préliminaire.

3.6 épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage

Exécution et essais d'un assemblage de qualification normalisé, tel qu’indiqué dans le DMOS-P, afin de qualifier un mode opératoire de soudage.

3.7 produit consommable de soudage

Matériaux consommés lors de l’exécution d’une soudure, comprenant les métaux d'apport et les produits consommables auxiliaires.

3.8 domaine de validité

Etendue de la qualification pour une variable de soudage essentielle.

3.9 assemblage de qualification

Assemblage soudé utilisé pour des essais.

3.10 éprouvette

Portion ou échantillon prélevé dans l’assemblage de qualification, destiné à subir un essai destructif.

3.11 assemblage homogène

Assemblage soudé dans lequel le métal fondu et le matériau de base ne présentent pas de différences significatives de caractéristiques mécaniques et/ou de composition chimique.

NOTE : Un assemblage soudé réalisé avec des matériaux de base de nuances similaires sans métal d'apport est considéré comme homogène.

3.12 assemblage hétérogène

assemblage soudé dans lequel le métal fondu et le matériau de base présentent des différences significatives de caractéristiques mécaniques et/ou de composition chimique

3.13 assemblage métallique mixte

Assemblage soudé dans lequel les matériaux de base présentent des différences significatives de caractéristiques mécaniques et/ou de composition chimique.

3.14 défaut

discontinuité dans la soudure ou écart par rapport à la géométrie voulue. Les défauts comprennent par exemple les fissures, les manques de pénétration, les soufflures et les inclusions de laitier.

3.15 examinateur ou organisme d'examen

Personne ou organisme qui a été désignée pour vérifier la conformité à la norme applicable.

3.16 apport de chaleur

Energie introduite dans la zone de soudure au cours du soudage.

3.17 épaisseur de métal fondu

Epaisseur du métal fondu, à l'exclusion de toute surépaisseur.

4 - DEVELOPPEMENT ET QUALIFICATION DES MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE

4.1 Généralités

La qualification des modes opératoires de soudage doit être réalisée avant soudage effectif en fabrication. Le fabricant doit préparer un DMOS-P et s'assurer que celui-ci est applicable à la fabrication en s'appuyant sur l'expérience issue des fabrications antérieures et sur l’ensemble des connaissances relatives à la technologie du soudage.

Chaque DMOS-P doit être utilisé comme base pour l'établissement d'un PV-QMOS qualifié selon l'une des méthodes données ci après

4.2 Qualification sur la base d’une épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage

Cette méthode spécifie la manière dont un mode opératoire de soudage peut être qualifié en réalisant par soudage un assemblage de qualification normalisé et en soumettant celui-ci à des examens, contrôles ou essais.

4.3 Qualification basée sur des produits consommables de soudage soumis à essais

Certains matériaux ne sont pas dégradés de façon significative dans les zones affectées thermiquement. Dans ce cas, cette méthode de qualification peut être utilisée.

L’EN ISO 15610 définit la méthode de qualification par utilisation de produits consommables de soudage soumis à essais pour les procédés de soudage suivants :

— soudage à l'arc ;

— soudage aux gaz.

4.4 Qualification sur la base de l'expérience en soudage

Cette méthode spécifie la manière dont un mode opératoire de soudage peut être qualifié par démonstration d’une aptitude au soudage ayant donné satisfaction précédemment.

Un fabricant peut qualifier un DMOS-P par référence à l'expérience en soudage à condition qu'il puisse prouver, par une documentation authentique appropriée indépendante qu'il a soudé précédemment, de façon satisfaisante, le type d’assemblage et de matériaux en question.

Dans de tels cas il convient d’utiliser uniquement des modes opératoires de soudage qui se sont révélés fiables par expérience.

L’EN ISO 15611 définit la méthode de qualification par référence à l'expérience en soudage pour les procédés suivants :

— soudage par faisceau laser ;

— soudage par résistance.

— soudage à l'arc ;

— soudage aux gaz ;

— soudage par faisceau d'électrons ;

4.5 Qualification basée sur un mode opératoire de soudage standard

Cette méthode spécifie la manière dont un mode opératoire de soudage peut être qualifié par l’utilisation d’un mode opératoire de soudage standard.

Un DMOS-P préparé par un fabricant est qualifié si les plages pour chacune des variables se trouvent dans les limites autorisées par le mode opératoire de soudage standard.

Un mode opératoire de soudage standard doit être diffusé, en tant que spécification, sous la forme d'un DMOS ou d'un PV-QMOS basé sur une qualification selon la partie appropriée du prEN ISO 15614 concernant les épreuves de qualification d'un mode opératoire. La diffusion et l'amendement de modes opératoires de soudage standards doivent être effectués par l'examinateur ou l'organisme d'examen ayant la responsabilité de la qualification initiale.

L'application d'un mode opératoire de soudage standard est également soumise à des conditions que l'utilisateur doit satisfaire.

Le prEN ISO 15612 définit la méthode de qualification par utilisation d’un mode opératoire de soudage standard pour les procédés suivants :

— soudage par faisceau laser ;

— soudage par résistance.

— soudage à l'arc ;

— soudage aux gaz ;

— soudage par faisceau d'électrons ;

4.6 Qualification sur la base d’un assemblage soudé de pré-production

Cette méthode spécifie la manière dont un mode opératoire de soudage peut être qualifié par des épreuves de qualification sur assemblages soudés de pré-production.

C'est la seule méthode fiable pour la qualification de certains modes opératoires de soudage, où les propriétés obtenues pour la soudure dépendent largement de certaines conditions, telles que les éléments à souder, les conditions particulières de bridage, les effets thermiques, etc., qui ne peuvent pas être reproduites par des assemblages de qualification normalisés.

La qualification sur la base d'un assemblage soudé de pré-production peut être utilisée lorsque la forme et les dimensions des assemblages normalisés ne sont pas suffisamment représentatives de l'assemblage à souder, par exemple une soudure de fixation sur tube mince. Dans de tels cas, un ou plusieurs assemblages de qualifications spéciaux doivent être réalisés pour simuler l'assemblage en fabrication, avec toutes ses caractéristiques essentielles. L'épreuve de qualification doit être exécutée avant fabrication et dans les conditions réelles de la fabrication.

L’inspection, les contrôles, examens ou essais de l'assemblage de qualification doivent être exécutés conformément à la norme appropriée pour les méthodes d’essais, mais il peut être nécessaire de compléter ou de remplacer ces essais par des essais spéciaux selon la nature de l'assemblage en question. L’EN ISO 15613 définit la méthode de qualification sur un assemblage soudé de pré-production pour les procédés suivants :

— soudage par faisceau laser ;

— soudage par résistance.

— soudage à l'arc ;

— soudage aux gaz ;

— soudage par faisceau d'électrons ;

5 - DUREE DE VALIDITE

Une qualification est valable indéfiniment pour les plages qualifiées sauf spécification contraire.

### Différentes phases pour la qualification de mode opératoire de soudage

| Activité | Résultat | Partie impliquée |
| --- | --- | --- |
| Étude du mode opératoire | DMOS-P | Fabricant |
| Qualification par toute méthode | PV-QMOS comprenant le domaine de validité basé sur la norme correspondante | Fabricant et, si applicable, examinateur/organisme d’examen |
| Mise au point finale du mode opératoire | DMOS basé sur ce PV-QMOS | Fabricant |
| Diffusion pour fabrication | Copie du DMOS ou des instructions de travail | Fabricant |