EXTRAIT DE LA NORME NF EN ISO 15614-1

EPREUVE DE QUALIFICATION D’UN MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE

Ce cours n’est qu’un extrait  de la norme, qui contient 34 pages.

INTRODUCTION

Toutes nouvelles qualifications de M O S  sont à effectuer conformément à la présente norme. Cette Norme n'invalide pas les qualifications existantes exécutées à partir  des éditions précédentes. Si des contrôles, examens, essais complémentaires sont à effectuer pour obtenir une qualification techniquement équivalente, il est nécessaire d’effectuer ces contrôles sur un assemblage qu’il convient d’exécuter conformément à la présente norme.

# 1 - DOMAINE D'APPLICATION :

La présente norme spécifie comment un DMOS P est qualifié par une épreuve. Elle définit les conditions d'exécution des épreuves de qualification de mode opératoire de soudage et son domaine de validité, pour toutes les opérations pratiques de soudage englobant la liste des variables mentionnées à l'Article 6.

Les contrôles, examens et essais doivent être réalisés conformément à la présente norme. Des contrôles,

complémentaires peuvent être exigés par des normes d'application. La présente norme s'applique au soudage à l'arc et aux gaz des aciers et au soudage à l’arc du nickel et des alliages de nickel.

Les soudages à l’arc et aux gaz sont couverts par les procédés suivants, conformément à l’EN ISO 4063 :

— 111 soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée ;

— 114 soudage à l’arc avec fil fourré auto protecteur ;

— 12 soudage à l'arc sous flux (en poudre) ;

— 131 soudage MIG (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible) ;

— 135 soudage MAG (soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible) ;

— 136 soudage MAG avec fil fourré (soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fourré) ;

— 137 soudage MIG avec fil fourré (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec fil-électrode fourré) ;

— 141 soudage TIG (soudage à l'arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène) ;

— 15 soudage plasma ;

— 311 soudage oxyacétylénique.

Les principes de la présente Norme peuvent s'appliquer à d'autres procédés de soudage par fusion.

2 - DESCRIPTIF DE MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE PRELIMINAIRE (DMOS-P) :

Le DMOS P doit être conforme à l’ EN ISO 15609-1 ou à l’EN ISO 15609-2.

3 - ÉPREUVE DE QUALIFICATION DU MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE :

La réalisation et les essais des assemblages doivent être conformes aux Articles 4 et 5. Le soudeur ou l’opérateur soudeur est qualifié pour le domaine de validité approprié selon l’EN ISO 9606-1 ou l’EN ISO 9606-4 ou l’EN 1418, dans la mesure où les exigences d’essais correspondantes sont satisfaites.

4 - ASSEMBLAGE DE QUALIFICATION :

4.1 Généralités

L'assemblage soudé auquel s'applique le MOS doit être représenté par un  assemblage de qualification normalisé tel que spécifié en 4.2. Si l’assemblage normalisé n’est pas représentatifs des exigences relatives à la fabrication/la géométrie de l’assemblage, l’utilisation de l’EN ISO 15613 doit être exigée.

4.2 Forme et dimensions des assemblages de qualification

La longueur ou le nombre d’assemblages doit être suffisant pour permettre de réaliser tous les essais. Des assemblages de qualification de taille supérieure au minimum indiqué peuvent être préparés en vue d'essais additionnels et/ou de contre-essais éventuels (voir 5.6). Pour tous les assemblages de qualification à l’exception des piquages (Figure 4) et des soudures d’angle (Figure 3), l’épaisseur de matériau, t, doit être la même à la fois pour les tôles/tubes à souder. Si exigé par la norme d’application, le sens de laminage de la tôle doit être indiqué sur l'assemblage de qualification lorsqu'un essai de flexion par choc est exigé dans la Zone Affectée Thermiquement (ZAT). L'épaisseur et/ou le diamètre extérieur du tube des assemblages de qualification doivent être choisis conformément aux indications de 6.3.2.1 à 6.3.2.3.

L'assemblage de qualification doit avoir la forme et les dimensions minimales suivantes :

4.2.1 Assemblage bout à bout de tôles à pleine pénétration

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 1.

4.2.2 Assemblage bout à bout de tubes à pleine pénétration

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 2.

NOTE Le mot «tube» seul ou associé, est utilisé pour «tube», «tuyauterie» ou «profil creux».

4.2.3 Assemblage en T

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 3.

Il peut être utilisé pour les soudures en T à pleine pénétration ou pour les soudures d’angle.

4.2.4 Piquage

L'assemblage de qualification doit être préparé conformément à la Figure 4. L'angle α est le minimum à utiliser en fabrication. Il peut être utilisé pour les assemblages à pleine pénétration (assemblage posé, pénétrant ou traversant) et pour les soudures d’angle.

4.3 Soudage des assemblages de qualification

La préparation et le soudage des assemblages de qualification doivent être conformés au DMOS-P. Les positions de soudage et les limites d'angles d'inclinaison et de rotation de l’assemblage doivent être en conformité avec l’EN ISO 6947. Si des soudures de pointage doivent être fondues dans l’assemblage final, elles doivent être présentes dans l'assemblage de qualification. Le soudage et les contrôles, examens et essais des assemblages doivent être effectués en présence d’un examinateur ou d’un organisme d'examen.

1 Préparation et accostage des bords suivant le Descriptif

du Mode Opératoire de Soudage Préliminaire (DMOS-P)

a Valeur minimale 150 mm

b Valeur minimale 350 mm

t Épaisseur du matériau

Figure 1 — Assemblage de qualification pour un assemblage

bout à bout de tôles à pleine pénétration

1 Préparation et accostage des bords suivant le Descriptif du Mode Opératoire de Soudage Préliminaire (DMOS-P)

a Valeur minimale 150 mm

D Diamètre extérieur du tube

t Épaisseur du matériau

Figure 2 — Assemblage de qualification pour un assemblage bout à bout de tubes à pleine pénétration

1 Préparation et accostage des bords suivant le Descriptif

du Mode Opératoire de Soudage Préliminaire (DMOS-P)

a Valeur minimale 150 mm

b Valeur minimale 350 mm

t Épaisseur du matériau

Figure 3 — Assemblage de qualification pour un assemblage en T

1 Préparation et accostage des bords suivant le Descriptif

du Mode Opératoire de Soudage Préliminaire (DMOS-P)

α Angle de piquage

a Valeur minimale 150 mm

D1 Diamètre extérieur du tube principal

t1 Épaisseur de paroi du tube principal

D2 Diamètre extérieur du piquage

t2 Épaisseur de paroi du piquage

Figure 4 — Assemblage de qualification pour un piquage

5 CONTROLES, EXAMENS ET ESSAIS :

5.1 Étendue des contrôles, examens et essais Tableau 1.

Une norme d’application peut spécifier des essais complémentaires, par exemple :

— un essai de traction longitudinale prélevé dans le métal déposé ; 	— une analyse chimique ;

— un essai de pliage dans le métal fondu hors dilution ;	— un examen micrographique ;

— des essais de corrosion ;	— une détermination de la teneur en ferrite delta ;

Tableau 1 — Contrôles, examens et essais à réaliser sur les assemblages de qualification

a) Le contrôle par ultrasons ne doit pas être utilisé pour t < 8 mm et pour les groupes de matériaux 8, 10, 41 à 48.Austé, Ni.

b) Contrôle par ressuage ou par magnétoscopie. Contrôle par ressuage pour les matériaux non magnétiques.

c) Pour les essais de pliage, voir 5.4.3.

d) Un jeu dans le métal fondu et un jeu dans la ZAT pour les matériaux d’épaisseur 12 mm et dont la résistance à la flexion

par choc est spécifiée. Les normes d’application peuvent exiger un essai de flexion par choc pour une épaisseur inférieure

à 12 mm. La température d’essai doit être choisie par le fabricant, en fonction de l’application ou de la norme d’application

mais ne doit pas être inférieure à celle spécifiée pour le métal de base. Pour les essais complémentaires, voir 5.4.5.

e) Non exigé pour les métaux de base : — sous groupe 1.1 et groupes 8, 41 à 48.

f) Les essais ainsi détaillés ne fournissent pas d’informations sur les propriétés mécaniques de l’assemblage. Lorsque ces

propriétés correspondent à l’application une qualification supplémentaire doit être aussi réalisée, par exemple une

qualification sur une soudure bout à bout.

g) Pour un diamètre extérieur  50 mm, aucun contrôle par ultrasons n’est exigé.

Pour un diamètre extérieur > 50 mm et lorsque le contrôle par ultrasons n’est pas techniquement possible, le contrôle par

radiographie doit être réalisé à condition que la configuration de l’assemblage permette d’obtenir des résultats significatifs.

5.2 Positionnement et prélèvement des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être prélevées conformément aux Figures 5, 6, 7, et 8 ; après que tous les essais non destructifs (END) aient été effectués et qu’ils aient donné des résultats satisfaisant aux critères du contrôle correspondant à la (aux) méthode(s) d’END utilisée(s).

Il est admis d’effectuer les prélèvements hors des zones présentant des défauts compris dans les limites d’acceptation de la (des) méthode(s) END utilisée(s).

1 Extrémité à chuter 25 mm

2 Sens de soudage

3 Aire pour :

- 1 éprouvette de traction ;

- éprouvettes de pliage.

4 Aire pour :

- éprouvettes de flexion par choc et éprouvettes complémentaires si exigées.

5 Aire pour :

- 1 éprouvette de traction ;

- éprouvettes de pliage.

6 Aire pour :

- 1 coupe macro ;

- 1 éprouvette pour essai de dureté.

NOTE Pas à l’échelle.

Figure 5 — Positionnement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tôles à pleine pénétration

1 Partie supérieure pour un tube en position fixe

2 Aire pour :

- 1 éprouvette de traction ;      - éprouvettes de pliage.

3 Aire pour :

- éprouvettes de flexion par choc et éprouvettes complémentaires si exigé.

4 Aire pour :

- 1 éprouvette de traction ;    - éprouvettes de pliage.

5 Aire pour :

- 1 coupe macro ;     - 1 éprouvette pour essai de dureté.

NOTE Pas à l’échelle.

Figure 6 — Positionnement des éprouvettes dans un assemblage bout à bout de tubes à pleine pénétration

1 Extrémité à chuter 25 mm

2 Coupe macro

3 Coupe macro et éprouvette pour essai de dureté

4 Sens de soudage

Figure 7 — Positionnement des éprouvettes dans un assemblage en T

1 Coupe macro et éprouvette pour essai de dureté à prélever (en position A)

2 Coupe macro en position B

α Angle de piquage

Figure 8 — Positionnement des éprouvettes dans un piquage ou une soudure d'angle sur tubes

5.3 Essais non destructifs

Tous les END en conformité avec 5.1 et le Tableau 1 doivent être effectués sur des assemblages avant prélèvement des éprouvettes. Tout traitement thermique après soudage doit être exécuté avant les END.

Pour les matériaux sensibles à la fissuration par l’hydrogène et pour lesquels aucun post-chauffage ou aucun

traitement thermique après soudage n’est spécifié, il convient de retarder les essais non destructifs.

En fonction de la géométrie de l'assemblage, des matériaux, les END doivent être réalisés selon les exigences du Tableau 1, conformément à l'EN 970 (contrôle visuel), l'EN 1435 (contrôle par radiographie), l'EN 1714 (contrôle par ultrasons), l'EN 571-1 (contrôle par ressuage) et l'EN 1290 (contrôle par magnétoscopie).

5.4 Essais destructifs

5.4.1 Généralités Tableau 1.

5.4.2 Essai de traction transversale

Les éprouvettes et l'essai de traction transversale d'un assemblage soudé bout à bout doivent être réalisées conformément à l'EN 895. Pour les tubes de De > 50 mm, la surépaisseur du métal fondu doit être éliminée sur les deux faces. Pour les tubes de De ≤ 50 mm, la surépaisseur du métal fondu sur la surface interne du tube peut être laissée en l'état.

La résistance à la traction de l'éprouvette ne doit pas être inférieure à la valeur minimale spécifiée du métal de base correspondante sauf spécification contraire avant les essais.

Pour les assemblages métalliques mixtes, la résistance à la traction ne doit pas être inférieure à la valeur minimale spécifiée pour le matériau de base de plus faible résistance à la traction.

5.4.3 Essai de pliage

Les éprouvettes et la conduite de l'essai de pliage d'un assemblage soudé bout à bout doivent être réalisées conformément à l'EN 910.

Pour les épaisseurs < 12 mm, deux éprouvettes de pliage endroit et deux éprouvettes de pliage envers doivent

être utilisées. Pour les épaisseurs ≥ 12 mm, quatre éprouvettes de pliage côté sont recommandées.

Pour un assemblage métallique mixte ou hétérogène bout à bout de tôles, une éprouvette de pliage longitudinal endroit une envers peuvent être utilisées à la place de quatre éprouvettes de pliage transversal.

Le diamètre du mandrin ou du rouleau intérieur doit être égal à 4t et l’angle de pliage doit être de 180° pour un métal de base ayant un allongement A ≥ 20 %. Pour un métal de base ayant un allongement A < 20 % la formule suivante doit être appliquée :

d = ((100 ts) / A) - ts

où : 	d est le diamètre du mandrin ou du rouleau intérieur ;

ts est l’épaisseur de l’éprouvette de pliage ;

A est l’allongement à la traction minimal exigé par la spécification du matériau.

Pendant l'essai, les éprouvettes ne doivent pas révéler un seul défaut > 3 mm, et ceci dans toutes directions. Les défauts apparaissant aux angles des éprouvettes lors de l’essai doivent être ignorés lors de l’évaluation.

5.4.4 Examen macroscopique

Les éprouvettes doivent être préparées et attaquées sur une face, conformément à l'EN 1321, pour révéler

clairement la zone de liaison, la ZAT et la distribution des passes.

L'examen macro doit comporter une partie de métal de base non affecté thermiquement et doit être consigné par au moins une image par épreuve. Les niveaux d'acceptation doivent être en conformité avec 5.5.

5.4.5 Essai de flexion par choc

L'essai de flexion par choc doit être réalisé conformément à la présente norme pour la position des éprouvettes et la température d'essai, et conformément à l'EN 875 pour les dimensions et la méthode d'essai.

Les types d'éprouvettes à utiliser doivent être respectivement VWT (V : entaille Charpy en V — W : entaille dans le métal fondu — T : entaille à travers l’épaisseur) pour le métal fondu et VHT (V : entaille Charpy en V — H : entaille dans la zone affectée thermiquement — T : entaille à travers l’épaisseur) pour la ZAT. Pour chaque emplacement spécifié, chaque jeu doit comporter trois éprouvettes.

Les éprouvettes de type Charpy  V doivent être utilisées. Elles sont prélevées à une distance maximale de 2 mm sous la surface du métal de base et transversalement à la soudure.

Dans la ZAT, l'entaille doit être placée de 1 mm à 2 mm de la zone de liaison et dans l'axe de la soudure pour les éprouvettes prélevées dans le métal fondu.

Pour les épaisseurs > 50 mm, deux jeux d'éprouvettes supplémentaires doivent être prélevés, un dans le métal

fondu et un dans la ZAT à mi-épaisseur ou dans la zone de la racine de la soudure.

L'énergie absorbée doit être conforme à la norme du matériau correspondante, sauf si elle est modifiée par la norme d’application. La valeur moyenne des trois éprouvettes doit satisfaire aux exigences spécifiées. Pour chaque emplacement d’entaille une valeur individuelle peut être inférieure à la valeur moyenne minimale spécifiée, dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 70 % de cette valeur.

Pour les assemblages métalliques mixtes, l’essai de flexion par choc doit être réalisé sur des éprouvettes dans

chacune des ZAT de chaque métal de base. Lorsque des procédés de soudage multiples sont qualifiés à l’aide d’un seul assemblage de qualification, les éprouvettes de flexion par choc doivent être prélevées dans le métal fondu et dans la ZAT pour chaque procédé.

5.4.6 Essai de dureté

L’essai de dureté Vickers sous charge HV10 doit être réalisé conformément à l'EN 1043-1. Les mesures de dureté doivent être effectuées dans la soudure, les zones affectées thermiquement et le métal de base afin d’évaluer la plage de valeurs de dureté dans tout l’assemblage soudé. Pour les matériaux d'épaisseur  5 mm, une seule ligne de filiation doit être réalisée à une profondeur de 2 mm maximum sous la surface supérieure de l’assemblage soudé. Pour les matériaux d'épaisseur >5 mm, deux lignes de filiation doivent être réalisées à une profondeur de 2 mm maximum sous les surfaces supérieure et inférieure de l’assemblage soudé. Pour les soudures avec reprise envers, les soudures d'angle en T, une ligne de filiation supplémentaire doit être réalisée en racine. Des exemples types de répartition d’empreintes sont montrés dans les Figures 1 a), b), e) et f) de l'EN 1043-1:1995 et dans les Figures 3 et 4.

Pour chaque ligne de filiation, au moins trois empreintes sont réalisées dans chacune des zones suivantes :

— la soudure ;	— les deux zones affectées thermiquement ;	— les deux métaux de base.

Pour la ZAT, la première empreinte doit être près de la zone de liaison. Les résultats de l'essai de dureté doivent satisfaire au Tableau 2. Cependant les exigences pour les groupes 6 (non traités thermiquement), 7, 10 et 11 et tout assemblage métallique mixte doit être spécifié avant essai.

5.5 Niveaux d'acceptation

Un MOS est qualifié si les défauts dans l’assemblage sont dans les limites du niveau de qualité B spécifiées dans l'EN 25817 sauf pour les défauts suivants : surépaisseurs excessives, convexités excessives, gorges excessives et excès de pénétration pour lesquels le niveau C doit s'appliquer. La corrélation entre les niveaux de qualité de l’EN 25817 et ceux des différentes méthodes END est donnée dans l’EN 12062.

5.6 Contre-essais

Si l'assemblage ne satisfait pas à l'une des exigences du contrôle visuel ou des END spécifiés en 5.5, un autre assemblage doit être soudé et soumis au même contrôle. Si cet assemblage ne satisfait pas aux exigences, l’épreuve de qualification a échoué. Si une éprouvette ne satisfait pas aux exigences des essais destructifs conformément à 5.4 du fait de défauts dans la soudure, deux autres éprouvettes doivent être soumises à essai par éprouvette défectueuse. Elles peuvent être prélevées dans le même assemblage de qualification. Chaque éprouvette doit être soumise aux mêmes essais que l’éprouvette défectueuse. Si aucune de ces éprouvettes  ne satisfait aux exigences, l’épreuve a échoué. Si une éprouvette de traction ne satisfait pas aux exigences de 5.4.2, deux autres éprouvettes doivent être essayées par éprouvette défectueuse. Ces deux éprouvettes doivent satisfaire aux exigences de 5.4.2. Si des valeurs de dureté sont situées au-dessus des valeurs indiquées dans le Tableau 2, des essais de dureté supplémentaires peuvent être effectués (sur l’envers de l’éprouvette ou après un meulage suffisant des surfaces soumises à l’essai). Aucune des valeurs de dureté supplémentaires ne doit excéder les valeurs de dureté maximales données dans le Tableau 2.

Pour des essais de flexion par choc Charpy, dont les résultats sur un jeu de trois éprouvettes ne satisfont pas aux exigences, mais où une seule valeur se situe en dessous de 70 %, trois éprouvettes supplémentaires doivent être prélevées. La valeur moyenne des trois éprouvettes ainsi que les résultats d’origine ne doivent pas être inférieurs à la moyenne exigée.

Tableau 2 — Valeurs maximales de dureté admissibles (HV10)

Un préchauffage n’est pas un traitement thermique.

## 6 DOMAINE DE VALIDITE

6.1 Généralités

Chacune des conditions énoncées à l’Article 5 doit être satisfaite afin d’être conforme à la présente norme.

Toute modification se situant en dehors du domaine spécifié nécessite une nouvelle qualification du MOS.

6.2 Par rapport au fabricant

Une qualification d'un DMOS-P obtenue par un fabricant au moyen d’une épreuve de qualification est valable pour le soudage dans les ateliers ou sur les chantiers du fabricant. Le soudage est considéré comme étant sous la même direction technique et le même contrôle qualité lorsque le fabricant qui a effectué l’épreuve conserve la responsabilité pour toutes les opérations de soudage réalisées selon celui-ci.

6.3 Par rapport au matériau de base

6.3.1 Groupement des matériaux de base

En vue de diminuer le nombre d'épreuves de qualification, les aciers, le nickel et les alliages de nickel sont regroupés selon le CR ISO/TR 15608. Des qualifications séparées sont exigées pour chaque matériau ou combinaison de matériaux n'appartenant pas au système de groupement. Si un matériau appartient à deux groupes ou sous-groupes, il doit toujours être classé dans le groupe ou le sous-groupe inférieur.

NOTE Des différences mineures de composition entre des nuances semblables provenant de l’utilisation de normes nationales, ne nécessitent pas une nouvelle qualification.

6.3.1.1 Aciers Tableau 3.

6.3.1.2 Alliages de nickel Tableau 4.

6.3.1.3 Assemblages mixtes en acier et alliages de nickel Tableau 4.

Tableau 3 — Domaine de validité pour les groupes et sous-groupes d’acier

6.3.2 Épaisseur du matériau de base et diamètre du tube

6.3.2.1 Généralités

— Pour la qualification mono-procédé, l’épaisseur, t, doit avoir les significations suivantes :

a) Pour un assemblage bout à bout à pleine pénétration :   - l’épaisseur du matériau de base.

b) Pour une soudure d'angle :

- les épaisseurs du matériau de base. Pour chaque domaine d’épaisseur qualifiée comme indiqué dans

le Tableau 6, il y a également un domaine de validité associé correspondant aux épaisseurs de gorge,

a, des soudures d’angle monopasse, tel que donné en 6.3.2.2.

c) Pour un piquage posé :       - les épaisseurs du matériau de base.

d) Pour un piquage emboîté ou un piquage traversant :     - les épaisseurs du matériau de base.

### Tableau 4 — Domaine de validité pour les groupes des alliages de nickel et des alliages de nickel/aciers

e) Pour un assemblage en T sur des tôles à pleine pénétration :   - les épaisseurs du matériau de base.

— Pour une qualification multi-procédé, l’épaisseur consignée doit servir de base au domaine de validité pour les procédés de soudage individuels.

6.3.2.2 Domaine de validité pour les assemblages bout à bout à pleine pénétration, les assemblages

en T, les piquages et les soudures d’angle

La qualification d'un mode opératoire de soudage obtenue sur une épaisseur t, doit inclure la qualification des

épaisseurs dans les domaines de validité donnés dans le Tableau 5 et le Tableau 6.

Pour les piquages et les soudures d’angle, le domaine de validité doit être appliqué aux deux matériaux de base. Lorsqu’une soudure d’angle est qualifiée par une soudure bout à bout à pleine pénétration le Tableau 6 s’applique.

Tableau 5 — Domaine de validité pour l’épaisseur de matériau et l’épaisseur de métal déposé

pour les soudures bout à bout à pleine pénétration

Tableau 6 — Domaine de validité pour l’épaisseur du matériau

et l’épaisseur de gorge pour les soudures d’angle

6.3.2.3 Domaine de validité relatif au diamètre des tubes et des piquages

La qualification d’un mode opératoire de soudage par épreuve obtenue sur un diamètre D doit inclure la qualification des diamètres dans les domaines suivants donnés dans le Tableau 7.

La qualification obtenue sur tôles étend également la qualification aux tubes de diamètre extérieur > 500 mm ou de diamètre > 150 mm soudés en rotation en position PA ou PC.

6.3.3 Angle d'inclinaison de piquage

Une épreuve de qualification de mode opératoire de soudage obtenue sur un piquage incliné d'un angle α qualifie tous les angles d'inclinaison α1, situés dans le domaine α ≤ α1 ≤ 90°.

6.4 Commun à tous les modes opératoires de soudage

6.4.1 Procédés de soudage

Chaque degré de mécanisation doit être qualifié indépendamment (manuel, partiellement mécanisé, totalement mécanisé et automatique).

Il n’est pas autorisé de changer le mode de mise en oeuvre (manuel, mécanisé, automatique). La qualification n’est  valable que pour le(s) procédé(s) de soudage utilisé(s) lors de l’épreuve de qualification du MOS.

Dans le cas d'un mode opératoire multi-procédé, la qualification du MOS peut être réalisée par des épreuves de qualification séparées pour chaque procédé de soudage. Il est possible de réaliser l’épreuve comme une épreuve de qualification multi-procédé. La qualification d’une telle épreuve est uniquement valable pour la séquence de soudage réalisée lors de l’épreuve de qualification du mode opératoire multi-procédé.

NOTE Il n’est pas autorisé d’utiliser une épreuve de qualification du mode opératoire multi-procédé pour qualifier tout procédé unique sauf si les essais réalisés sur ce procédé sont conformes à la présente norme.

6.4.2 Positions de soudage

Le soudage lors d’une épreuve dans une seule position (tube ou tôle) qualifie le soudage dans toutes les positions (tube ou tôle) à l’exception de PG et J-L045 pour lesquelles une épreuve séparée est exigée.

Lorsque des exigences sur la résistance à la flexion par choc et/ou de dureté sont spécifiées, les essais de flexion par choc doivent être réalisés dans la soudure obtenue avec la position correspondant à l'apport de chaleur le plus élevé, et les essais de dureté doivent être réalisés dans la soudure obtenue avec la position correspondant à l’apport de chaleur le plus faible, ceci afin d'obtenir une qualification pour toutes les positions.

Tableau 7 — Domaine de validité relatif au diamètre des tubes et des piquages

Par exemple, pour des soudures bout à bout de tôle, à pleine pénétration, la position correspondant à l’apport de chaleur le plus élevé est normalement PF et celle à l’apport de chaleur le plus faible PC. Pour les soudures de tubes fixes les essais de dureté doivent être réalisés à partir de la position plafond.

Si aucune exigence à la résistance de flexion par choc ou de dureté n’est spécifiée, le soudage dans n’importe

quelle position (tube ou tôle) qualifie le soudage en toutes positions (tube ou tôle).

Pour satisfaire à la fois aux exigences de dureté et de résistance à la flexion par choc, deux assemblages de

qualification dans des positions de soudage différentes sont exigées, sauf si la qualification est exigée pour une seule position. Lorsque la qualification est exigée pour toutes les positions, ces deux assemblages doivent être soumis à un contrôle visuel à 100 % et à des essais non destructifs.

Pour les matériaux du groupe 10, les positions correspondant à l’apport de chaleur le plus faible et le plus élevé doivent être soumises à la fois aux essais de flexion par choc et de dureté.

NOTE D'autres essais destructifs peuvent être réalisés sur l'un ou l'autre des assemblages de qualification. L'un des assemblages de qualification peut être de longueur réduite.

6.4.3 Type d'assemblage/de soudure

Le domaine de validité pour le type d'assemblage soudé est tel que celui utilisé dans l’épreuve de qualification et soumis aux limitations données dans les autres articles (par exemple diamètre, épaisseur) et en plus :

a) les soudures bout à bout à pleine pénétration qualifient les soudures à pénétration partielle et les soudures d’angle. Des épreuves sur soudures d’angle sont exigées lorsqu’elles correspondent au type d’assemblage prédominant en fabrication ;

b) les assemblages bout à bout sur tube qualifient les piquages ayant un angle ≥ 60° ;

c) les assemblages bout à bout en T ne qualifient que les assemblages bout à bout en T et les soudures d’angle [voir a)] ;

d) les soudures réalisées d’un seul côté sans support envers qualifient les soudures réalisées des deux côtés

ainsi que les soudures avec support envers ;

e) les soudures réalisées avec support envers qualifient les soudures réalisées des deux côtés ;

f) les soudures réalisées des deux côtés sans gougeage qualifient les soudures réalisées des deux côtés avec

gougeage ;

g) le soudage avec cordon d’angle ne qualifie que le soudage avec cordon d’angle ;

h) pour un procédé donné, il n’est pas permis de passer d’un dépôt multipasse à un dépôt monopasse (ou monopasse de chaque côté) ou vice-versa.

6.4.4 Métal d'apport, désignation

Des matériaux d’apport étendent la qualification à d’autres matériaux d’apport à condition qu’ils aient des propriétés mécaniques équivalentes, le même type d’enrobage ou de flux, la même composition nominale et une teneur en hydrogène inférieure ou égale selon la désignation de la Norme européenne correspondant au produit d’apport concerné.

6.4.5 Métaux d'apport, marque (fabricant et appellation commerciale)

Lorsque l'essai de flexion par choc est exigé, pour les procédés 111, 114, 12, 136 et 137 le domaine de validité est limité à la marque spécifique utilisée dans l’épreuve de qualification. Il est autorisé de changer la marque spécifique du matériau d’apport pour une autre marque ayant la même partie de désignation obligatoire lorsqu’un assemblage de qualification supplémentaire est soudé. Cet assemblage de qualification doit être soudé en utilisant les paramètres de soudage identiques à ceux de l'épreuve d'origine et uniquement les éprouvettes de flexion par choc sur le métal fondu doivent être soumises à l’essai.

NOTE Cette condition ne s'applique pas au fil-électrode plein et aux baguettes de même désignation et de même composition chimique nominale.

6.4.6 Dimensions du matériau d’apport

On peut modifier les dimensions du matériau d’apport à condition de satisfaire aux exigences de 6.4.8.

6.4.7 Type de courant

La qualification obtenue est limitée au type de courant [courant alternatif (CA), courant continu (CC) ou pulsé], et à la polarité utilisés pendant l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage. Pour le procédé 111, le courant alternatif qualifie également le courant continu (les deux polarités) lorsque l’essai de flexion par choc n’est pas exigé.

6.4.8 Apport de chaleur Energie Nominale

Lorsque des exigences sur la résistance à la flexion par choc s’appliquent, la limite supérieure de l'apport de

chaleur qualifié est de 25 % supérieure à celui de l’assemblage de qualification. Lorsque des exigences concernant la dureté s’appliquent, la limite inférieure de l'apport de chaleur qualifié est de 25 % inférieure à celui de l’assemblage de qualification. L’apport de chaleur est calculé conformément à l’EN 1011-1.

Si les épreuves de qualification de MOS ont été réalisées à la fois à des niveaux d’apport de chaleur élevé et faible, tous les niveaux d’apport de chaleur intermédiaires sont alors également qualifiés.

6.4.9 Température de préchauffage

Lorsqu’un préchauffage est exigé, la limite inférieure de qualification est la température nominale de préchauffage appliquée au début de l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

6.4.10 Température entre passes

La limite supérieure de qualification est la température entre passes la plus élevée atteinte pendant l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

6.4.11 Post chauffage pour dégazage de l’hydrogène

La température et le temps de maintien d’un post chauffage ne doivent pas être diminués. Le post chauffage ne doit pas être omis, mais il peut être ajouté.

6.4.12 Traitement thermique après soudage

L'ajout ou la suppression d'un traitement thermique après soudage n'est pas autorisé(e). La plage de températures qualifiée correspond à la température de maintien utilisée pendant l'épreuve de qualification du MOS ± 20 °C, sauf spécification contraire. Lorsqu'ils sont exigés, les vitesses de montée, de refroidissement et le temps de maintien doivent être en rapport avec le produit.

6.4.13 Traitement thermique initial

Un changement de condition de traitement thermique initial avant le soudage de matériaux à durcissement structural n’est pas autorisé.

6.5 Spécifique aux procédés

6.5.1 Procédé 12

6.5.1.1 Chaque variante du procédé 12 (121 à 125) doit être qualifiée indépendamment.

6.5.1.2 La qualification obtenue pour un flux est limitée à la marque et la désignation utilisées pendant l'épreuve de qualification du mode opératoire de soudage.

6.5.2 Procédés 131, 135, 136 et 137

6.5.2.1 La qualification obtenue pour un gaz de protection est limitée au symbole du gaz selon l’EN 439. Cependant la teneur en CO2 ne doit pas dépasser de 10 % celle utilisée pour qualifier l’épreuve de qualification. Les gaz non couverts  l’EN 439 sont limités à la composition  utilisée pendant l’épreuve.

6.5.2.2 La qualification obtenue est limitée au système de fil utilisé pendant l’épreuve de qualification du mode opératoire de soudage (exemple : système à fil unique ou fils multiples).

6.5.2.3 Pour les fils pleins et les fils fourrés de métal, la qualification utilisant un transfert par court-circuit ne

qualifie que le transfert par court-circuit. La qualification utilisant un transfert par pulvérisation ou un transfert globulaire qualifie à la fois le transfert par pulvérisation et le transfert globulaire.

6.5.3 Procédé 141

6.5.3.1 La qualification obtenue pour un gaz de protection et un gaz de protection envers est limitée au symbole du gaz selon l’EN 439. Les gaz de protection non couverts par l’EN 439 sont limités à la composition nominale utilisée pendant l’épreuve.

6.5.3.2 Une épreuve réalisée sans gaz de protection envers qualifie le soudage avec gaz de protection envers.

6.5.3.3 Le soudage avec matériau d’apport ne qualifie pas le soudage sans matériau d’apport ou vice-versa.

6.5.4 Groupe 15

6.5.4.1 La qualification du mode opératoire de soudage est limitée à la composition du gaz plasmagène utilisé

pendant l'épreuve.

6.5.4.2 La qualification obtenue pour un gaz de protection et un gaz de protection envers est limitée au symbole du gaz selon l’EN 439. Les gaz de protection non couverts par l’EN 439 sont limités à la composition nominale qualifiée.

6.5.4.3 Le soudage avec matériau d’apport ne qualifie pas le soudage sans matériau d’apport ou vice-versa.

6.5.5 Groupe 311

Le soudage avec matériau d’apport ne qualifie pas le soudage sans matériau d’apport ou vice-versa.

7 PROCES-VERBAL DE QUALIFICATION DU MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE (PV-QMOS)

Le PV-QMOS est un état des résultats de l’évaluation de chaque assemblage de qualification, y compris les contre-essais. Les points qui apparaissent dans la partie correspondante du prEN ISO 15609 pour le DMOS doivent être inclus, avec les détails de toutes caractéristiques qui seraient rejetées par les exigences de l’Article 5. Si aucune caractéristique rejetable ou aucun résultat d’essai inacceptable n’est trouvé, un PV-QMOS détaillant les résultats obtenus sur l’assemblage de qualification est qualifié et doit être signé et daté par l’examinateur ou l’organisme d’examen.

Un modèle de PV-QMOS doit être utilisé pour enregistrer les détails du mode opératoire de soudage et les résultats de l’épreuve afin d’uniformiser la présentation et de faciliter l’évaluation des données.

Un exemple de modèle de PV-QMOS est donné en Annexe A.