EUROPEAN EUROPEAN HOMES FRANCE

DEPARTEMENT DE MOSELLE

COMMUNE DE BREISTROFF

Lotissement du « Herrenfeld »

VOIRIE

DESCRIPTIF

| Réf. projet : ………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | INDICE | LIBELLE MODIFICATION | Conçu par | Mis en page par |  | Vérifié par |
| 20/04/12 | A | Edition de base |  |  |  |  |

# GENERALITES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

## OBJET

Le présent devis descriptif s'applique à la réalisation des travaux de VOIRIE du lotissement du « Herrenfeld », implanté sur la Commune de Breistroff dans le département de la MOSELLE.

La SOCIETE EUROPEAN HOMES FRANCE sera désignée dans ce qui suit par la "Société".

Les services techniques de la commune seront désignés dans ce qui suit par l'abréviation S.T.

## NOMENCLATURE DES TRAVAUX

Le présent devis descriptif s'applique aux travaux de réalisation de la voirie, terrassements exclus, ces derniers faisant l'objet d'un marché à part.

Les prestations et matériaux à mettre en œuvre devront être conformes au Cahier des Prescriptions en vigueur aux Services Techniques de la commune de Breistroff la Grande, de ses mandataires, et du conseil général.

A. - Voirie intérieure

La voirie principale des groupements d'habitation aura une emprise variable, une chaussée de  5,00 m, des trottoirs de 1,50 m, et un accotement engazonné., pente unique 2%

B. - Autres accès

Sana objet.

## REFERENCES NORMATIVES

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

| B 10-601 | Produits de carrières - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les pierres naturelles 1) |
| --- | --- |
| NF P 11-300 | Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières |
| p 18-101 | Granulats - Vocabulaire - Définitions et classification |
| NF P 94-093 | Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d'un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m3) |
| NF P 98-082 | Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées |
| NF P 98-115 | Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle |
| NF P 98-130 | Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-132 | Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces - Définition - Classification - Caractéristiques Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-136 | Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples à faible trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-137 | Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux très minces - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-138 | Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : grave bitume - Définition Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-145 | Enrobés hydrocarbonés - Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de chaussées - Définitions - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre |
| NF P 98-150 | Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrôle |
| NF P 98-160 | Revêtement de chaussée - Enduit superficiel d'usure - Spécifications |
| NF P 98-231-2 | Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG) |
| NF P 98-303 | Pavés en béton |
| NF P 98-306 | Produits en béton manufacturés - Pavés jardin en béton |
| P 98-335 | Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle |
| P 98-336 | Pavés en terre cuite pour sols extérieurs 1) |
| NF P 98-705 | Matériels de construction et d'entretien des routes - Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales |
| NF P 98-736 | Matériel de construction et d'entretien des routes - Compacteurs - Classification |
| NF T 54-080 | Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d'essais. |
|  | 1) En cours de préparation |

## DESCRIPTION DES OUVRAGES

### Voirie intérieure

1ère phase

Sur un fond de forme réglé et compacté :

- Une couche anti-contaminante par nappe géotextile si nécessaire.

- Une couche de forme en GNT 50/150 sur 0,30 m d'épaisseur, mise en œuvre en une couche fortement compactée.

- Une couche de fondation en GNT 0/100 sur 0,20 m sous chaussée.

- Une couche de base en GNT 0/315 sur 0,20 m sous chaussée.

- Imprégnation à l’émulsion de bitume à raison de 2,2 kg au m² (pour mémoire).

- Un Binder à 120kg/m².

2ème phase

- Nettoyage et reprofilage en grave bitume

- Une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume.

- Une couche de roulement en béton bitumineux 0/10 à 80kg/m² .

### Trottoirs en enrobé

- Couche de roulement en béton bitumeux 0/6 sur 0,04 m d’épaisseur.

### Accotement engazonné

L'accotement engazonné, sera constitué comme suit :

- Mise en place de terre végétale sur 0,20 m d'épaisseur minimale y compris fin réglage.

### Accès garage, accès aux pavillons en enrobé

- Couche de fondation en GNT 0/31,5 sur 0,30 m d’épaisseur après compactage.

- Couche de roulement en béton bitumeux 0/6 sur 0,04 m d’épaisseur.

### Allée piétonne en stabilisé

- Couche de fondation en GNT 0/20 sur 0,30 m d’épaisseur après compactage.

- Chape stabilisé au sable de concassage 0/4 sur 0,05 m d’épaisseur.

### Allée piétonne en enrobé

- Couche de fondation en GNT 0/20 sur 0,30 m d’épaisseur après compactage.

- Couche de roulement en béton bitumineux 0/6 sur 0,04 m d’épaisseur.

## REVETEMENT MONO-COUCHE DE LA VOIRIE DE CHANTIER

Ponctuellement et à la demande de la société, quelques zones pourront être protégées par un revêtement mono-couche comprenant :

- Une imprégnation à l'émulsion de bitume à 65% à raison de 2,2 kg au m².

- Un gravillonnage de fermeture à raison de 10 l. de gravillons 4/6 y compris compactage méthodique.

## BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

La chaussée étant mono pente en travers, les bordures de trottoir en béton de type A2 ou T2, seront posées en rives des chaussées, de manière à les délimiter et à guider les eaux de ruissellement vers les ouvrages de captage prévus à cet effet dans le cadre de l’assainissement.

Bordures type P1 en béton pour les accès, trottoirs et allées en enrobés.

Elles seront conformes à la norme NFP 98-302, elles seront de classe A (100 bars) sauf indications contraires.

## OBLIGATIONS

Les matériaux et la mise en oeuvre devront être conformes au cahier des prescriptions communes aux services techniques de la ville de Breistroff la Grande et de ses mandataires.

De même l'entrepreneur devra respecter les spécifications :

- De l’étude de sol de Fondasol M09 300 du 21 décembre 2009