RIVET POP

GENERALITES :

Le rivetage POP, procédé moderne de fixation en aveugle, élimine toutes possibilités d'erreur dans la pose, la rivure est obtenue par le mandrin, ne rompant qu'une fois les pièces accostées.

Ce procédé permet une fixation dans les endroits inaccessibles à toute autre méthode.

QUATRE FACTEURS A CONSIDÉRER

DANS LE CHOIX D'UN RIVET

1	Résistance du point de fixation.

Tout d'abord déterminer la résistance à la traction et au cisaillement de votre point de fixation.  Celles-ci sont en fonction de la résistance du rivet, du, nombre de rivets à employer, de la matière du rivet et de son diamètre.  Les valeurs de résistance à la traction et au cisaillement sont données dans les tableaux des pages suivantes.

2.	Epaisseurs à sertir.

Mesurer l'épaisseur totale des pièces à sertir.  En général la longueur du rivet doit être supérieure de 2,5 à 3 mm à l'épaisseur à sertir.  Pour être sûr de son choix se référer aux tables d'épaisseur à sertir et non aux tables des longueurs de rivets.

3.	Nature des matériaux.

En général la matière du rivet doit être similaire à la nature des pièces à sertir. Une variation importante peut amener un couple électrolytique d'où risque de corrosion.  Pour les applications avec des matériaux tendres types plastiques,. il est préférable d'utiliser des rivets tout aluminium.

4.	Applications spéciales.

C'est en général le rivet POP standard le plus utilisé.  Mais dans le cas de matériaux tendres, on peut utiliser des rivets à collerettes larges. Les rivets à tête fraisée sont à utiliser dans le cas où une surface plane est imposée.

Les rivets IMEX assurent une étanchéité aux gaz comme aux liquides.